ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Смоленская академия профессионального образования»

(Сафоновский филиал ОГБПОУ Смол АПО)

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 Технология производства изделий из композиционных материалов

для специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

2014 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

Разработчик _____ Г.В. Никулина, /преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования»/

# Утверждена научно – методическим советом ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования» Протокол №1 от « 05 » 09 2014 г.

# Рассмотрена методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования» Протокол №1от « 04 » 09 2014г. Заместитель директора ______Г.Л. Полежаева

Одобрена цикловой комиссией химико-технологических дисциплин Протокол №1 от « 04 » 09 2014 г. # Председатель _____Г.В.Никулина

Рецензент______ Т.Н. Бовтунова, /преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования»/

# Рецензент_______________ В.С.Сидоренкова,/Главный химик, начальник ЦЗЛ ОАО «Авангард»/

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. рЕзультаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06

Технология производства изделий из композиционных материалов

1.1. Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля– является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология производства изделий из композиционных материалов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе.

2. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов, в т.ч. с использованием программно-аппаратных комплексов.

3. Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов.

4. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда.

5. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции.

6. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации причин.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

подготовки исходного сырья и материалов к работе;  контроля и регулирования  технологических параметров, в т.ч.  с  использованием программно-аппаратных  комплексов; контроля расхода сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой    продукции и отходов; по расчету технико-экономических показателей технологического процесса;   выполнения требований промышленной и экологической безопасности и охраны труда; контроля качества сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции; анализа причины брака, разработки  мероприятий по их предупреждению и ликвидации причин;

уметь: готовить оборудование к ремонту, принимать технологическое оборудование после ремонта и  реконструкции; обеспечивать соблюдение параметров  технологических процессов и их  регулирование в соответствии с  регламентом, маршрутной картой,  нормами загрузки здания и планом  размещения оборудования; осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и  энергетическими ресурсами; осуществлять постоянное наблюдение  за работой оборудования, состоянием   аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; работать с химическими объектами с  соблюдением правил охраны труда и  техники безопасности, пожарной   безопасности и промсанитарии;  производить расчет и учет хранения и расхода сырья и материалов, технологического топлива, энергии, количества готовой продукции и  отходов; рассчитывать технико-экономические  показатели технологического процесса; анализировать причины нарушений технологического процесса и брака  продукции, участвовать в разработке   мероприятий по их предупреждению и    ликвидации; разрабатывать простые схемы   технологических процессов, обеспечивая их соответствие  техническим заданиям, действующим  стандартам и нормативным документам;  анализировать и оценивать состояние техники безопасности и экологии  окружающей среды на производственном  участке; соблюдать правила технической безопасности оборудования; использовать информационные  технологии для решения профессиональных задач; контролировать сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию; анализировать причины брака,  разрабатывать мероприятия по их предупреждению; использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности; оформлять конструкторскую и технологическую документацию в соответствии с требованиями стандартов, в т.ч. международных;

знать: основные закономерности, классификацию и теоретическую основу химико-технологических процессов; устройство и принцип действия аппаратов; физико-химические основы процессов  химической технологии и принципы выбора аппаратов; методы расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов; взаимосвязь параметров химико-технологического процесса и их влияние на изменение качественных  и количественных показателей химико-технологического процесса; типовые технологические процессы и  режимы переработки композиционных материалов; типичные нарушения технологического режима, их причины и способы предупреждения и устранения; назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, принцип работы и правила эксплуатации используемого оборудования по переработке композиционных материалов; методы и средства измерения параметров, характеристик и данных режима работы оборудования; виды брака, причины его появления и способы устранения; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты, экологической безопасности; требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в  соответствии с нормативной документацией; основные виды документации по организации и ведению технологического процесса; порядок составления и правила оформления технологической документации; методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества; показатели качества конкретных изделий из композиционных материалов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего –  234 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  126 - часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  84 часа;

самостоятельной работы обучающегося –  42 часа;

учебной и производственной практики –  108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Технология производства изделий из композиционных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | Подготавливать исходное сырье и материалы к работе. |
| ПК 6.2 | Контролировать и регулировать параметры технологических процессов, в т.ч. с использованием программно-аппаратных комплексов. |
| ПК 6.3 | Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов. |
| ПК 6.4 | Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда. |
| ПК 6.5 | Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции. |
| ПК 6.6 | Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации причин. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1  Тематический план профессионального модуля ПМ.06 Технология производства изделий из композиционных материалов

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МДК.06.01 Технология производства изделий из композиционных материалов | 234 | 84 | 50 | - | 42 | - | - | 108 |
| ПК 6.1 | Введение | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 6.1 – ПК 6.6 | Раздел 1 Формование изделий из наполненных пластмасс | 38 | 28 | 20 | - | 10 | - | - | - |
| ПК 6.1 – ПК 6.6 | Раздел 2 Формирование заготовок из армированных пластиков | 34 | 22 | 10 |  | 12 |  |  |  |
| ПК 6.1 – ПК 6.6 | Раздел 3 Формование изделий из армированных пластиков | 52 | 32 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 234 | * | * | * | * | * | * | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.06 Технология производства изделий из композиционных материалов

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ.06 Технология производства изделий из композиционных материалов |  |  | 234 |  |
| МДК. 06.01 Технология производства изделий из композиционных материалов |  |  | 126 |  |
| Введение | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Цели, задачи, структура модуля. Значение полимерных композитов в решении важнейших технических проблем. История развития химии полимерных композитов. Перспективные достижения в области стабилизации и модификации свойств полимерных композитов. |  |  |
| Раздел 1 Формование изделий из наполненных пластмасс |  |  | 38 |  |
| Тема 1.1 Прессование и литьевое прессование | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. | Основные параметры прессования и литьевого прессования. Основное оборудование, устройство и принцип действия. Технологическая оснастка для прямого и литьевого прессования. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 | 3 |
|  | 1. 2. 3. | Выбор технологических параметров проведения процесса прессования. Подбор пресса для прессования заданного изделия. Расчет количества прессов на программу. |  |  |
| Тема 1.2 Литье под давлением | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Основные параметры литья под давлением. Основное оборудование, устройство и принцип действия. Литьевые формы. Технология производства. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 | 3 |
|  | 1. 2. 3. | Выбор технологических параметров литья под давлением. Подбор литьевой машины для изготовления заданного изделия. Расчет количества литьевых машин на программу. |  |  |
| Тема 1.3 Экструзия и соэкструзия | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Одношнековые, двухшнековые, дисковые и поршневые экструдеры. Принципиальное устройство экструзионных головок. Сведения о соэкструзионной технологии. Технология производства экструзионных изделий. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 | 3 |
|  | 1. 2. | Выбор технологических параметров проведения экструзии рукавных пленок, труб и шлангов, листов. Технологический расчет оборудования экструзионных цехов, расчет часовой производительности экструдеров, количества их на программу, определение размеров емкостей - хранилищ. |  |  |
| Тема 1.4 Штамповка | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. | Назначение штамповки. Методы штамповки. Основное оборудование. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.06: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 10 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Изучить свойства фенопластов, аминопластов и термопластов. 2. Изучить типы гидравлических прессов и их технические характеристики. 3. Изучить самостоятельно циклограмму работы пресса. 4. Анализ влияния технологических свойств материала на режим переработки. 5. Разработка тестов по теме «Экструзия и соэкструзия». 6. Изучить типы термопластавтоматов. 7.Техника безопасности, охрана окружающей среды. |  |  |  |  |
| Раздел 2 Формирование заготовок из армированных пластиков |  |  | 34 |  |
| Тема 2.1 Выкладка в форме | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Основные операции выкладки в форму. Адгезионный слой. Раскрой и укладка препрега. Формы для выкладки препрега. |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 | 3 |
|  | 1. | Разработать технологическую схему получения листового конструктивного материала. |  |  |
| Тема 2.2 Выкладка сухих пакетов | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. | Выкладка непропитанной ткани. Выкладка термопластичных армированных полуфабрикатов. |  |  |
| Тема 2.3 Пултрузия и роллтрузия | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. | Назначение процесса. Технологические схемы процесса. Оснастка, применяемая при пултрузии. |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 | 3 |
|  | 1. | Разработать технологическую схему получения арматуры определенного профиля. |  |  |
| Тема 2.4 Напыление волокна и связующего | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. | Назначение процесса. Схема нанесения покрытий напылением. Конструкции пистолетов – распылителей. |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 | 3 |
|  | 1. | Разработать технологическую схему нанесения покрытий на изделия. |  |  |
| Тема 2.5 Формирование геометрии и структуры плетением | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Назначение процесса. Схема плетения по шпилькам. Схема плетения на оснастке с прорезью. Плетение на оправке с пазами. Плетение пространственно – армированного каркаса. Схема изготовления тканных сот. |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 | 3 |
|  | 1. | Разработать технологическую схему получения сот. |  |  |
| Тема 2.6 Намотка | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Классификация способов намотки. Схемы поперечной, продольной, продольно – поперечной, спиральной намоток. Кинематика оборудования. Оправки для намотки. |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 | 3 |
|  | 1. | Разработать технологическую схему получения труб поперечной намоткой стеклоткани. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.06: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 12 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Технологические режимы роллтрузии. 2. Поточные линии напыления. 3. Технологическая схема изготовления тканных сот. |  |  |  |  |
| Раздел 3 Формование изделий из армированных пластиков |  |  | 52 |  |
| Тема 3.1 Контактное формование | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Общие сведения о контактном формовании. Контактное формование роликами. Контактное формование натяжением нити (ленты, жгута). Формование обмоткой резиновым жгутом. Вибрационное формование. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 | 3 |
|  | 1. | Разработка технологической схемы производства стеклоленточки. |  |  |
| Тема 3.2 Прессовое формование. Пневмогидрокомпрессион ное формование | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Жесткое прессование. Упругое прессование. Упругое формование вакуумированием. Автоклавное формование и гидроклавное. Формование в пресс – камерах. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 | 3 |
|  | 1. | Разработка технологической схемы производства изделий упругим вакуумированием. |  |  |
| Тема 3.3 Термокомпрессионное формование. Магнитоимпульсное формование | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Формование температурным расширением вкладышей. Комбинированные способы формования. Общие сведения о магнитоимпульсном формовании. Схемы формующего узла. Достоинства метода. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 3 |
|  | 1. | Разработка технологической схемы производства конкретного изделия. |  |  |
| Тема 3.4 Пропитка заготовок | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. | Пропитка под давлением в замкнутой форме. Пропитка в открытой форме. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 3 |
|  | 1. | Разработка технологической схемы пропитки под давлением в замкнутой форме. |  |  |
| Тема 3.5 Выбор метода формования из условий нагруженности деталей. Температурный режим формования. | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Основные критерии для выбора метода формования. Способы нагрева. Конвективный нагрев. Высокочастотный способ. Нагрев лучистой энергией. Термостабилизация. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.06: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 20 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Изучение свойств пропитанных стеклянных тканей и волокон. 2. Разработать технологическую схему изготовления изделий методом намотки. 3. Разработать технологическую схему изготовления изделий методом инфузии. 4. Разработать технологическую схему изготовления изделий Лайт – RТМ технологией. 5.Техника безопасности, охрана окружающей среды. |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: 1.Ознакомление с цехом и рабочим местом, цеховой документацией, основными и вспомогательными службами цеха. 2.Освоение технологического оборудования цеха. Назначение, устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования. Уход за оборудованием. Аварийные ситуации при работе оборудования и правила их устранения. Неисправности оборудования. 3.Освоение технологического процесса. Регламент производства, его содержание. Теория, рецептура, химизм процесса. Основные стадии процесса. Технологическая схема производства. «Узкие» места процесса и возможные пути их устранения. Сточные воды и газовые выбросы в цехе. 4.Самостоятельность выполнения работ под наблюдением закрепленного цехового инструктора. |  |  | 108 |  |
| Всего |  |  | 234 |  |

# 4  условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие термоплавильной лаборатории на УНПК  ОАО «Авангард», учебного класса, мультимедийного класса, лаборатории №14, лаборатории №7, лаборатории №6.

Оборудование учебных лабораторий:

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; рабочие программы по дисциплине, методическая литература;   комплект учебной литературы по дисциплине; дидактический материал по темам; контрольно-измерительные материалы.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, оборудование для проведения лабораторных работ, комплект учебно-методической документации.

# 4.2  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.1 Аскадский А.А., Хохлов А.Р. Введение в физико-химию полимеров. – М.: Научный мир, 2009.

1.2 Вторичная переработка пластмасс Ф.ЛаМантиа (под ред. Г.Е.Заикова) Изд. «Профессия»,2009

1.3 Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. Производство изделий из полимерных материалов: Учебное пособие.,-СПб.: Профессия,2008.

1.4 Оссвальд Т., Тунг Л.-ш; Грэманн П. Дж. Литье пластмасс под давлением/ пер. с англ., под общ. редакц. д-ра техн.наук, проф. Э.Л. Калинчева.- СПб.: Профессия, 2008.

1.5 Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Бермена. – СПб.: «Профессия», 2009. – 560 с., ил.

1.6 Технология полимерных материалов: учебное пособие/ А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов и др.; под общ. ред. В.К. Крыжановского. - СПб. :Профессия, 2008.

1.7 Шварц О., Эбелинг Ф.В., Фурт Б. Переработка пластмасс/под общ. ред. А.Д. Паниматченко - СПб. :Профессия, 2008.

Дополнительные источники:

2.1  Энциклопедия полимеров в 3 томах. – М.: Советская энциклопедия, 1972.

2.2  Брацыхин Е.А. Технология пластических масс. – Л.: Химия, 1982.

2.3 Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластмасс на их основе. – М.: Химия, 1979.

Периодические издания:

3.1 Журнал «Полимерные материалы».

3.2  Журнал «Пластические массы».

# Общие требования к организации образовательного процесса

# Программа профессионального модуля ПМ.06 Технология производства изделий из композиционных материалов реализуется в течение 7-го семестра четвертого курса обучения.

# Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов, таких как: «Математика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Химия», «Общая и неорганическая химия», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Физико - химия и механика композиционных материалов», «Охрана труда и техника безопасности», «Процессы и аппараты», «Композиционные материалы и наноматериалы».

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие лекции, лабораторные и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Прохождение стажировки на промышленных предприятиях и  производственно-коммерческих организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 | -подготовка исходного сырья и материалов к работе. | Входной контроль: - тестирование Текущий контроль: - устный и письменный опрос; - тестирование по темам МДК; - практические и лабораторные работы по темам МДК; - оценка выполнения заданий для самостоятельной работы; - защита лабораторных и практических работ. Итоговый контроль: Зачеты по разделам МДК, дифференцированный зачет. |
| ПК 6.2 | -контроль и регулирование параметров технологических процессов, в т.ч. с использованием программно-аппаратных комплексов. |  |
| ПК 6.3 | -контроль расхода сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов. |  |
| ПК 6.4 | -выполнение требований промышленной и экологической безопасности и охраны труда. |  |
| ПК 6.5 | -контроль качества сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции. |  |
| ПК 6.6 | -анализ причин брака, разработка мероприятий по их предупреждению и ликвидации причин. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 | - организация собственной деятельности в соответствии с поставленной целью - определение и выбор способов (технологии) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля; - оценка за решение проблемно-ситуационных задач на практических занятиях; - положительные отзывы руководителей производственной практики от предприятий-баз практики. |
| ОК 3 | -определение и выбор способа разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями; -проведение анализа ситуации по заданным критериям и определение рисков; -оценивание последствий принятых решений. |  |
| ОК 4 | -поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5 | - корректное использование информационных источников для анализа, оценки и извлечения информационных данных, необходимых для решения профессиональных задач; - владение приёмами работы с компьютером, электронной почтой, Интернетом, активное применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля; - выполнение рефератов, заданий для самостоятельной работы; - выполнение исследовательской творческой работы. |
| ОК 8 | - владение механизмом целеполагания, планирования, организации, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности и коррекции результатов в области образовательной деятельности; -владение способами физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля; - участие в ролевых (деловых) играх и тренингах; - выполнение рефератов, заданий для самостоятельной работы, - выполнение исследовательской творческой работы; - выполнение заданий производственной практики. |

Перечень   вопросов к зачету

по МДК.06.01 Технология производства изделий из композиционных материалов

1. Определение и классификация полимерных композитов.

2.Классификация наполнителей.

3.Классификация армирующих наполнителей.

4.Прессование.

5. Литьевое прессование.

6.Литье под давлением.

7.Экструзия.

8. Соэкструзия.

9.Штамповка.

15.Намотка.

10.Выкладка в форме.

11.Выкладка сухих пакетов.

12.Пултрузия и роллтрузия.

13.Напыление волокна и связующего.

14.Формирование геометрии и структуры плетением.

23.Температурный режим формования.

16.Контактное формование.

17.Прессовое  формование.

18.Пневмогидрокомпрессионное формование.

19.Термокомпрессионное формование.

20.Магнитоимпульсное формование.

21. Технологический процесс пропитки различных материалов.

22.Выбор метода формования из условий нагруженности деталей.

24. Подбор пресса для изготовления изделия прессованием.

25. Охрана окружающей среды при промышленной переработке композиционных материалов.

26. Важнейшие технологические свойства композиционных материалов.

27. Физическое состояние композиционных материалов как критерий для выбора методов переработки.

28. Общие сведения об экструзии термопластов.

29.Технологические свойства термореактивных материалов.

30. Геометрические параметры червяка. Фильтр, головка.

31. Основные закономерности процесса экструзии.

32. Виды перерабатываемых материалов, их свойства. Номенклатура изделий получаемых экструзией.

33. Выбор технологических параметров проведения прессования.

34. Принцип прессования деталей из реактопластов.

35.Технология прессования слоистых пластиков.

36.Особенности прессования термопластов.

37.Технология литья под давлением реактопластов. Особенности литья под давлением реактопластов.

Разработчики:

___________________       __________________       _____________________

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Рецензия на рабочую программу

профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов»

для специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» является частью основной профессиональной образовательной программы  и предназначена для реализаций требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» содержит следующие структурные элементы: титульный лист; паспорт рабочей программы; результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание профессионального модуля; условия реализации программы профессионального модуля; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.

# Титульный лист содержит сведения о разработчике программы и дате её утверждения.

Раздел «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» включает в себя:

область применения программы; цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля; рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля.

Область применения программы определяет профессиональные компетенции (ПК) в рамках освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

Раскрывается возможность использования программы в дополнительном профессиональном образовании с указанием направленности программ повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки.

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля - сформулированы в практическом опыте, умениях, знаниях, определенных ФГОС СПО по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров. С учетом требований работодателей и обучающихся цели и задачи модуля расширены путем включения дополнительного практического опыта, умений и знаний, реализуемых за счет часов вариативной части.

В паспорте рабочей программы определены темы и количество часов на их изучение, обоснована необходимость включения их в рабочую программу. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля включает часы максимальной учебной нагрузки обучающегося; обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; самостоятельной работы обучающегося; учебной и производственной практик.

Раздел «Результаты освоения профессионального модуля» представлен профессиональными и общими компетенциями, определенными ФГОС СПО по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров с соответствующими кодами. Дополнительные профессиональные компетенции также указаны в разделе.

Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» содержит таблицы «Тематический план профессионального модуля» и «Содержание обучения по профессиональному модулю».

Тематический план профессионального модуля показывает распределение учебных часов по разделам и темам как из расчета максимальной учебной нагрузки обучающегося (включая часы практики), так и аудиторных занятий.

Содержание обучения по профессиональному модулю включает в себя сведения о наименовании разделов модуля, междисциплинарных курсов, тем, содержание учебного материала (дидактические единицы), лабораторных работ, практических занятий, тематику самостоятельной работы обучающихся, уровень освоения дидактических единиц.

Дидактические единицы по темам направлены на приобретение обучающимися практического опыта, умений, знаний, определенных ФГОС по модулю, содержание лабораторных, практических занятий, видов деятельности практики соответствует умениям и практическому опыту. Перечень лабораторных работ и практических занятий, объем их часов обеспечивают приобретение обучающимися знаний, умений и практического опыта, направленных на формирование профессиональных и общих компетенций, определенных ФГОС СПО.

Раздел «Условия реализации программы профессионального модуля» включает в себя: требования к минимальному материально-техническому обеспечению; информационное обеспечение обучения; общие требования к организации образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса.

Учебные кабинеты, УНПК, лаборатории, необходимые для реализации программы профессионального модуля, определены в соответствии с ФГОС СПО. 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень необходимых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Общие требования к организации образовательного процесса
определяют роль и место профессионального модуля в профессиональной подготовке специалиста, междисциплинарные связи. Указаны дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля; условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы; требования к организации учебной и производственной практики; организацию текущего и промежуточного контроля (виды и формы).

Кадровое обеспечение образовательного процесса характеризует требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам, осуществляющих руководство практикой.

Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» отражает контроль освоения профессиональных и общих компетенций.

В программе профессионального модуля по каждой компетенции раскрываются основные показатели оценки результата. При необходимости выделенные показатели могут служить основой заданий для квалификационного экзамена по профессиональному модулю. Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы и методы, позволяющие проверить освоенные обучающимися компетенции.

Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» для специальности  240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности  240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров, современному уровню и тенденциям развития науки и производства; содержание разделов выбрано оптимально, распределение по видам занятий и трудоемкость в часах целесообразны.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» может быть использована для обеспечения основной образовательной программы по специальности  240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол  АПО «Смоленская академия профессионального образования».

| Рецензент | Т.Н. Бовтунова /преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования»/ |
| --- | --- |

Рецензия на рабочую программу

профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов»

для специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» является частью основной профессиональной образовательной программы  и предназначена для реализаций требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» содержит следующие структурные элементы: титульный лист; паспорт рабочей программы; результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание профессионального модуля; условия реализации программы профессионального модуля; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.

# Титульный лист содержит сведения о разработчике программы и дате её утверждения.

Раздел «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» включает в себя:

область применения программы; цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля; рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля.

Область применения программы определяет профессиональные компетенции (ПК) в рамках освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

Раскрывается возможность использования программы в дополнительном профессиональном образовании с указанием направленности программ повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки.

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля - сформулированы в практическом опыте, умениях, знаниях, определенных ФГОС СПО по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров. С учетом требований работодателей и обучающихся цели и задачи модуля расширены путем включения дополнительного практического опыта, умений и знаний, реализуемых за счет часов вариативной части.

В паспорте рабочей программы определены темы и количество часов на их изучение, обоснована необходимость включения их в рабочую программу. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля включает часы максимальной учебной нагрузки обучающегося; обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; самостоятельной работы обучающегося; учебной и производственной практик.

Раздел «Результаты освоения профессионального модуля» представлен профессиональными и общими компетенциями, определенными ФГОС СПО по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров с соответствующими кодами. Дополнительные профессиональные компетенции также указаны в разделе.

Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» содержит таблицы «Тематический план профессионального модуля» и «Содержание обучения по профессиональному модулю».

Тематический план профессионального модуля показывает распределение учебных часов по разделам и темам как из расчета максимальной учебной нагрузки обучающегося (включая часы практики), так и аудиторных занятий.

Содержание обучения по профессиональному модулю включает в себя сведения о наименовании разделов модуля, междисциплинарных курсов, тем, содержание учебного материала (дидактические единицы), лабораторных работ, практических занятий, тематику самостоятельной работы обучающихся, уровень освоения дидактических единиц.

Дидактические единицы по темам направлены на приобретение обучающимися практического опыта, умений, знаний, определенных ФГОС по модулю, содержание лабораторных, практических занятий, видов деятельности практики соответствует умениям и практическому опыту. Перечень лабораторных работ и практических занятий, объем их часов обеспечивают приобретение обучающимися знаний, умений и практического опыта, направленных на формирование профессиональных и общих компетенций, определенных ФГОС СПО.

Раздел «Условия реализации программы профессионального модуля» включает в себя: требования к минимальному материально-техническому обеспечению; информационное обеспечение обучения; общие требования к организации образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса.

Учебные кабинеты, УНПК, лаборатории, необходимые для реализации программы профессионального модуля, определены в соответствии с ФГОС СПО. 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень необходимых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Общие требования к организации образовательного процесса
определяют роль и место профессионального модуля в профессиональной подготовке специалиста, междисциплинарные связи. Указаны дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля; условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы; требования к организации учебной и производственной практики; организацию текущего и промежуточного контроля (виды и формы).

Кадровое обеспечение образовательного процесса характеризует требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам, осуществляющих руководство практикой.

Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» отражает контроль освоения профессиональных и общих компетенций.

В программе профессионального модуля по каждой компетенции раскрываются основные показатели оценки результата. При необходимости выделенные показатели могут служить основой заданий для квалификационного экзамена по профессиональному модулю. Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы и методы, позволяющие проверить освоенные обучающимися компетенции.

Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» для специальности  240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности  240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров, современному уровню и тенденциям развития науки и производства; содержание разделов выбрано оптимально, распределение по видам занятий и трудоемкость в часах целесообразны.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  «Технология производства изделий из композиционных материалов» может быть использована для обеспечения основной образовательной программы по специальности  240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол  АПО «Смоленская академия профессионального образования».

| Рецензент | В.С. Сидоренкова / Главный химик, начальник ЦЗЛ ОАО «Авангард»/ |
| --- | --- |

*