ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Смоленская академия профессионального образования»

(Сафоновский филиал ОГБПОУ Смол АПО)

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Участие в экспериментальных и исследовательских работах

для специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

2014 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

Разработчик _____ Г.В. Никулина, /преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования»/

# Утверждена научно – методическим советом ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования» Протокол № 1 от «05 » 09 2014 г.

# Рассмотрена методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования» Протокол №1от « 04 » 09 2014г. Заместитель директора ______Г.Л. Полежаева

Одобрена цикловой комиссией химико-технологических дисциплин Протокол №1 от «04 » 09 2014 г. # Председатель _____Г.В.Никулина

Рецензент______ Т.Н. Бовтунова, /преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ Смол АПО «Смоленская академия профессионального образования»/

# Рецензент_______________ В.С.Сидоренкова,/Главный химик, начальник ЦЗЛ ОАО «Авангард»/

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 23 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

- паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04

Участие в экспериментальных и исследовательских работах

  - Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в экспериментальных и исследовательских работах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проводить экспериментальные работы по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства.

2. Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции.

3. Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации.

Программа профессионального модуля может быть использована  для лаборанта по физико-механическим испытаниям, литейщика пластмасс, машиниста выдувных машин, машиниста гранулирования пластических масс, прессовщика изделий из пластмасс,  машиниста микструдера,                         машиниста установки самоклеящихся пленок, машиниста экструдера.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

проведения экспериментальных работ  по проверке и освоению новых          технологических процессов и режимов   производства;   изготовления и испытания опытных    образцов продукции; выполнения работ по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации.

уметь:

изготавливать и испытывать фрагменты опытных образцов изделий из полимерных материалов по  разработанным методикам и технологической документации; проводить экспериментальные работы  по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов  производства; участвовать в обработке результатов экспериментальных и исследовательских работ;  обеспечивать соблюдение параметров  технологических процессов и их  регулирование в соответствии с  нормативной, технической и технологической документацией (НТД);  участвовать в выборе оптимальной   схемы технологического процесса; обосновывать выбор оборудования для конкретного производства;   оформлять конструкторскую, технологическую документацию в соответствии с ЕСКД и ЕСТД;  владеть методами проектирования   технологических процессов с применением системы  автоматизированного проектирования (САПР), информационно-коммуникационных  технологий.

знать:

цели и задачи экспериментальных и исследовательских работ; методы теоретического и экспериментального исследования; основные закономерности  химико-технологических процессов; правила эксплуатации оборудования;  свойства продукции, сырья, материалов; устройство и технические характеристики, конструктивные особенности, принцип работы и эксплуатации оборудования; принцип построения технологических  схем производства полимерных материалов; требования ЕСКД, ЕСТД; порядок оформления, согласования технологической документации.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего –342 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –198 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –132 часа;

самостоятельной работы обучающегося –66 часов;

учебной и производственной практики –144 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в экспериментальных и исследовательских работах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Проводить экспериментальные работы по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства. |
| ПК 4.2 | Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции. |
| ПК 4.3 | Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |

СТРУКТУРА и   содержание профессионального модуля

.3.1 Тематический план профессионального модуля  ПМ.04 Участие в экспериментальных и исследовательских работах

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 1. Общие сведения о экспериментальных и исследовательских работах | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 2. Отбор пробы и изготовление образцов для испытания | 8 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 3. Определение технологических свойств пластмасс и полимерных материалов | 42 | 32 | 30 | - | 10 | - | - | - |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 4. Определение физико-механических свойств пластмасс и полимерных материалов | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 5. Определение теплофизических свойств пластмасс и полимерных материалов | 18 | 10 | 6 | - | 8 | - | - | - |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 6. Испытание пластмасс и полимерных материалов на химическую стойкость | 20 | 12 | 8 | - | 8 | - | - | - |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 7. Определение оптико-спектральных показателей и диэлектрических свойств пластмасс | 18 | 12 | 8 | - | 6 | - | - | - |
| ПК 4.1- ПК 4.3 | Раздел 8. Основные направления в проектировании производств по переработке пластмасс | 48 | 28 | 14 | - | 20 | - | - | 144 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 342 | 132 | 90 | - | 66 | - | - | 144 |

# 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Участие в экспериментальных и исследовательских работах

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1 Общие сведения о экспериментальных и исследовательских работах |  |  | 4 |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Введение Тема 1.1 Технологические свойства полимерных материалов Тема 1.2 Нормативная документация на сырьё и материалы | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Цели и задачи экспериментальных и исследовательских работ. Методы теоретического и экспериментального исследования. Значение определения технологических и эксплуатационных свойств полимерных материалов для правильного выбора технологических параметров при изготовлении изделий и выпуске продукции. Виды и методы испытаний. Новые направления в развитии методов испытания пластмасс. Текучесть полимерных материалов. Гранулометрический состав. Усадка. Насыпная плотность и др. Технические условия на сырьё и материалы. Технические условия на готовую продукцию. |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изучить ГОСТ 3885 и технические условия на готовую продукцию. |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2 Отбор пробы и изготовление образцов для испытания |  |  | 8 |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Отбор пробы материала для анализа Тема 2.2 Изготовление образцов и подготовка их к испытанию | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Понятие о средней пробе. Значение проб в оценке качества продукции. Способы отбора средней пробы в зависимости от агрегатного состояния и однородности материала. Знакомство с ГОСТ 3885. Пробы лабораторные и арбитражные. Приборы для отбора проб. Правила обработки и разделки отобранных первичных проб. Безопасные приемы работы при отборе и разделке проб. Виды стандартных образцов для различного рода испытаний. Методы изготовления образцов из термопластов и реактопластов. Ознакомление с ГОСТ 12015, ГОСТ 12019 и ГОСТ 26277. Режим изготовления образцов. Оборудование и инструменты. Подготовка образцов к испытанию. Требования, предъявляемые к образцам. Условия кондиционирования, ГОСТ 12423. Способы измерения образцов. Мерительный инструмент. Безопасные приемы работы при изготовлении образцов. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Отбор и разделка первичной пробы порошкообразных материалов способом “кольца и конуса”. Отбор пробы жидких продуктов. Изготовление образцов из термопластов. Изготовление образцов из реактопластов. Измерение образцов штангенциркулем и микрометром. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изготовление образцов методом прессования. Изготовление образцов методом литья под давлением. |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3 Определение технологических свойств пластмасс и полимерных материалов |  |  |  |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Выбор пластмассы для изготовления конкретного изделия Тема 3.2 Определение реологических свойств | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Методы получения наполненных пластмасс. Основные технологические принципы получения наполненных композиционных материалов. Эксплуатационные свойства пластмасс. Потребительские ряды. Методика выбора пластмасс для изготовления конкретного изделия. Основные реологические характеристики и их взаимосвязь. Молекулярная масса полимеров и способы ее определения. Виды вязкости и методы ее определения. Ознакомление с ГОСТ 18249. Условия проведения анализа и порядок проведения работы. Типы вискозиметров, их устройство. Приемы работы с вискозиметром. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | 1. | Выбор материала для изготовления конкретного изделия. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Определение относительной вязкости полистирола. ГОСТ 20282. Определение вязкости растворов полимеров. ГОСТ 18249. Определение удельной вязкости полиизобутилена. ГОСТ 13303. Определение молекулярной массы полиизобутилена. вискозиметрическим методом. ГОСТ 13303. Определение условной вязкости. ГОСТ 8420. |  |  |
| Тема 3.3 Определение температурных характеристик полимеров Тема 3.4 Определение термостабильности термопластов Тема 3.5 Общая характеристика промышленных отходов | Содержание |  | 4 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Определение температуры каплепадения фенолоформальдегидных смол. ГОСТ 16388. Определение температуры размягчения по методу «кольца и шара». Определение температуры плавления полиамида 610. ГОСТ 10589. Определение термостабильности поливинилхлорида. ГОСТ 14041. |  |  |
| Тема 3.6 Определение гранулометрического состава полимерных материалов. | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1. 2. 3. | Определение номера сита. Определение остатка на сите для аминопластов. ГОСТ 9359- Определение величины частиц с помощью микроскопа с окулярным микрометром. |  |  |
| Тема 3.7 Определение объемных показателей полимерных материалов | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Определение удельного объема пресс-порошков. Определение насыпной плотности формовочных масс, просыпаемых через воронку и непросыпаемых. ГОСТ I1035. Определение сыпучести по времени опорожнения стандартной воронки. ГОСТ 25139. Определение сыпучести по углу естественного откоса. |  |  |
| Тема 3.8 Регенераты из промышленных отходов термопластов | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | 1. | Определение состава промышленных отходов для смешения с исходным полимером. |  |  |
| Тема 3.9 Определение усадки и коэффициента уплотнения | Содержание |  | 4 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Определение усадки. ГОСТ 18616. Определение усадки для фенопластов. ГОСТ 5689. Определение усадки для полистирола. Определение коэффициента уплотнения. ГОСТ 11234. |  |  |
| Тема 3.10 Определение гигроскопичности | Содержание |  | 4 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. | Определение гигроскопичности полимерных материалов. |  |  |
| Тема 3.11 Определение влаги и летучих веществ в пластмассах Тема 3.12 Определение содержания остаточных мономеров в полимерных материалах | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Определение содержания влаги и летучих веществ экспресс-методом. ГОСТ 14043. Определение содержания влаги по методу Дина-Старка для аминопласта. ГОСТ 9359. Определение содержания летучих веществ весовым методом. Определение содержания свободного фенола в фенолоформальдегидных формованных изделиях. ГОСТ 11235. Определение содержания эпоксидных групп. ГОСТ 12497. Определение содержания свободного формальдегида в фенолоформальдегидных смолах. ГОСТ 16704. |  |  |
| Тема 3.13 Определение содержания связующего и наполнителя в пластмассах | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1. 2. 3. | Определение массовой доли смолы методом разности масс пропитанной и непропитанной стеклоткани или х/б ткани. Определение содержания наполнителя методом экстрагирования связующего. Определение массовой доли смолы методом выжигания. |  |  |
| Тема 3.14 Технология переработки отходов | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | 1. | Разработка технологической схемы переработки отходов |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 10 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Повторить технологические свойства полимерных материалов. Повторить физические состояния полимеров, термомеханические кривые. Характеристика отходов, получаемых на ОАО «Авангард». Повторить технологические свойства полимерных материалов. Провести анализ соответствия сырья стандарту. Провести анализ возникновения дефектов на изделиях из полимерных материалов. Провести анализ зависимости состава полимерных материалов на качество изделий. Изучить ГОСТ 15139. |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 4 Определение физико-механических свойств пластмасс и полимерных материалов |  |  |  |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Определение плотности | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Плотность. Методы определения плотности пластмасс и полимерных материалов в зависимости от их физического состояния. Кажущаяся плотность газонаполненных пластмасс. Условия испытаний и техника выполнения. Образцы для испытаний и требования, предъявляемые к ним. Аппаратура и приборы. Безопасные приемы работы. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Определение плотности жидких веществ при помощи денсиметра (ареометра). ГОСТ 18995. Определение плотности жидких веществ при помощи пикнометра. ГОСТ 18995. Определение плотности образцов правильной геометрической формы методом обмера и взвешивания. Определение плотности твердых тел гидростатическим взвешиванием. ГОСТ 15139. Определение плотности полимеров пикнометрическим методом. |  |  |
| Тема 4.2 Определение внешнего вида образцов | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Оценка качества пластмасс по внешнему виду. Методы определения внешнего вида образцов и изделий. Требования, предъявляемые к образцам. Порядок выполнения работы; освещенность при испытании. Эталоны. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1. 2. 3. | Определение внешнего вида фенопластов. ГОСТ 5689. Определение внешнего вида аминопластов. ГОСТ 9359. Определение внешнего вида полистирола. ГОСТ 20282. |  |  |
| Тема 4.3 Определение ударной вязкости | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Механические испытания. Классификация аппаратуры для механических испытаний. Ознакомление с ГОСТ 14359. Ударная вязкость по Шарпи. Образцы без надреза и с надрезом для проведения испытаний, требования, предъявляемые к ним. Условия испытаний и порядок выполнения работы. Устройство и работа маятникового копра. Расчеты ударной вязкости. Меры предосторожности при работе на маятниковом копре. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. | Определение ударной вязкости по Шарпи полиамида 610 на образцах с надрезом и без надреза. ГОСТ 4647. Определение ударной вязкости фенопласта на образцах с надрезом. |  |  |
| Тема 4.4 Определение прочности при статистическом изгибе, сжатии, растяжении, определение модуля упругости, усталостного сопротивления перегибу | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Методы определения прочности при статическом изгибе, сжатии, растяжении и модуля упругости, усталостного сопротивления. Образцы для испытания, требования, предъявляемые к ним. Условия испытания, порядок выполнения работы. Оборудование, аппаратура и приборы; их устройство и принцип действия. Расчеты показателей прочности на статический изгиб, сжатие, растяжение. Определение модуля упругости. Меры предосторожности при проведении испытаний. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Определение прочности при статическом изгибе. ГОСТ 4648. Определение прочности при сжатии. ГОСТ 4651. Определение прочности при растяжении. ГОСТ 11262. Определение модуля упругости. ГОСТ 9550. Определение усталостного сопротивления перегибу листовых образцов пластмасс. |  |  |
| Тема 4.5 Определение твердости | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Показатель твердости пластмасс. Сравнение отдельных пластмасс по твердости. Ознакомление с ГОСТ 4670. Методы испытания пластмасс на поверхностную прочность. Образцы для испытания и требования, предъявляемые к ним. Условия испытания, порядок выполнения работы. Аппаратура и приборы. Расчеты показателя твердости. Безопасные приемы работы. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. | Определение твердости термореактивных и термопластичных материалов, сравнение их по твердости. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 10 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изучить ГОСТ 11262, ГОСТ 5689, ГОСТ 4670, ГОСТ 4648. |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 5 Определение теплофизических свойств пластмасс и полимерных материалов |  |  |  |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Определение теплостойкости, теплопроводности, стойкости к горению | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Основные понятия о теплофизических свойствах пластмасс и полимерных материалов: теплостойкости, теплопроводности, стойкости к горению, воспламеняемости. Теплостойкость пластмасс, определение по методам Мартенса и Вика. Теплопроводность пластмасс. Определение коэффициента теплопроводности. Знакомство с ГОСТ23630. Методы определения стойкости к горению, воспламеняемости. Образцы для испытания и требования, предъявляемые к ним. Аппаратура и приборы. Условия проведения испытания, порядок выполнения работы. Расчеты. Меры предосторожности при выполнении работы. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Определение теплостойкости по Мартенсу. ГОСТ 21341. Определение теплостойкости по Вика. ГОСТ 15088. Определение воспламеняемости пластмасс. ГОСТ 21207. Определение стойкости к горению. ГОСТ 28157. Определение теплопроводности. ГОСТ 23630.2 |  |  |
| Тема 5.2 Определение температуры хрупкости (морозостойкости) | Содержание |  | 1 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Морозостойкость, влияние данного показателя на выбор пластмасс для изготовления изделия и условия эксплуатации изделий. Методы определения морозостойкости. Определение температуры хрупкости. Ознакомление с ГОСТ 16782 и ГОСТ 16783. Аналитический и графический способы расчета температуры хрупкости. Образцы для испытания и требования, предъявляемые к ним. Аппаратура и приборы. Условия проведения испытания, порядок выполнения работы. Меры предосторожности при проведении испытания. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. | Определение морозостойкости путем сравнения ударной вязкости до и после испытания при минусовой температуре. |  |  |
| Тема 5.3 Композиционные материалы с использованием отходов пластмасс | Содержание |  | 1 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Термопласты и реактопласты в качестве наполнителей и добавок. Композиционные материалы в строительстве. Сущность переработки отходов термопластов и реактопластов. Способы получения новых композиционных материалов. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Применение отходов в народном хозяйстве. |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 6 Испытание пластмасс и полимерных материалов на химическую стойкость |  |  |  |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Тема 6.1 Определение химической стойкости | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Химическая стойкость пластмасс и полимерных материалов. Влияние данного показателя на выбор материала для изготовления изделия и условий эксплуатации изделий. Отношение пластмасс к агрессивным средам: кислотам, щелочам, маслам, нефтепродуктам, воде и другим химическим реагентам. Ознакомление с ГОСТ 12020. Методы определения химической стойкости пластмасс. Определение коэффициентов сорбции и диффузии, коэффициента проницаемости химического реагента. Условия проведения испытания, порядок выполнения работы. Образцы для испытания и требования, предъявляемые к ним. Аппаратура и приборы. Расчеты при испытании на химическую стойкость. Безопасные приемы работы. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. | Определение химической стойкости к кислотам и щелочам. Определение маслостойкости и бензиностойкости. |  |  |
| Тема 6.2 Определение водопоглощения | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Водопоглощение пластмасс, значение данного показателя. Ознакомление с ГОСТ 4650. Образцы для испытания и требования, предъявляемые к ним. Методика определения водопоглощения пластмасс в холодной и кипящей воде. Расчеты при проведении испытания на водопоглощение. Аппаратура и приборы. Меры безопасной работы при выполнении анализа. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. | Определение водопоглощения в холодной воде. Определение водопоглощения в горячей воде. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Повторить тему «Химическая стойкость пластмасс». Изучить ГОСТ 6433.1-ГОСТ 6433.4 |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 7 Определение оптико-спектральных показателей и диэлектрических свойств пластмасс |  |  |  |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Тема 7.1 Определение коэффициента рефракции | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Физико-механические методы анализа, их применение в производственных и исследовательских лабораториях. Оптические: рефрактометрия, калориметрия, поляриметрия, их характеристика и теоретические основы. Показатель преломления. Методы определения показателя преломления. Устройство рефрактометра и порядок оформления работы. Ознакомление с ГОСТ 19927. Меры безопасной работы при выполнении анализа. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. 3. | Определение показателя преломления продуктов химических жидких. Определение содержания полимера в реакционной массе по коэффициенту рефракции. Определение содержания влаги в феноле по коэффициенту рефракции. |  |  |
| Тема 7.2 Определение световых и цветовых характеристик | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Световые и цветовые характеристики, их значения для эксплуатации пластмасс и изделий из них. Ознакомление с ГОСТ 10984. Аппаратура и приборы для измерения световых и цветовых характеристик. Условия проведения испытания, порядок работы. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. 2. | Определение цвета образцов из полимерных материалов. Определение удельного поверхностного и удельного объемного электросопротивления пластмасс. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 7: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 6 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Физико-механические методы анализа. Устройство рефрактометра. Методика определения электрической прочности пластмасс. Метод определения удельного объемного электросопротивления, тангенса угла, диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости. Аппаратура и приборы. Электроды для определения показателей удельного поверхностного и удельного объемного электросопротивления, требования, предъявляемые к ним. Образцы для испытания и требования, предъявляемые к ним. Подготовка образцов к испытанию. Меры безопасной работы при выполнении анализа. |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 8 Основные направления в проектировании производств по переработке пластмасс |  |  |  |  |
| МДК 04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ |  |  |  |  |
| Тема 8.1 Новые перспективные направления в технологии переработки пластмасс | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Анализ технико-экономических показателей производств по переработке пластмасс. Достоинства и недостатки. Перспективы развития производств по переработке пластмасс. Назначение изготовляемых изделий. |  |  |
| Тема 8.2 Разработка технологических схем | Содержание |  | 6 | 2 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Исходные данные для проектирования. Порядок разработки технологической схемы производства изделий прессованием. Порядок разработки технологической схемы производства изделий литьем под давлением. Порядок разработки технологической схемы производства труб. Порядок разработки технологической схемы производства рукавной пленки. Порядок разработки технологической схемы производства листов. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Разработка технологической схемы производства изделий прессованием Разработка технологической схемы производства конкретного изделия литьем под давлением. Разработка проектируемой технологической схемы производства труб. Разработка проектируемой технологической схемы производства рукавной пленки. Разработка проектируемой технологической схемы производства листов. Разработка проектируемой технологической схемы производства листового пластика. |  |  |
| Тема 8.3 Компоновочные решения при проектировании участка | Содержание |  | 6 | 3 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Необходимые данные для принятия компоновочных решений. Определение производственных площадей. Компоновка основного оборудования. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Компоновка оборудования на участке литья под давлением. Компоновка оборудования на участке прессования. Компоновка оборудования на участке экструзии труб. Компоновка оборудования на участке производства листов. Компоновка оборудования на участке производства рукавных пленок. Выявление преимуществ проектируемой схемы перед заводской. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 9: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 20 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изучение стандартов на продукцию из полимерных материалов. Рассмотреть варианты технологических схем изготовления изделий прессованием. . Рассмотреть варианты технологических схем изготовления изделий литьем под давлением. Рассмотреть варианты технологических схем изготовления рукавных пленок методом экструзии. Рассмотреть варианты технологических схем изготовления труб методом экструзии. Рассмотреть варианты технологических схем изготовления листов методом экструзии. |  |  |  |  |
| Практика по профилю специальности Виды работ: 1. Ознакомиться с предприятием по изготовлению изделий из полимерных материалов и эластомеров, его структурой, назначением вспомогательных и основных цехов. 2. Изучить свойства сырья поступающего на предприятие, условия транспортирования и хранения. 3. Рассмотреть способы изготовления образцов из реактопластов, термопластов, стеклопластиков. 4. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к образцам. 5. Ознакомиться с применяемым оборудованием для изготовления образцов и их технической характеристикой. 6. Ознакомиться с методами испытания образцов из реактопластов, термопластов, стеклопластиков. 7. Изучить мерительный инструмент. 8. Изучить технику безопасности при выполнении работ. 9.Изучить устройство гидравлического пресса верхнего давления. 10.Изучить работу гидравлического пресса верхнего давления. 11.Изучить устройство этажного пресса. 12.Изучить работу этажного пресса. 13.Изучить устройство станков для механической обработки деталей. 14.Изучить работу станков для механической обработки деталей. 15.Изучить устройство дробилок для переработки отходов. 16.Изучить работу дробилок для переработки отходов. |  |  | 144 |  |
| Всего |  |  | 342 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий «Испытание полимерных материалов»,  УНПК на ОАО «Авангард», учебного класса, мультимедийного класса.

Оборудование учебных лабораторий:

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; рабочие программы по дисциплине, методическая литература;   комплект учебной литературы по дисциплине; дидактический материал по темам; контрольно-измерительные материалы.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, оборудование для проведения лабораторных работ, комплект учебно-методической документации.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Государственные стандарты.

2. Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. Производство изделий из полимерных материалов: Учебное пособие.,-СПб.: Профессия,2008.

3. Технология полимерных материалов: учебное пособие/ А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов и др.; под общ. ред. В.К. Крыжановского. - СПб. :Профессия, 2008.

4. Шварц О., Эбелинг Ф.В., Фурт Б. Переработка пластмасс/под общ. ред. А.Д. Паниматченко - СПб. :Профессия, 2008.

5. Оссвальд Т., Тунг Л.-ш; Грэманн П. Дж. Литье пластмасс под давлением/ пер. с англ., под общ. редакц. д-ра техн.наук, проф. Э.Л. Калинчева.- СПб.: Профессия, 2008.

Дополнительные источники:

1. Штарке Л. Использование промышленных и бытовых отходов пластмасс. Л. Химия, 1987

2. Ф.ЛаМантиа (под ред. Г.Е.Заикова) Вторичная переработка пластмасс. Изд «Профессия»,2006

3. Швецов Г. А. И др. Технология переработки пластических масс. М. Химия, 1988

Периодические издания:

- Журнал «Полимерные материалы».

- Журнал «Полимерные массы».

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля «Участие в экспериментальных и исследовательских работах» реализуется в течение 5-ого семестра третьего курса обучения.

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов, таких как: «Математика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Химия», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Автоматизация технологических процессов», «Охрана труда», «Процессы и аппараты», «Инженерная графика», «Общая и неорганическая химия»,  «Аналитическая  химия», «Органическая химия» и профессионального  модуля ПМ. 02 Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффективных   соединений и устройств.

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие лекции, лабораторные и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Прохождение стажировки на промышленных предприятиях и  производственно-коммерческих организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Проводить экспериментальные работы по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства. | -проведение экспериментальных работ по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства | Входной контроль: - тестирование Текущий контроль: - устный и письменный опрос; - тестирование по темам МДК; - практические и лабораторные работы по темам МДК; - оценка выполнения заданий для самостоятельной работы; - защита лабораторных и практических работ. Итоговый контроль: Зачеты по разделам МДК, экзамен |
| ПК 4.2 Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции. | -изготовление и испытание фрагментов опытных образцов изделий из полимерных материалов по разработанным методикам и технологической документации; -проведение экспериментальных работ по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства. |  |
| ПК 4.3 Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. | -участие в обработке результатов экспериментальных и исследовательских работ; -обеспечение соблюдения параметров технологических процессов и их регулирование в соответствии с нормативной, технической и технологической документацией (НТД); -участие в выборе оптимальной схемы технологического процесса; -обоснование выбор а оборудования для конкретного производства. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - организация собственной деятельности в соответствии с поставленной целью - определение и выбор способов (технологии) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля; - оценка за решение проблемно-ситуационных задач на практических и лабораторных занятиях; - устный экзамен; -положительные отзывы руководителей производственной практики от предприятий-баз практики. |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | -определение и выбор способа разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями; -проведение анализа ситуации по заданным критериям и определение рисков; -оценивание последствий принятых решений. |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Перечень   вопросов к экзамену

по МДК.04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ

- Какие материалы относят к термопластам?

- Какие материалы относят к реактопластам?

- Назовите эксплуатационные свойства пластмасс.

- По каким основным принципам производят выбор пластмасс?

- Методика определения  гранулометрического состава полимерных материалов.

- Методика определения гигроскопичности полимерных материалов.

- Методика определения содержания связующего и наполнителя в пластмассах.

- Влияние состава на свойства перерабатываемых смесей первичного сырья с регенератом.

- Выбор технологических параметров переработки отходов методом

литья под давлением.

- Обоснуйте выбор материала для изготовления изделия.

- Охарактеризуйте метод определения молекулярной массы полиизобутилена.

- Охарактеризуйте метод определения термостабильности поливинилхлорида.

- Охарактеризуйте метод определения плотности жидких веществ с помощью денсиметра.

- Охарактеризуйте метод определения ударной вязкости.

- Дайте классификацию отходов.

- Перечислите источники образования отходов.

- Представьте технологическую схему переработки отходов.

- Отбор пробы и изготовление образцов для испытаний

- Определение реологических свойств.

- Определение температурных характеристик полимеров.

- Определение объемных показателей полимерных материалов.

- Определение усадки и коэффициента уплотнения.

- Определение влаги и летучих веществ в полимерных материалах.

- Определение содержания остаточных мономеров в полимерных материалах.

- Определение внешнего вида образцов

Перечень   практических заданий к экзамену

по МДК.04.01 Основы организации экспериментальных и исследовательских работ

- Определение ударной вязкости.

- Определение прочности при статическом изгибе, сжатии, растяжении, определение модуля упругости, усталостного сопротивления перегибу.

- Определение твердости.

- Определение теплостойкости, жаростойкости, горючести, теплопроводности.

- Определение температуры хрупкости (морозостойкости).

- Определение химической стойкости.

- Определение водопоглощения.

- Определение оптико-спектральных показателей.

- Определение световых и цветовых характеристик.

10.Определение диэлектрических свойств пластмасс.

11.Анализ результатов испытаний.

12.Выбор технологических параметров переработки отходов методом литья под давлением.

13.Расчет нормы расхода сырья на изготовление конкретного изделия.

Разработчик: 	          Никулина Г.В.                ___________________                        				          (занимаемая должность)

*