ОГБПОУ СмолАПО

КУРС ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Технология машиностроения»

для     специальности СПО

151901 Технология машиностроения

Разработала преподаватель  М.Н.Дятлова

Смоленск

2015

ВВЕДЕНИЕ

Курс "Технология машиностроения" является завершающей частью комплекса инженерно-технологических дисциплин подготовки бакалавров и специалистов и базируется на ранее изученных предметах – "Инженерная графика", "Материаловедение", "Процессы формообразования", "Детали машин". Технология машиностроения рассматривает методы разработки и построения рациональных технологических процессов, выбор способа получения заготовки, технологического оборудования, инструмента и приспособлений, назначение режимов резания и установление технически обоснованных норм времени. Основное содержание представленной работы составляют разделы, посвящённые разработке технологических процессов изготовления типовых деталей, которые изложены по единому плану в соответствии со стандартами разработки и постановки изделий на производство. За основу приняты типовые технологические процессы, прошедшие апробацию в промышленности и базирующиеся на результатах научных исследований и прогрессивном опыте машиностроительных заводов.

Лекция 1

Тема 1.1. Производственный и технологический процессы

Понятие «технология» – включает в себя сведения о различных способах и средствах изготовления деталей и сборки из них машин.

Производственный процесс – совокупность действий, необходимых для превращения исходного сырья в готовую деталь. В этот процесс входит изготовление детали, сборка изделия, контроль качества, транспортировка, хранение, учет.

Производственный процесс может рассматриваться в рамках завода, цеха, участка.

Технологический процесс – часть производственного процесса, который приводит к изменению формы, размеров и свойств детали.

К технологическому процессу относятся и вспомогательные операции, например, технический контроль.

Технологические процессы подразделяются по степени унификации: единичные, типовые и групповые.

По содержанию операций перемещения: комплексные.

По детализации описания с: маршрутным, маршрутно-операционным, операционным описанием.

Маршрутное описание технологического процесса (маршрутный техпроцесс) – сокращенное описание всех технологических операций в маршрутной карте, в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов.

Маршрутно-операционное описание технологического процесса (маршрутно-операционный техпроцесс) – сокращенное описание технологических операций в маршрутной карте, в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций.

Операционное описание технологического процесса (операционный техпроцесс) – полное описание всех технологических операций в последовательности их выполнения с указанием переходов и технологических режимов.

Под технологической операцией понимается часть технологического процесса, выполненная на одном рабочем месте.

Рабочее место – часть площади цеха, предназначенной для выполнения работы одним или группой рабочих. На этой площади размещены: оборудование, инструменты, приспособления. Стеллажи для хранения готовых деталей и заготовок. Технологическая операция охватывает все действия оборудования и рабочего, на нее устанавливают норму времени, и при расчете оборудования, расчете рабочих, используют за основу – операцию. Технологические операции состоят из:

– установок;

– позиций;

– технологических переходов;

– вспомогательных переходов;

– рабочих ходов;

– вспомогательных ходов.

Установка – часть технологической операции, выполняемая для закрепления обрабатываемых заготовок или собираемых сборочных единиц, т.е. часть операции, осуществляемая при одном закреплении детали.

Позиция – это определенное положение (фиксированное) обрабатываемой детали относительно режущего инструмента при неизменном ее закреплении.

Переход – часть операции, осуществляемая на одном участке поверхности детали одним инструментом и при одном режиме резания.

Проходом называют часть операции или перехода, при котором снимается один слой металла.

Технологический процесс представляет собой часть производственного процесса, содержащую целенаправленные действия по изменению или определению состояния предмета труда. Различают технологические процессы изготовления заготовок, термической

обработки, обработки резанием и сборки. Технологический процесс выполняется на рабочих местах – участках производственной площади, оборудованных в соответствии с выполняемой на ней работой. Технологический процесс расчленяется на операции.

В машиностроении различают три типа производства: единичное (индивидуальное), серийное и массовое. Серийное производство в свою очередь подразделяют на мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное.

Тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операции Кзо, определяемым по формуле:

Кзо=Р/О, (1.1)

где О – число различных технологических операций; Р – число рабочих мест, на которых выполняют различные технологические операции.

Для различных типов производств коэффициент закрепления операций имеет следующие значения:

– массовое – Кзо = 1;

– крупносерийное производство – Кзо  10;

– среднесерийное производство – 10 < Кзо < 20;

– мелкосерийное производство – 20 < Кзо < 40;

– единичное производство – Кзо > 40.

Единичное и мелкосерийное производства характеризуются выпуском изделий в малых, редко повторяющихся или вовсе не повторяющихся количествах при широкой номенклатуре выпускаемых изделий. В этих условиях применяют преимущественно универсальное оборудование, нормализованный режущий инструмент и универсальную технологическую оснастку.

Среднесерийное производство характеризуется установившейся номенклатурой выпускаемой продукции, повторяющимися сериями изготавливаемых изделий.

При серийном производстве возможна частичная специализация оборудования и применение автоматов и полуавтоматов, с учетом возможности их переналадки при переходе от изготовления одних изделий к другим.

Крупносерийное и массовое производства характеризуются выпуском в больших количествах определенных изделий ограниченной номенклатуры. Выпуск продукции происходит непрерывно. При изготовлении нескольких моделей или конструкций изделий их выпускают параллельно или одновременно.

Оборудование устанавливают в последовательности выполнения операций технологического процесса. Массовое и крупносерийное производства отличаются широким применением агрегатных станков, станков-автоматов и автоматических линий, высокой степенью автоматизации всех производственных процессов и применением специальной технологической оснастки и специального инструмента.

Квалификация рабочих низкая, но в бригады по наладке станков входят рабочие высокой квалификации.

Контрольные вопросы

1. Дать определение элементам технологической операции.

2. Охарактеризовать типы машиностроительного производства по технологическим,

организационным и экономическим признакам.

3. Как определить тип производства по коэффициенту закрепления операций?

Технологический процесс – часть производственного процесса, который

технический контроль.

Технологические процессы подразделяются по степени унификации: единичные,

типовые и групповые.

Лекция 2

##### Тема 1.3 Заготовки деталей машин.

Заготовка – предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь или неразъемную сборочную единицу.

Заготовка перед первой технологической операцией называется исходной заготовкой.

Выбор заготовки заключается в установлении метода ee изготовления, расчете

или выборе припусков на обработку резанием и определении размеров исходной за-

готовки.

Метод изготовления заготовки определяется формой и размерами детали, технологическими свойствами материала, его температурой плавления, структурной характеристикой (направление волокон и размеры зерна). При выборе заготовки учитываются сортамент материала (прокат), имеющееся оборудование, производственная программа, тип производства, степень его механизации и автоматизации. Оптимальный вариант изготовления заготовки устанавливается на основании технико-экономических расчетов. Повышение точности заготовок (уменьшение припусков) позволяет экономить металл, снижать стоимость и трудоемкость обработки резанием,

но при этом может возрасти стоимость изготовления исходных заготовок. При малой

производственной программе применение некоторых технологических процессов изготовления заготовки (горячая штамповка и др.) может оказаться экономически не-

целесообразным в связи с высокой стоимостью технологического оборудования и

оснастки. Заготовки из серого или ковкого чугуна изготовляют в виде отливок.

Стальные заготовки изготовляют из горячекатаного проката различных размеров и

профиля либо из холоднотянутой стали. Для получения заготовок используются также

ковка, штамповка или литье.

Заготовки из цветных металлов и сплавов изготовляют из проката, отливают или

штампуют.

##### Заготовки в виде отливок применяют для деталей сложной формы. Сварные заготовки используют при невозможности или экономической нецелесообразности изготовления цельных.

##### Наиболее целесообразна исходная заготовка, требующая наименьших затрат при изготовлении детали с учетом всех технологических операций обработки и необходимого

качества детали. Форма и размеры заготовки должны быть максимально близкими к форме и размерам готовой детали с тем, чтобы свести к минимуму обработку резанием.

Контрольные вопросы

1. На основании чего устанавливается оптимальный вариант изготовления заготовки?

2. Что называется припуском?

3. Какие различают припуски?

Лекция 3

Тема 2.1. Выбор баз при обработке заготовок

Перед обработкой резанием должно быть осуществлено базирование и закрепление

заготовки на станке. Базированием называется придание заготовке требуемого положения относительно системы координат станка. Закреплением называется приложение сил

к заготовке для обеспечения постоянства ее положения. Кроме того, в качестве баз могут

служить сочетание поверхностей, а также ось и точка, принадлежащие заготовке.

По назначению базы подразделяют на: конструкторские, измерительные и технологические.

Конструкторской называется база,  используемая для определения положения дета-

ли или сборочной единицы в изделии. Конструкторские базы бывают основные и вспомогательные. Первые используют для определения положения самой детали в изделии, а вторые – для определения положения присоединяемого изделия.

Измерительной базой называется совокупность поверхностей, линий и точек, от которых ведется отсчет выполняемых размеров при обработке заготовок или сборке.

Технологической называется база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки или ремонта.

По лишаемым степеням свободы технологические базы подразделяют на: установочные, направляющие и опорные. Установочная база лишает заготовку 3-х степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг двух других осей.

Направляющая база лишает заготовку 2-х степеней свободы – перемещения вдоль

одной координатной оси и поворота вокруг другой оси. Опорная база лишает заготовку одной степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси.

В зависимости от состояния поверхности заготовок технологические базы можно

разделить на черновые и чистовые.

Необработанные поверхности,  используемые в качестве баз при выполнении пер-

вой технологической операции, называются черновыми базами.  После выполнения первой технологической операции в качестве технологических баз должны быть использованы чистовые базы – поверхности, обработанные на первой или последующих технологических операциях. Схема расположения опорных точек на базах заготовки называется схемой базирования.

Для ориентации заготовки на станке количество и расположение базирующих ее

поверхностей должно обеспечить статически определимую установку. Для этого необходимо связать неподвижными опорами все шесть степеней свободы заготовки. Эти шесть степеней свободы сводятся к трем возможным перемещениям заготовки вдоль трех произвольно выбранных взаимно перпендикулярных осей координат и трем возможным

вращениям относительно их.

При выборе технологических баз следует обеспечить устойчивость и жесткость установки заготовки, необходимую ориентацию ее в приспособлении и вполне определенное положение относительно принятой системы координат, чтобы лишить заготовку всех

шести степеней свободы. Это достигается при числе установочных элементов, равном

шести (правило шести точек). На рис. 1а показана схема установки заготовки А на

шесть точек при фрезеровании паза. Принятая схема базирования с зажимом заготовки

силой Q обеспечивает необходимую точность обработки паза относительно других поверхностей заготовки.

При выполнении некоторых технологических операций допускается неполная ориентация заготовки.

Рисунок 1 – Схема установки заготовок с лишением различного количества степеней свободы:

а – шести; б – пяти; в – трех; А – заготовки

Например, на рис. 1 показана схема центрования торца с установкой заготовки А в

призме. При данном базировании заготовка лишена пяти степеней свободы; угловое положение заготовки не фиксировано, поскольку не играет роли в выполнении данной операции. На рис. 1 в показана схема установки дисковой заготовки А на три точки на

магнитном столе плоскошлифовального станка при шлифовании торцовой поверхности. В данном случае при получении размера h точная установка заготовки в горизонталь-

ной плоскости и относительно вертикальной оси не требуется.

При изготовлении детали из заготовки часто выполняется большое число технологических операций обработки резанием и на каждой из них возникают погрешности. В ряде случаев эти погрешности могут достигать значительной величины, превышающей допускаемые значения. Для обеспечения требуемой точности обработки резанием необходимо принять меры для возможного уменьшения возникающих погрешностей. С этой целью применяют принцип постоянства базы и принцип совмещения баз.

Принцип постоянства базы заключается в том, что при возможно большем числе

операций используют одну и ту же технологическую базу. В этом случае на последующих  операциях исключается влияние погрешностей расположения технологических баз

на точность изготовления детали.

Принцип совмещения баз заключается в том, что в качестве технологических баз

используют измерительные базы. При этом не наблюдается влияние погрешностей рас-

положения технологических и измерительных баз на точность изготовления детали.

Применение одновременно принципа постоянства базы и принципа совмещения баз

создает условия для уменьшения погрешности при обработке резанием.

Базирование – придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат. Теоретически базирование детали (изделия и т.п.) связано с лишением ее шести степеней свободы.

Придание детали требуемого положения в избранной системе координат осуществляется путем соприкосновения ее поверхностей с поверхностями детали или деталей, на

которые ее устанавливают или с которыми ее соединяют.

Контрольные вопросы

1. Основные принципы выбора баз при обработке заготовок.

2. Составляющие погрешности установки заготовки.

3. Принципы постоянства базы и совмещения баз.

4. Дать определение базированию.

5. Классификация баз.

перемещения вдоль

используют только

Лекция 4

Тема 3.1. Понятие о технологичности

Технологичность конструкции изделия – совокупность свойств конструкции изделия, определяющие ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

Технологичность конструкции – параметр, оценивающий машину (деталь) в отношении возможности оптимального использования материалов, средств и времени при ее изготовлении и ремонте.

При оценке технологичности решают следующие задачи: снижение массы и стоимости применяемых материалов, снижение трудоемкости обработки деталей и сборки машин, использование стандартных и унифицированных деталей и элементов конструкций (резьб, шлицев, шпонок и т.д.), уменьшение номенклатуры деталей, повышение ремонтопригодности, обеспечение доступности узлов, агрегатов, машин для регулирования и их замены. Технологичность конструкции обеспечивают применением индивидуальных решений в каждом отдельном случае.

Обеспечение технологичности конструкции изделия является функцией подготовки производства, предусматривающей взаимосвязанное решение конструкторских и технологических задач, направленных на повышение производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат и сокращение времени на производство, техническое обслуживание и ремонт изделия.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под технологичностью конструкции детали?

2. Задачи, решаемые при оценки технологичности детали.

Лекция 5

Тема 3.3. Расчет технологичности конструкций

Технологичность конструкции может оцениваться с помощью основных и дополнительных показателей. К основным показателям относятся технологическая себестоимость и трудоемкость изготовления деталей и сборки машины.

Технологическая себестоимость Ст определяется по формуле:

Ст = См + Сз + Сцр, (1)

где См – стоимость материала; Сз – заработная плата производственных рабочих с начислениями; Сцр, – цеховые расходы на электроэнергию, амортизацию оборудования, инструмента, приспособлений, на смазочные, охлаждающие и другие материалы, обслуживание и ремонт.

Трудоемкость изготовления изделия определяется суммой трудоемкостей составляющих деталей изделия и выражается в нормо-часах:

(2) где Ti – трудоемкость изготовления i-й детали, час.

Для оценки технологичности однотипных конструкций при наличии базовой модели можно использовать нижеприведенные относительные показатели технологичности.

Уровень технологичности по технологической себестоимости.

Оценка технологичности конструкции зависит и от степени соответствия конструкции технологическим возможностям производства, степени использования стандартных, нормализованных и унифицированных деталей и сборочных единиц.

Под унификацией понимают обобщение конструкторских решений без оформления специальной документации.

Использование стандартных и нормализованных деталей позволяет сократить объем проектирования, трудоемкость и себестоимость изделия.

Для оценки технологичности конструкции могут быть использованы и такие вспомогательные показатели: коэффициенты точности, шероховатости, применение типовых технологических процессов.

Технологичность конструкций обеспечивают рациональными решениями на всех этапах ее разработки. Себестоимость снижают путем применения дешевых исходных материалов, минимальной стоимостью получения заготовок и их обработки, путем использования заготовок минимально необходимых размеров с минимальными припусками на обработку резанием. Снижение трудоемкости и себестоимости обработки резанием достигается применением деталей простых форм участками, легко доступными для обработки резанием.

При конструировании деталей желательно свести к минимуму необходимую площадь обрабатываемой поверхности, предусмотреть возможность обработки на проход, четко разграничить обрабатываемые и необрабатываемые поверхности и т.д.

Конструкцию машины или детали принято называть технологичной, если она позволяет в полной мере использовать для изготовления наиболее экономичный технологический процесс, обеспечивающий ее качество при надлежащем количественном выпуске.

На рис. 2 с левой стороны расположены примеры нетехнологического оформления конструкций деталей и их элементов, с правой стороны те же конструкции, но более технологичные.

Рисунок 2 – Примеры нетехнологичных и технологичных конструкций деталей

Контрольные вопросы

1. Дать определение технологичности конструкции машин.

2. Какие задачи решаются при оценке технологичности конструкции?

3. На основании каких методов обеспечивается оценка технологичности конструкции машин?

Лекция 6

Тема 4.1.  Виды обработки и  виды операций

1.1. Обработка наружных поверхностей тел вращения

1.2. Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей

Наружные и внутренние цилиндрические поверхности и прилегающие к ним торцы образуют детали типа тел вращения. Детали – тела вращения делят на три типа в зависимости от соотношения длины детали L к наибольшему наружному диаметру D. При L/D > 1 это валы, оси, шпиндели, штоки, шестерни, гильзы, стержни и т.п.; при 2 > L/D > 0,5включительно – втулки, стаканы, пальцы, барабаны и др.; при L/D < 0,5 включительно –диски, кольца, фланцы, шкивы и т.п.

Наиболее распространенным методом обработки цилиндрических наружных поверхностей является точение резцом (резцами).

При токарной обработке различают точение:

а) черновое (или обдирочное) – с точностью обработки IТ13...IТ12 с шероховатостью поверхности до Rа = 6,3 мкм;

б) получистовое – IТ12...IТ11 и шероховатостью до Rа = 1,6 мкм;

в) чистовое – IТ10...IТ8 и шероховатостью до Rа = 0,4 мкм.

При черновом обтачивании, как и при любой черновой обработке, снимают до 70 %припуска. При этом назначаются максимально возможные глубина резания t и подача S.

1.3. Обработка внутренних поверхностей тел вращения

Отверстия в деталях в заготовительных цехах получают достаточно просто, начиная

с диаметра 25...40 мм. Обработка отверстий в деталях различных типов производится

путем сверления, зенкерования, фрезерования на станках с ЧПУ, растачивания резцами,

развертывания, шлифования (внутреннего), протягивания, хонингования, раскатывания

шариками и роликами, продавливания, притирки, полирования, суперфиниширования.

Обработка отверстий со снятием стружки производится лезвийным и абразивным инструментом. К лезвийным инструментам относятся: сверла, зенкеры, развертки, расточные резцы и протяжки.

Рисунок 3 – Схемы обработки отверстий сверлами: а – спиральным; б – полукруглым;

в – ружейным одностороннего резания с внешним отводом СОЖ; г – трепанирующим (кольцевым); д – ружейным с внутренним отводом СОЖ

Протягивание является одним из прогрессивных способов обработки металлов резанием как в отношении производительности, так и достигаемых точности и шероховатости. По сравнению с развертыванием, например, протягивание производительнее в 8 – 9 раз и выше. Внутренним протягиванием обрабатывают различные отверстия: круглые (цилиндрические), шлицевые, многогранные и др.

Рисунок 4 – Схемы протягивания отверстий: а – горизонтальная; б – вертикальная;

1 – жесткая опора; 2 – шаровая опора; 3 – обрабатываемая заготовка; 4 – протяжка

Для обработки отверстий применяют внутреннее шлифование, хонингование, притирку. Внутреннее шлифование применяют для окончательной обработки отверстий закаленных деталей или в тех случаях, когда невозможно применить другие, более производительные методы обработки. Оно осуществляется на внутришлифовальных станках и бесцентрово-внутришлифовальных автоматах.

Отверстия обрабатывают на проход и методом врезания (короткие отверстия).

Рисунок  5 – Виды внутреннего шлифования: а – во вращающейся заготовке; б – планетарное; в – бесцентровое

Хонингование является одним из методов отделочной обработки отверстий. Процесс осуществляется с помощью хонинговальных головок (хонов) со вставными абразивными брусками. Хонингование выполняется на специальных станках, которые подразделяют на две группы: вертикально-хонинговальные и горизонтально-хонинговальные.

Притирка (доводка внутренних поверхностей). Этот метод аналогичен притирке наружных цилиндрических поверхностей. Притирка и хонингование, в отличие от внутреннего шлифования, не исправляют погрешностей расположения, так как обрабатывающий инструмент базируется по обрабатываемой поверхности.

1.4. Обработка резьбовых поверхностей детали

Наружную резьбу можно изготовлять различными инструментами: резцами, гребенками, плашками, самораскрывающимися резьбонарезными головками, дисковыми и групповыми фрезами, шлифовальными кругами, накатным инструментом.

Для изготовления внутренней резьбы применяют: резцы, метчики, раздвижные метчики, групповые фрезы, накатные ролики.

Тот или иной метод нарезания резьбы применяется в зависимости от профиля резьбы, характера и типа материала изделия, объема производственной программы и требуемой точности

Для повышения производительности обработки резьбы применяют резьбовые гребенки – круглые и призматические. Обычно ширину гребенки принимают равной не менее, чем шести шагам. При использовании гребенок снятие стружки выполняют несколько зубьев  и число рабочих ходов может быть уменьшено до одного.

Для скоростного нарезания резьбы применяют резцы, оснащенные твердым сплавом, а также наборы резцов.

В крупносерийном и массовом производствах используется нарезание резьбы вращающимися резцами вихревым методом.

Рисунок 6 – Инструменты для нарезания резьбы:

а – плашка; б – самораскрывающаяся резьбовая головка

Фрезерование резьбы широко распространено в серийном и массовом производствах

и применяется для нарезания наружных и внутренних резьб на резьбофрезерных стан-

ках.

Шлифование резьб выполняют чаще всего после термической обработки заготовок. Резбошлифование может быть наружным и внутренним, осуществляется на различных резьбошлифовальных станках. Существуют следующие способы шлифования резьбы: однопрофильным кругом; многопрофильным кругом с продольным движением подачи; врезное; широким многопрофильным кругом.

Контрольные вопросы

1. Какие технологические задачи решаются при обработке наружных поверхностей

тел вращения?

2. Назвать группы станков, которые используются для обработки тел вращения.

3. Особенности обработки глубоких отверстий.

4. Выбор способа нарезания резьбы в зависимости от типа производства.

Лекция 7

##### Тема 5.1. Норма времени и ее структура

Трудоёмкость и себестоимость выполнения технологических операций является критериями эффективности технологического процесса. Трудоёмкость определяется на основе технологических норм.

Норма времени – время, необходимое для выполнения операции в определённых организационно технологических условиях, наиболее рациональных для данного производства.

Технически обоснованная норма времени – время, необходимое для выполнения операции в определённых организационно-технических условиях наиболее рациональных для данного производства.

Техническая норма выработки – величина, обратная норме времени, выражающая количество изделий, выпускаемых в единицу времени.

Имеется три метода установления норм:

1) на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением;

2) по нормативам (на отдельные элементы операции);

3) сравнением и расчётом по типовым нормам.

Методы 1 и 2 – используются при серийном и массовом производстве, 3 – в мелкосерийном и единичном производстве.

Штучное время tш – норма времени на выполнение операций по обработке одной детали или сборочной единицы.

(3)

tо – основное (технологическое) время; tв – вспомогательное время; tт – время технического обслуживания рабочего места; tорг – время организационного обслуживания рабочего места; tп – время перерывов.

Время tо – затрачивается непосредственно на изменение размеров, формы и т.д. детали или присоединение при сборке.

(4)

где lp – расчётная длина, мм (длина хода в направление подачи); i – число рабочих ходов инструмента; Sм – минутная подача инструмента мм/мин.

Рис. 7. Схема определения расчётной длины

П р и м е р:

а) при ручном подводе (рис. 7)

lр′ = l + lвр + lсх , (5)

где l – длина обработки; lвр – путь врезания; lсх – путь схода.

б) при автоматическом цикле обработки (рис. 8)

lр = lр′ + lпв , (6)

где lпв – путь подвода инструмента, для предупреждения удара в начале резания.

Значение lвр, lсх, lпв – определяют по справочным данным ( lсх и lпв ≈1 мм). lвр определяется из геометрических соображений.

П р и м е р.

1) при продольном сечении  lвр = t ⋅ ctgϕ ; (7)

2) при фрезеровании паза  lвр = t (d − t) , (8)

где t – глубина резания; d – диаметр резьбы.

Время tв – затрачивается на действие, сопровождающее выполнение основной работы (закрепление, снятие заготовки или собираемого узла, пуск и остановку станка, переключение режимов обработки и т.д.); tв < 5 % tо.

Сумма основного и вспомогательного времени – оперативное время:

tоп = tо + tв , (9)

Рис. 8. Схема определения расчётной длины при фрезеровании

где tт – время технического обслуживания, затрачивается на смену инструмента, его правку, регулировку и подналадку станка и другие действия, связанные с уходом за рабочим местом при выполнении заданной работы; tорг – время организационного обслуживания, включает: затраты на уход за рабочим местом в течении смены (смазка и чистка механизмов, раскладка и уборка инструмента, уборка рабочего места); tт и tорг – определяют по нормативам ≈ (4…8 %) tоп ; tп – время перерывов (на отдых, личные надобности), tп ≈ 2,5 % tоп .

При изготовления изделий партиями (серийное производство) учитывают также подготовительно-заключительное время tп. з. В него входят: получение задания, ознакомление с работой, наладка оборудования, сдача работы, установка и снятие специальных приспособлений (их наладка) и не зависит от размера партии.

В единичном производстве tп. з учитывается при расчёте штучного времени, а в массовом не учитывается вообще.

Штучное и подготовительно-заключительное время образуют норму штучно-калькуляционного времени

tш. к = tп. з / n + tш , (10)

где n – число деталей в партии.

На основе норм времени определяют расценки операций, количество оборудования, осуществляют планирование производственного процесса.

Технологическая себестоимость операции механической обработки Со является основным критерием для установления наиболее экономичного технологического процесса обработки изделия

(11)

где Тш. т (шт.) – штучно-калькуляционное или штучное время на операцию (мин.); Kв – коэффициент выполнения норм (обычно Kв = 1,3); Сп. з – часовые приведённые затраты (р./ч).

Сп. з = Сз + Сч. з + Ен (Kс + Kз), (12)

где Сз – основные и дополнительные затраты с начислениями, р./ч; Сч. з – часовые затраты на эксплуатацию рабочего места, р./ч; Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности (в машиностроении Ен =0,15);  Kс, Kз – удельные часовые капитальные вложения, соответственно в станок и здание, р./ч.

Полная себестоимость изготовления в изделие включает в себя также: стоимость материала заготовки, за-

траты на её подготовку к механической обработке, накладные расходы, объём партии и т.д.

Контрольные вопросы

1. Дать определение нормы времени и нормы выработки.

2. Охарактеризуйте методы установления норм времени.

3. Какой критерий является основным при установлении наиболее экономичного технологического процесса обработки детали (изделия)?

Лекция 8

Тема 6.1. Технология изготовления валов

Точность размеров. Точными поверхностями валов являются, как правило, его опорные шейки, поверхности под детали, передающие крутящий момент. Обычно они выполняются по 6 – 7-му квалитетам.

Точность формы. Наиболее точно регламентируется форма в продольном и поперечном сечениях у опорных шеек под подшипники качения. Отклонения от круглости и профиля в продольном сечении не должны превышать 0,25...0,5 допуска на диаметр в зависимости от типа и класса точности подшипника.

Точность взаимного расположения поверхностей. Для большинства валов главным является обеспечение соосности рабочих поверхностей, а также перпендикулярности рабочих торцов базовым поверхностям. Как правило, эти величины выбираются по V –VII степеням точности.

Качество поверхностного слоя. Шероховатость базовых поверхностей обычно составляет Rа = 3,2...0,4 мкм, рабочих торцов Rа = 3,2...1,6 мкм, остальных неответственных поверхностей Rа = 12,5...6,3 мкм. Валы могут быть сырыми и термообработанными. Твердость поверхностных слоев, способ термообработки могут быть весьма разнообразными в зависимости от конструктивного назначения валов. Если значение твердости не превышает НВ 200...230, то заготовки подвергают нормализации, отжигу или термически не обрабатывают. Для увеличения износостойкости валов повышают твердость их рабочих поверхностей. Часто это достигается поверхностной закалкой токами высокой частоты, обеспечивающей твердость НRС 48...55. Поверхности валов из малоуглеродистых марок стали подвергают цементации на глубину 0,7...1,5 мм с последующей закалкой и отпуском. Таким способом можно достичь твердости НRС 55...60.

Рисунок 9. Классификация валов

Требования к технологичности валов. К технологичности валов предъявляются следующие  требования.

1. Перепады диаметров ступенчатых валов должны быть минимальными. Это позволяет уменьшить объём механической обработки при их изготовлении и сократить отходы металла. По этой причине конструкция

вала с канавками и пружинными кольцами более технологична конструкции вала с буртами.

2. Длины ступеней валов желательно проектировать равными или кратными длине короткой ступени, если токарная обработка валов будет осуществляться на многорезцовых станках. Такая конструкция позволяет

упростить настройку резцов и сократить их холостые перемещения.

3. Шлицевые и резьбовые участки валов желательно конструировать открытыми или заканчивать канавками для выхода инструмента. Канавки на валу необходимо задавать одной ширины, что позволит прорезать их

одним резцом.

4. Валы должны иметь центровые отверстия. Запись в технических требованиях о недопустимости центровых отверстий резко снижает технологичность вала. В таких случаях принято удлинять заготовку для нанесения временных центров, которые срезают в конце обработки.

Материалы и заготовки валов. Валы, в основном, изготовляют из конструкционных и легированных сталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, хорошей обрабатываемости, малой чувствительности к концентрации напряжений, а также повышенной износостойкости. Этим требованиям, в определённой степени, отвечают стали марок 35, 40, 45, 40Г, 40ХН и др. Достаточно редко валы отливают из чугуна.

Валы с небольшим числом ступеней и незначительными перепадами диаметров изготавливают из штучных заготовок, отрезанных от горячекатаного или холоднотянутого прутка, а имеющие более сложную конфигурацию  и с большим числом ступеней или со ступенями, значительно отличающимися по диаметрам- из заготовок, получаемых штамповкой, поперечным прокатом или ротационным обжатием.

Основные схемы базирования. Основными базами подавляющего большинства валов являются поверхности его опорных шеек и торцы. Однако использование их в качестве технологических баз для обработки наружных поверхностей, как правило, затруднительно. Поэтому при большинстве операций за технологические базы принимают поверхности центровых отверстий и торцов заготовки, что позволяет обрабатывать почти все наружные поверхности вала на единых базах с установкой его в центрах.

При обработке длинных, нежестких валов используют дополнительную технологическую базу – например, поверхность посадочной шейки, которую устанавливают в люнет.

При выполнении фрезерных и сверлильных операций в качестве баз чаще используются наружные цилиндрические поверхности вала.

Технологический процесс обработки вала обычно включает в себя выполнение следующих основных операций:

- Обработки торцовых поверхностей и центрование;

- Черновая токарная обработки наружных поверхностей;

- Получистовая токарная обработка наружных поверхностей, прорезание канавок, нарезание наружных резьб;

- Фрезерование шлицов, шпоночных пазов, сверление поперечных отверстий;

- Чистовая токарная обработка поверхностей шеек;

- Шлифование поверхностей шлицов;

- Шлифование шеек.

В зависимости от технических требований, предъявляемых к валу, между этапами лезвийной и абразивной обработки могут быть предусмотрены операции термической обработки: улучшение, цементация, закалка с высоким или низким отпуском.

## Пример.  Маршрут  изготовления вала в условиях мелкосерийного производства

Рисунок 10. Вал

Заготовка – круглый прокат

| ## № операции | ## Наименование операции | ## Содержание операции | ## Технологическая база | ## Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 005 | ## Токарно-винторезная | ## Подрезать и зацентровать торцы с двух сторон | ## Цилиндрическая поверхность и торец | ## Токарно-винторезный станок 1603 |
| ## 010 | ## Токарная с ЧПУ | ## Точить наружную поверхность вала и нарезать резьбу с одной стороны | ## Центровочные отверстия и торец | ## Токарный станок с ЧПУ 1К62ПУ |
| ## 015 | ## Токарная с ЧПУ | ## Точить наружную поверхность вала и нарезать резьбу с другой стороны | ## Центровочные отверстия и торец | ## Токарный станок с ЧПУ 1К62ПУ |
| ## 020 | ## Зубофрезерная | ## Фрезеровать шлицы | ## Центровочные отверстия и торец | ## Зубофрезерный станок 5А30П |
| ## 025 | ## Вертикально-фрезерная | ## Фрезеровать шпоночный паз | ## Центровочные отверстия и торец | ## Вертикально-фрезерный 6Н104 |
| ## 030 | ## Вертикально-сверлильная | ## Сверлить отверстие Ø8 | ## Цилиндрическая поверхность Ø32 и торец | ## Вертикально-сверлильный 2Н125 |
| ## 035 | ## Слесарная | ## Снять заусенцы, промыть вал | ## Цилиндрическая поверхность | ## Слесарный верстак |
| ## 040 | ## Термическая | ## Закалить HRC 35-40 | ## Торцовая поверхность Ø62 | ## Термопечь |
| ## 045 | ## Токарно-винторезная | ## Править центровочные отверстия | ## Цилиндрическая поверхность | ## Токарно-винторезный станок 1603 |
| ## 050 | ## Круглошлифовальная | ## Шлифовать наружные поверхности вала | ## Центровочные отверстия и торец | ## Круглошлифовальный станок 3Е12 |
| ## 055 | ## Плоскошлифовальная | ## Шлифовать шлицы | ## Центровочные отверстия и торец | ## Плоскошлифовальный станок 3Б722 |
| ## 060 | ## Резьбошлифовальная | ## Шлифовать трапецеидальную резьбу | ## Центровочные отверстия и торец | ## Резьбошлифовальный станок 5К881 |
| ## 065 | ## Токарно-винторезная | ## Полировать поверхности Ø48h5 | ## Центровочные отверстия | ## Токарно-винторезный станок 1603 |
| ## 070 | ## Слесарная | ## Промыть и очистить вал |  | ## Моечная машина |
| ## 075 | ## Контрольная | ## Проконтролировать вал | ## Центровочные отверстия | ## Место контролера |

Маршрут изготовления вала (рис.10) в условиях крупносерийного производства

| ## № операции | ## Наименование операции | ## Содержание операции | ## Технологическая база | ## Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 005 | ## Фрезерно-центровальная | ## Фрезеровать и зацентровать торцы с двух сторон | ## Цилиндрическая поверхность и торец | ## Фрезерно-центровальный полуавтомат МР-37 |
| ## 010 | ## Токарно-копировальная | ## Обточить наружную поверхность вала с одной стороны | ## Центровочные отверстия и торец | ## Токарно-копировальный полуавтомат 1712П |
| ## 015 | ## Токарно-копировальная | ## Обточить наружную поверхность вала с другой стороны | ## Центровочные отверстия и торец | ## Токарно-копировальный полуавтомат 1712П |
| ## 020 | ## Шлицестрогальная | ## Строгать шлицы | ## Центровочные отверстия и торец | ## Шлицестрогальный полуавтомат МА-4В |
| ## 025 | ## Шпоночно-фрезерная | ## Фрезеровать шпоночный паз | ## Цилиндрическая поверхность Ø34 и торец | ## Шпоночно -фрезерный станок ДФ-96Г |
| ## 030 | ## Вертикально-сверлильная | ## Сверлить отверстие Ø8 | ## Цилиндрическая поверхность Ø32 и торец | ## Вертикально-сверлильный 2Н125 |
| ## 035 | ## Резьботокарная | ## Нарезать резьбу | ## Центровочные отверстия | ## Резьботокарный полуавтомат К738А |
| ## 040 | ## Слесарная | ## Снять заусенцы, промыть вал | ## Цилиндрическая поверхность | ## Слесарный верстак |
| ## 045 | ## Термическая | ## Закалить HRC 35-40 | ## Торцовая поверхность Ø62 | ## Термопечь |
| ## 050 | ## Центрошлифовальная | ## Шлифовать центровочные отверстия | ## Цилиндрическая поверхность | ## Центрошлифовальный станок МВ-119 |
| ## 055 | ## Круглошлифовальная | ## Шлифовать наружные поверхности вала | ## Центровочные отверстия и торец | ## Круглошлифовальный станок 3Б151П |
| ## 060 | ## Шлицешлифовальная | ## Шлифовать шлицы | ## Центровочные отверстия и торец | ## Шлицешлифовальный полуавтомат 3П451 |
| ## 065 | ## Резьбошлифовальная | ## Шлифовать трапецеидальную резьбу | ## Центровочные отверстия и торец | ## Резьбошлифовальный станок 5К881 |
| ## 070 | ## Круглошлифовальная | ## Полировать поверхности Ø48h5 | ## Центровочные отверстия | ## Круглошлифовальный станок с двумя полировальными лентами 3Б151П |
| ## 070 | ## Слесарная | ## Промыть и очистить вал |  | ## Моечная машина |
| ## 075 | ## Контрольная | ## Проконтролировать вал | ## Центровочные отверстия | ## Контрольно-измерительная установка |

Контрольные вопросы

1. Что является основой разработки технологического процесса?

2. Применяемые материалы для заготовок валов.

3. Какие основные схемы базирования существуют?

Лекция 9

Тема 6.2. Технология изготовления зубчатых колес.

Точность размеров. Самым точным элементом зубчатого колеса является отверстие, которое выполняется обычно по 7-му квалитету, если нет особых требований.

Точность взаимного расположения. Несоосность начальной окружности зубчатого колеса относительно посадочных поверхностей допускается не более 0,05...0,1 мм. Неперпендикулярность торцов к оси отверстия или вала (биение торцов) обычно принимается не более 0,01...0,015 мм на 100 мм диаметра.

Твёрдость рабочих поверхностей. В результате термической обработки поверхностная твёрдость зубьев цементируемых зубчатых колёс должна быть в пределах НRСэ 45...60 при глубине слоя цементации 1..2 мм.

При цианировании твёрдость НRСэ 42...53, глубина слоя должна быть в пределах 0,5...0,8 мм. Твёрдость незакаливаемых поверхностей обычно находится в пределах НВ 180...270.

Материалы и заготовки.  Зубчатые колеса изготавливают из конструкционных сталей, серого чугуна, бронзы и пластмасс.

Различают основные виды заготовок зубчатых колёс при разных конструкциях и серийности выпуска:

− заготовка из проката;

− поковка, выполненная свободной ковкой на ковочном молоте;

− штампованная заготовка в подкладных штампах, выполненных на молотах или прессах; штампованная заготовка в закреплённых штампах, выполненных на молотах, прессах и горизонтально-ковочных машинах.

Основные схемы базирования. Выбор базовых поверхностей зависит от конструктивных форм зубчатых колёс и технических требований.

У колёс со ступицей (одновенцовых и многовенцовых) с достаточной длиной центрального базового отверстия (L/D > 1) в качестве технологических баз используют: двойную направляющую поверхность отверстия и опорную базу в осевом направлении – поверхность торца.

У одновенцовых колёс типа дисков (L/D < 1) длина поверхности отверстия недостаточна для образования двойной направляющей базы. Поэтому после обработки отверстия и торца установочной базой для последующих операций служит торец, а поверхность отверстия – двойной опорной базой. У валов-шестерен в качестве технологических баз используют, как правило, поверхности центровых отверстий.

На первых операциях черновыми технологическими базами являются наружные необработанные "чёрные" поверхности. После обработки отверстия и торца их принимают в качестве технологической базы на большинстве операций. Колёса с нарезанием зубьев после упрочняющей термообработки при шлифовании отверстия и торца (исправление технологических баз) базируют по эвольвентной боковой поверхности зубьев для обеспечения наибольшей соосности начальной окружности и посадочного отверстия.

Для обеспечения наилучшей концентричности поверхностей вращения колеса применяют следующие варианты базирования. При обработке штампованных и литых заготовок на токарных станках за одну установку заготовку крепят в кулачках патрона за чёрную поверхность ступицы или чёрную внутреннюю поверхность обода. При обработке за две установки заготовку сначала крепят за чёрную поверхность обода и обрабатывают отверстие, а при второй установке заготовки на оправку обрабатывают поверхность обода и другие поверхности колеса.

В общем, обработка  зубчатых колес осуществляется в следующей последовательности: обрабатываются наружные, внутренние и торцовые поверхности; осуществляется зубообработка; обрабатываются остальные поверхности; производится термообработка; осуществляется чистовая обработка наружных поверхностей; осуществляется чистовая обработка внутренних  поверхностей; осуществляется чистовая зубообработка.

Основные операции механической обработки зубчатого колеса со ступицей 7-й степени точности (рис. 11).

Рисунок 11. Колесо зубчатое

005 Заготовительная

Для заготовок из проката – резка проката, для штампованных заготовок – штамповка.

Штампованные заготовки целесообразно выполнять с прошитыми отверстиями, если их диаметр более 30мм и длина не более 3-х диаметров. Заготовки из чугуна и цветных сплавов (иногда из сталей) получают литьем.

010 Токарная

Точить торец обода и торец ступицы с одной стороны начерно, точить наружную поверхность обода до кулачков патрона начерно, расточить начерно на проход отверстие (или сверлить и расточить при отсутствии отверстия в заготовке), точить наружную поверхность ступицы начерно, точить фаски.

Технологическая база – наружная поверхность обода и торец, противолежащий ступице (закрепление в кулачках токарного патрона).

Оборудование:

– единичное производство – токарно-винторезный станок;

– мелко- и среднесерийное – токарно-револьверный, токарный с ЧПУ;

– крупносерийное и массовое – одношпиндельный или многошпиндельный токарный полуавтомат (для заготовки из прутка – прутковый автомат).

015 Токарная

Точить базовый торец обода (противолежащий ступице) начерно, точить наружную поверхность обода на оставшейся части начерно, расточить отверстие под шлифование, точить фаски. Технологическая база – обработанные поверхности обода и большего торца (со стороны ступицы).

020 Протяжная (долбежная)

Протянуть (долбить в единичном производстве) шпоночный паз или шлицевое отверстие.

Технологическая база – отверстие и базовый торец колеса. Оборудование – горизонтально-протяжной или долбежный станки. Применяются варианты чистового протягивания отверстия на данной операции вместо чистового растачивания на предыдущей операции.

Шпоночные пазы в отверстиях втулок зубчатых колёс, шкивов и других деталей обрабатываются в единичном и мелкосерийном производствах на долбёжных станках, а в крупносерийном и массовом – на протяжных станках.

025 Токарная

Точить базовый и противолежащие торцы, наружную поверхность венца начисто.

Технологическая база – поверхность отверстия (реализуется напрессовкой на оправку, осевое положение на оправке фиксируется путём применения подкладных колец при запрессовке заготовки). Необходимость данной операции вызывается требованием обеспечения соосности поверхностей вращения колеса. Оборудование – токарно-винторезный (единичное производство), токарный с ЧПУ (серийное) или токарный многорезцовый полуавтомат.

030 Зубофрезерная

Фрезеровать зубья начерно (обеспечивается 8-я степень точности). Технологическая база – отверстие и базовый торец (реализуется оправкой и упором в торец). Оборудование – зубофрезерный полуавтомат.

035 Зубофрезерная

Фрезеровать зубья начисто (обеспечивается 7-я степень точности).

040 Шевинговальная

Шевинговальная операция повышает на единицу степень точности зубчатого колеса. Операции применяют для термообрабатываемых колёс с целью уменьшения коробления зубьев, так как снимается поверхностный наклёпанный слой после фрезерования. Технологическая база – отверстие и базовый торец (реализуется оправкой).

Оборудование – зубошевинговальный станок.

045 Термическая

Калить заготовку или зубья (ТВЧ) или цементировать, калить и отпустить – согласно техническим требованиям.

050 Внутришлифовальная

Шлифовать отверстие и базовый торец за один установ. Обработка отверстия и торца за один установ обеспечивает их наибольшую перпендикулярность. Технологическая база – рабочие эвольвентные поверхности зубьев (начальная окружность колеса) и торец, противолежащий базовому. Реализация базирования осуществляется специальным патроном, у которого в качестве установочных элементов используют калибровочные ролики или зубчатые секторы. Необходимость такого базирования вызвана требованием обеспечения равномерного съёма металла и зубьев при  их последующей отделке с базированием по отверстию на оправке. Оборудование – внутришлифовальный станок.

При базировании колеса на данной операции за наружную поверхность венца для обеспечения соосности

поверхностей вращения необходимо ввести перед иди после термообработки круглошлифовальную операцию для шлифования наружной поверхности венца и торца, противолежащего базовому (желательно за один установ на оправке). Технологическая база – отверстие и базовый торец. Оборудование – круглошлифовальный или торцекруглошлифовальный станки. Необходимость отделки наружной поверхности венца колеса часто вызывается также и тем, что контроль основных точностных параметров зубьев производится с использованием этой поверхности в качестве измерительной базы.

055 Плоскошлифовальная

Шлифовать торец, противолежащий базовому (если необходимо по чертежу). Технологическая база – бвзовый торец. Оборудование – плоскошлифовальный станок с прямоугольным или круглым столом.

060 Зубошлифовальная

Шлифовать зубья. Технологическая база – отверстие и базовый терец. Оборудование – зубошлифовальный станок (обработка обкаткой двумя тарельчатыми или червячным кругами или копированием фасонным кругом). При малом короблении зубьев при термообработке (например, при азотировании вместо цементации)

операция зубошлифования может быть заменена зубохонингованием или вообще отсутствовать.

Наличие зубошлифовальной или зубохонинговальной операции определяется наличием и величиной коробления зубьев при термообработке. Двукратное зубофрезерование и шевингование зубьев до термообработки может обеспечить 6-ю степень точности. При потере точности во время термообработки на одну степень конечная 7-я степень точности будет достигнута. Введение отделочной операции зубошлифования или зубохонингования необходимо только при уменьшении точности колеса при термообработке больше, чем на одну степень.

065 Контрольная

Контрольные вопросы

1. При изготовлении зубчатых колес какие технологические задачи решаются?

2. Перечислить основные методы формообразования зубьев зубчатых колес.

3. Сущность метода обкатки при нарезании зубчатых колес.

4. Особенности зубонарезания червячными фрезами.

5. Сущность процессов зубодолбления и зубострогания.

7. В чем заключается процесс шевингования?

8. Какими методами производят шлифование зубьев зубчатых колес?

Лекция 10

Тема 6.3. Технология изготовления корпусных деталей

Точность размеров:– точность диаметров основных отверстий под подшипник по 7-му квалитету с шероховатостью Rа =1,6...0,4 мкм, реже – по 6-му квалитету Rа = 0,4...0,1 мкм;

– точность межосевых расстояний отверстий для цилиндрических зубчатых передач с межцентровыми расстояниями 50...800 мм от ± 25 до ± 280 мкм;

– точность расстояний от осей отверстий до установочных плоскостей колеблется в широких пределах от 6-го до 11-го квалитетов.

Точность формы:– для отверстий, предназначенных для подшипников качения, допуск круглости и допуск профиля сечения не должны превышать (0,25...0,5) поля допуска на диаметр в зависимости от типа и точности подшипника;

– допуск прямолинейности поверхностей прилегания задаётся в пределах 0,05...0,20 мм на всей длине;

– допуск плоскостности поверхностей скольжения – 0,05 мм на длине 1 м.

Точность взаимного расположения поверхностей:– допуск соосности отверстий под подшипники в пределах половины поля допуска на диаметр меньшего отверстия;

– допуск параллельности осей отверстий в пределах 0,02...0,05 мм на 100 мм длины;

– допуск перпендикулярности торцовых поверхностей к осям отверстий в пределах 0,01...0,1 мм на 100 мм радиуса;

– у разъёмных корпусов несовпадение осей отверстий с плоскостью разъёма в пределах 0,05...0,3 мм в зависимости от диаметра отверстий.

Качество поверхностного слоя. Шероховатость поверхностей отверстий Rа = 1,6…0,4 мкм (для 7-го квалитета); Rа = 0,4…0,1 мкм (для 6-го квалитета); поверхностей прилегания Rа = 6,3...0,63 мкм, поверхностей скольжения Rа = 0,8...0,2 мкм, торцовых поверхностей Rа = = 6,3...1,6 мкм. Твёрдость поверхностных слоёв и требования к наличию в них заданного знака остаточных напряжений регламентируются достаточно редко и для особо ответственных корпусов.

Материалы и заготовки. В машиностроении для получения заготовок широко используются серый чугун, модифицированный и ковкий чугуны, углеродистые стали; в турбостроении и атомной технике – нержавеющие и жаропрочные стали и сплавы; в авиастроении – силумины и магниевые сплавы; в приборостроении – пластмассы.

Чугунные и стальные заготовки отливают в земляные и стержневые формы. Для сложных корпусов с высокими требованиями по точности и шероховатости (корпуса центробежных насосов) рекомендуется литьё в оболочковые формы и по выплавляемым моделям.

Заготовки из алюминиевых сплавов получают отливкой в кокиль и под давлением. Замена литых заготовок сварными производится для снижения веса и экономии материала, при этом толщина стенок корпуса может быть уменьшена на 30...40 % по сравнению с литыми корпусами.

Основные схемы базирования. При обработке корпусных деталей используются следующие методы базирования:

– обработка от плоскости, т.е. вначале окончательно обрабатывают установочную плоскость, затем принимают её за установочную базу и относительно неё обрабатывают точные отверстия;

– обработка от отверстия, т.е. вначале окончательно обрабатывают отверстие и затем от него обрабатывают плоскость.

При базировании корпусных деталей стараются выдерживать принципы совмещения и постоянства базы.

Рисунок 12. Базирование корпусной детали

В качестве черновых баз часто выбирают поверхности отлитых основных отверстий и боковую поверхность либо плоскость разъема, поверхности полуотверстий и боковую поверхность.

Структура и содержание технологического маршрута обработки резанием корпусной детали зависят от ее конструктивного исполнения, от геометрической формы, размеров, массы и вида заготовки, от сложности предъявляемых технических требований и характера производства.

Технологический маршрут состоит из следующих этапов:

- Обработка полного комплекта технологических баз, которые в дальнейшем будут использованы при обработке других поверхностей;

- Черновая и получистовая обработка плоскостей   и других наружных поверхностей;

- Черновая и чистовая обработка главных отверстий;

- Обработка мелких и резьбовых отверстий;

- Чистовая и отделочная обработка плоских поверхностей и главных отверстий.

При построении технологического маршрута обработки корпусных деталей следует исходить из некоторых принципов:

- Черновую обработку заготовок следует начать с обработки основных плоскостей, а затем основных отверстий, чтобы обеспечить лучшие условия работы консольного инструмента для обработки отверстий;

- После выполнения черновой обработки для перераспределения внутренних остаточных напряжений заготовки наиболее ответственных деталей должны пройти старение;

- Чистовую обработку поверхностей следует выполнять на другом оборудовании, более точном;

- Окончательную обработку плоскостей, а также основных отверстий следует выполнять после обработки крепежных отверстий на них или вблизи их, поскольку их обработка приводит к возникновению погрешности формы;

На окончательных этапах обработки необходимо соблюдать условие, чтобы поверхности были взаимоувязаны схемой базирования и обработки.

Контрольные вопросы.

1. Перечислите основные технологические задачи, решаемые при анализе конструкции корпусной детали?

2. Какие основные схемы базирования применяются при обработке корпусов?

Лекция 11

Тема 7.1. Основные понятия о сборке. Методы сборки

Сборочные работы являются завершающим этапом изготовления машин и оборудования различных производств, который в значительной степени определяет их качество,

т.е. заданные выходные параметры, надежность и долговечность и другие эксплуатационные характеристики, положение и соединение их в сборочные единицы в определенной технологической последовательности и проверке взаимодействия их в изделии, соответствующего установленным техническим требованиям.

В машиностроении сборку разделяют на узловую и общую. Под узловой сборкой

понимают процесс соединения в определенной технологической последовательности

деталей в сборочные единицы, а под общей – сборку готового изделия из сборочных

единиц и деталей, а также покупных (комплектующих) изделий.

Изделие – предмет производства, подлежащий изготовлению на конкретном пред-

приятии. Изделия делятся на две группы: 1) неспецифицированные, т.е. не имеющие

составных частей (детали); 2) специфицированные – состоящие из двух и более составных частей (сборочные единицы, комплексы, комплекты).

Деталь – изделие или составная (первичная) часть изделия, выполненная из одно-

именного по наименованию и марке материала, характеризуемая отсутствием какого-

либо соединения, т.е. сборочных операций.

Сборочная единица – изделие или составная часть его, элементы которого подлежат

соединению между собой (клепка, свинчивание, сварка и т.д.).

Комплекс – два или более специфицированных изделий, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (автоматические линии, цехи-автоматы и т.д.).

Комплект – набор изделий с общим эксплуатационным назначением вспомогательного характера (комплект запасных частей, комплект инструмента и т.д.).

Собираемостью изделия называют способность сопрягаемых деталей входить при

сборке в сборочную единицу, а сборочных единиц – без каких-либо пригоночных работ,

не предусмотренных технологическим процессом.

Достичь необходимой точности сборки – значит получить размер замыкающего звена размерной цепи, не выходящий за пределы предельных отклонений.

Точность сборки может быть обеспечена методами полной взаимозаменяемости, не-

полной (частичной) взаимозаменяемости, групповой взаимозаменяемости, регулировки

и пригонки.

Сборка методом полной взаимозаменяемости имеет следующие преимущества: простота, так как процесс сборки сводится лишь к соединению сопрягаемых деталей и узлов без пригонки; возможность сборки по принципу потока, так как отсутствие пригоночных работ упрощает организацию поточной линии; возможность более широкой кооперации заводов по изготовлению деталей и узлов; легкость замены деталей и узлов в машинах, находящихся в эксплуатации и ремонте.

Сборка методом неполной (частичной) взаимозаменяемости заключается в том, что

допуски на размеры деталей, составляющие размерную цепь, преднамеренно расширяют с целью удешевления производства.

Сборка методом групповой взаимозаменяемости состоит в том, что детали изготовляют с расширенными полями допусков, а перед сборкой сопрягаемые детали сортируют по размерным группам для обеспечения заданного допуска посадки.

Сборка методом регулировки заключается в том, что требуемую точность размера замыкающего звена получают введением в размерную цепь дополнительного компенсирующего звена без снятия с него слоя металла.

Применение метода регулировки для достижения заданной точности дает возможность изготовлять входящие в размерную цепь детали по расширенным, экономически достижимым в данных производственных условиях допускам, что упрощает обработку резанием и снижает ее трудоемкость, облегчает сборку при высокой точности ее выполнения, а также регулировку при сборке и в процессе эксплуатации.

Сущность сборки методом пригонки состоит в том, что заданная точность замыкающего звена достигается изменением величины одного из составляющих звеньев путем

снятия с него определенного слоя металла.

Последовательность разработки процесса сборки:

- Устанавливают целесообразную организационную форму оборки, определяют такт и ритм сборки в зависимости от объема сборки.

- Проводят изучение изделия, технологический контроль-анализ сборочных и рабочих чертежей деталей и технических условий (технических требований) с позиций отработки технологичности.

- Проводят размерный анализ собираемых изделий и устанавливают рациональные методы обеспечения требуемой точности замыкающих звеньев сборочных размерных цепей.

- Составляют схемы общей и узловых сборок изделия. Определяют целесообразную степень разбиения изделия на сборочные единицы (узлы) и последовательность соединения всех единиц сборки и деталей.

- Разрабатывают технологический процесс сборки. При необходимости его расчленяют на несколько операций. Устанавливают содержание операций и технологические режимы сборки. Определяют наиболее производительные, экономичные способы соединения, проверки положения и фиксации составляющих изделие сборочных единиц и деталей, включая методы контроля и испытания изделия.

- Устанавливают (разрабатывают) необходимое оборудование и оснастку (приспособления, инструмент).

- Выполняют нормирование сборочных операций.

- Оформляют технологическую документацию.

Контрольные вопросы

1. Что такое узловая и общая сборки?

2. Какие задачи решаются при разработке технологических процессов сборки?

3. Что является основными причинами возникновения погрешностей сборки?

Лекция 12

Тема 8.1. Проектирование участков

Планирование оборудования зависит от величины завода, характера производства, особенностей и объема производственного задания, габаритных размеров и массы обрабатываемых заготовок.

В состав механических цехов входят производственные отделения или участки, вспомогательные отделения, служебные помещения, бытовые помещения и т.п. Состав производственных отделений или участков цехов определяется характером изготавливаемых изделий, видом технологического процесса, объемом производства. Производственный участок служит для размещения на нем оборудования, служащего для выполнения технологических процессов обработки и сборки изделий. К вспомогательным относят заготовительные, ремонтные, заточные, контрольные отделения, а также складские помещения для материалов, заготовок, деталей. В служебных и бытовых помещениях располагаются кабинеты административно-технического персонала, гардеробные, уборные, душевые, буфеты, медпункты.

Изготовление деталей, сборочных единиц и целых машин в массовом производстве издавна осуществляется поточными методами с синхронизацией операций по такту выпуска изделий, однако в настоящее время поточные методы работы находят все более широкое распространение в различных отраслях машиностроения и при крупносерийном производстве изделий. Так, например, поточные методы применяются в производстве универсальных станков, где выпуск по каждой модели исчисляется лишь несколькими тысячами станков в год, а не десятками и сотнями тысяч однотипных машин с одного завода, как это имеет место в тракторной и автомобильной промышленности.

Для проектирования заводов и цехов массового и крупносерийного производства

характерным является метод, основанный на учете точной  по детальной  производствен-

ной программы и заданной величины такта выпуска деталей, сборочных единиц и изделий в целом. В этом его основное отличие от метода проектирования цехов многономенклатурного мелкосерийного производства со стационарной сборкой, которое проектируется без синхронизации операций по заданному такту.

Контрольные вопросы

1. Что указывается в задании на проектирование производства?

2. Что собой представляет технический проект на проектирование производства?

Лекция 13

Тема 8.2. Планировка участка механического цеха

Разработка планировки —  сложный и ответственный этап проектирования, когда системно решаются вопросы осуществления технологических процессов, организации производства,  экономики,  техники безопасности,  выбор транспортных средств, механизации и автоматизации производства, научной организации труда и производственной эстетики.

Планировка участка  (цеха) — это план расположения производственного, подъемно-транспортного и другого оборудования,  инженерных сетей,  рабочих мест, проездов, проходов и т. д.

Технологическая планировка производится при проектировании участков (цехов) и коренной перестройке (реконструкции) технологического процесса. При создании производственных участков возможны два варианта размещения технологического оборудования: линейный и круговой.

Рисунок  13. Типовые схемы установки  оборудования

При этом линейный вариант размещения оборудования может быть  реализован при расположении оборудования вдоль, поперек трассы межоперационного транспорта и под углом к ней. Преимущества линейного способа размещения оборудования следующие: наличие свободных зон для обслуживания оборудования; рациональное размещение оборудования с учетом прямоугольной сетки колонн.

Наиболее удобное и распространенное расположение технологического оборудования — вдоль транспортной трассы.

Поперечное расположение применяют в случае, когда достигается лучшее использование площади или когда при продольном расположении получаются слишком длинные линии.

Под углом к транспортной трассе технологическое оборудование располагают в случае, когда длина оборудования значительно превышает его ширину, например для расточных, продольно-фрезерных, продольно-строгальных, прутковых автоматов и револьверных станков. Такое расположение оборудования обеспечивает лучшее использование площадей. Револьверные станки и автоматы при прутковой работе ставят под углом 15—20° или несколько больше в зависимости от ширины и длины отводимой под них площади; при этом их располагают загрузочной стороной к транспортной магистрали.

Кольцевое расположение технологического оборудования целесообразно для многостаночного обслуживания с помощью промышленных роботов, работающих в цилиндрической системе координат, но создает трудности для использования межоперационного транспорта и инженерных коммуникаций, а также требует больших площадей.

При размещении технологического оборудования должны быть соблюдены нормы, регламентирующие ширину проходов и проездов (не магистральных), расстояние между станками и станков от стен и колонн.

Рисунок 14 . Варианты размещения станков

Требования к оформлению планировки. Планировка оформляется согласно требований ЕСКД. Элементы здания на технологической планировке можно не штриховать. Строительные размеры конструкций здания, оконных и дверных проемов и т. п. на технологических планировках не указывают.

На планировке показываются:

— строительные элементы: стены наружные и внутренние, колонны, перегородки (с указанием их типа), дверные и оконные проемы, ворота, подвалы, тоннели, основные каналы, антресоли, люки, галереи и т. п.;

—технологическое оборудование и основной производственный инвентарь: расположение станков, машин и прочих видов оборудования (включая резервные места): плит, верстаков, стендов, складочных площадок материалов, заготовок, полуфабрикатов и мест для контроля деталей (при необходимости), магистральные, межцеховые и внутрицеховые проезды,

—подъемно-транспортные устройства: мостовые, балочные, консольные и прочие крапы (с указанием их грузоподъемности), конвейеры, рольганги, монорельсы, подъемники, рельсовые пути;

— расположение вспомогательных помещений и мастерских: складов, кладовых, трансформаторных подстанций, вентиляционных камер, а также конторских помещений и санитарных узлов, находящихся в цехе.

Контрольные вопросы.

- Какими принципами руководствуются при проектировании участка?

- Чем определяется выбор подъемно-транспортных средств, средств для уборки стружки и транспортировки заготовок?

Литература

Основная:

- Колесов И.М. Основы технологии машиностроения.- М.: Высшая школа, 2001.

- Данилевский В.В. Технология машиностроения.- М.: Высшая школа, 1984.

- Силантьева Н.Л., Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в машиностроении.- М.: Машиностроение, 1990Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты.-М.: Издательский центр «Академия», 2007.

- Гельфгат Ю.Н. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения.- М.: Высшая школа, 1986.

- Данилевский В.В., Гельфгат Ю.Н. Лабораторные работы и практические задания по технологии машиностроения.- М.: Высшая школа, 1988.

- Справочник технолога-машиностроителя / Под редакцией Косиловой А.Г.,

Мещерякова Р.К. Т.2 - М: Машиностроение, 1985.

7.   Режимы резания металлов. Справочник / Под редакцией Барановского Ю.В. – М: Машиностроение, 1972.

Дополнительная:

- Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки- М: Машиностроение, 1981.

- Филиппов Г.В. Режущий инструмент. – М: Машиностроение, 1981.

- Марков А.И. Ультрозвуковая обработка материалов. – М: Машиностроение, 1980.

- Рыкалин Н.Н. и др. Лазерная обработка материалов. – М: Машиностроение,1980.

- Суворов А.А., Зайдлин Г.С., Стискин Г.М. Металлорежущие инструменты. Альбом. Учебное пособие для машиностроительных техникумов. – М: Машиностроение, 1979.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках ЦБПНТ – М: Машиностроение, 1974.

- Журналы «Машиностроитель», «Инструмент. Технология. Оборудование»