Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Ковалёва О.Н.

Методическое пособие

для выполнения лабораторных работ

по учебной дисциплине

«Материаловедение»

для специальности 151901 Технология машиностроения

Смоленск 2014

Пояснительная записка

Лабораторные работы по дисциплине «Материаловедение» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО и программой дисциплины.

Целью лабораторного практикума является освоение умений по проверке  опытным путем  свойств конструкционных и сырьевых материалов.

# Предлагаемые практические задания лабораторного практикума направлены на освоение    умений:

определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления;

определять твердость материалов;

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

подбирать способы и режимы обработки металлов  для изготовления различных деталей.

Содержание:

- Пояснительная записка

- Инструктивная карта к лабораторной работе №1 Определение твёрдости по методу Бринелля.

- Инструктивная  карта к  лабораторной  работе  № 2 Определение  твердости  по  методу  Роквелла.

- Инструктивная  карта к  лабораторной  работе   №3. Микроанализ  углеродистой  стали  и  чугунов.

- Инструктивная  карта к  лабораторной  работе  №5 Микроанализ  легированной стали

- Инструктивная карта к лабораторной работе №6 Микроанализ цветных сплавов.

7.Литература

8. Карты отчетов

Инструктивная карта

к лабораторной работе № 1

Определение твердости материала по методу Бринелля

Цель работы:

- Освоить умения по проведению испытания на твёрдость по методу Бринелля

Приборы и материалы:

- Твердомер типа ТШ;

- Образцы из отожженной стали и цветных сплавов;

- Отсчетная лупа МПБ-2;

- Наждачная бумага.

Общие положения:

Твердость – способность материала противостоять внедрению в него другого более твердого тела (индентора).

В качестве индентора при испытании по методу Бринелля применятся стальной, закаленный шарик, диаметром 2,5 мм, 5 мм, 10 мм. Диаметр шарика и нагрузка подбирается в зависимости от природы и толщины испытуемого образца.

Схема испытания

| d h D P Число твердости HB = | P |
| --- | --- |
|  | F |

P – нагрузка, н.

F – площадь отпечатка, мм2

F=Dh, где D – диаметр шарика, мм.

d – диаметр отпечатка, мм.

h – глубина отпечатка, мм.

Алгоритм выполнения работы:

- Изучить устройство рычажного пресса – твердомера типа ТШ. В отчете на схеме обозначить основные узлы твердомера.

- Пройти инструктаж по технике безопасности при работе с твердомером.

- Получить комплект образцов для испытания. Проверить качество подготовки поверхности образцов, при необходимости зачистить наждачной бумагой.

- Выбрать в таблице 1 (ГОСТ 9012-92) диаметр шарика – D, нагрузку – P и время выдержки – t.

Таблица 1. Выбор диаметра шарика и нагрузки. P=KD²

| Материал | Пределы измерн. по Бринеллю | Минимальная толщина образца | Соотношение между нагрузкой и диаметром шарика | Диаметр шарика Д, мм | Нагрузка Р, Н | Выдержка под нагрузкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чёрные металлы | 1400-4500 | 6-3, 4-2, < 2 | Р = 300 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 30000 7500 1875 | 10 |
|  | < 1400 | > 6, 6-3, < 3 | Р = 100 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 10000 2500 625 | 10 |
| Цветные металлы | > 1300 | 6-3, 4-2, < 2 | Р = 300 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 30000 7500 1875 | 30 |
|  | 350-1300 | 9-3, 6-3, < 3 | Р = 100 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 10000 2500 625 | 30 |
|  | 80-350 | > 6, 6-3, < 3 | Р = 25 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 10000 2500 625 | 60 |

- Подобрать грузы для испытания по таблице 2.

Таблица 2.

| Нагрузка | Наименование грузов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1875 | А | Здесь А – подвеска, создающая нагрузку в 1875 Н, Б – малый груз, создающий нагрузку в 625 Н, В – средний груз, создающий нагрузку в 2500 Н, Г – большой груз, создающий нагрузку в 5000 Н. |
| 2500 | А+Б |  |
| 5000 | А+Б+В |  |
| 7500 | А+Б+Г |  |
| 10000 | А+Б+В+Г |  |
| 30000 | А+Б+В+5Г |  |

- Настроить твердомер ТШ (под контролем лаборанта или преподавателя).

- Произвести испытание на каждом образце не менее 3х измерений (работать только под контролем лаборанта или преподавателя).

- С помощью отсчетной лупы определить диаметр отпечатков на образцах. Отсчет по шкале лупы.

Результаты  измерений  записать  в  протокол  испытаний.

- По  формуле  HB=2P/πD[D-√(D²-d²)]  рассчитать   твердость  образцов  и  сравнить  с  табличными  данными  ([1] стр.172).  Данные  занести  в  протокол  испытаний.

- Оформить  отчет  и  сделать  вывод.

Правила  техники  безопасности:

При  проведении  испытаний  необходимо  выполнять  следующие  требования  безопасности:

- Твердомер  должен  иметь  защитное  заземление.

- Настройку  твердомера  и  нажатие  пусковой  кнопки  осуществляет  только  лаборант.

- Испытания  проводятся  в  присутствии  лаборанта  или  преподавателя.

- Запрещается  нажимать  кнопку  «Пуск», трогать  маховик  и  грузы  при  включенном  электродвигателе.

- При  испытании  центр  отпечатка  должен  находиться  от  края  образца  на  расстоянии  не  менее  диаметра  шарика.

- После  испытания  отключить  твердомер  от  сети.

Инструктивная  карта

к лабораторной  работе  №  2

Определение  твердости  материала по  методу  Роквелла

Цель  работы:

1. Освоить умения по проведению  испытания  материала на твёрдость  по методу   Роквелла.

2. Освоить умения  анализировать влияние содержания углерода в стали на твердость  образцов.

Приборы  и  материалы:

- Наждачная  бумага.

- Твердомер  типа  ТК.

- Образцы  закаленной  стали  различных  марок.

Общие  положения:

Твердость – способность  материала  противостоять  внедрению  в  него другого

более  твердого  тела  (индентора).

В  качестве  индентора  при  испытании  по  методу  Роквелла  применяют  алмазный  (или твердосплавный)  конус  с  углом  120˚  (шкала  С)  и  стальной  закаленный  шарик    (шкала А)  диаметром  1,588мм (шкала В).  Число  твердости  по  Роквеллу  -  число  отвлеченное  и  выражается  в  условных  единицах.  В  зависимости  от  того  по  какой  шкале  ведут  отсчет  величина  твердости,  число  твердости  обозначают  HRA, HRB,HRC.

Число  твердости читается  прямо  по  шкале  прибора.

Схема  испытания  по  методу  Роквелла.

Ро- предварительная  нагрузка

Р1- основная  нагрузка

Р- общая  нагрузка

Р=Ро+Р1            во  всех  случаях     Ро=100Н

Индентор-шарик :                   шкала  В       Р1=900Н      Р=1000Н

Индентор-алмазный  конус:  шкала С        Р1=1400Н    Р=1500Н

шкала  А       Р1=500Н       Р=600Н

За  единицу  твердости  принята  величина  соответствующая  осевому  перемещению  наконечника  на  0,002мм.

Число  твердости:  HRB=130-e

HRA=100-e

HRC=100-e

е = ( h-ho)/0,002,   где

h-глубина  внедрения  наконечника  в  испытуемый  материал  под  действием  предварительной  нагрузки  Р.

ho-глубина  внедрения  наконечника  в  испытуемый  материал  под  действием предварительной  нагрузки  Ро.

Алгоритм  выполнения  работы:

1.  Изучить  устройство  рычажного  пресса-твердомера  типа  ТК  и  метод  испытания.  В  отчете  на  схеме  обозначить  основные  узлы  твердомера

2.  Пройти  инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  с  твердомером.

3.  Получить  комплект  образцов  для  испытания.

4.  Выбрать  в  таблице 1  нагрузку  и  вид  индентора  для  испытания.

| Обозначение шкалы | Вид индентора | Нагрузка | Обозначение твёрдости Роквеллу | Предел измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Стальной шарик... | 1000 | HRB | 25-100 |
| С | Алмазный конус… | 1500 | HRC | 20-67 |
| А | То же …………… | 600 | HRA | 70-85 |

5.  Произвести  настройку  прибора  в  присутствии  лаборанта.

6.  Проверить  подготовку  образцов, при  необходимости  зачистить  наждачной  бумагой.

7.  Произвести  испытание  образцов  (в  присутствии  лаборанта  или  преподавателя)  в  последовательности:

- Установить  образец  на  столик

- Вращением  рукоятки  столика  привести  образец  в  соприкосновение  с  индентором.

- Дальнейшим  вращением  рукоятки  столика  создать  предварительную                нагрузку

- Ро =100Н  (малая  стрелка  циферблата  должна  совместиться  с  красной  точкой).

- Настроить  большую  стрелку  на  начало  отсчета  требуемой  шкалы  вращением   винта  циферблата  прибора.

- Нажатием  клавиши  привести  в  действие  основную  нагрузку  Р1.

- Снять  показания  с  требуемой  шкалы  циферблата  прибора.

- На  каждом  образце  произвести  не  менее  3-х  замеров.

8.Данные  занести  в  протокол  карты  отчета.  Оформить  отчет  и  сделать    вывод.

Требования  техники  безопасности:

При  проведении  испытания  необходимо  выполнять  следующие  правила:

- Твердомер  должен  устанавливаться  на  прочном  столе  с  ровной  горизонтальной  поверхностью.

- Прибор  должен  иметь  защитное  заземление.

- Шкала  прибора  должна  исходить  на  уровне  глаз.

- Испытание  и  настройку  прибора  выполнять  в  присутствии  лаборанта  или  преподавателя.

- В  процессе  испытания  запрещается  производить  какие  либо  действия  с  прибором.

- Расстояние  центра  отпечатка  от  края  образца  должно  быть   не  менее  3мм.

- По   окончании  работы  отключить  твердомер  от  сети.

Инструктивная  карта

к  лабораторной  работе   № 3

Микроанализ  углеродистой  стали  и  чугунов

Цель  работы:

- Освоить умения по проведению микроанализа доэвтектоидной,  эвтектоидной  и заэвтектоидной   углеродистой  стали.

- Освоить умения  анализировать  влияние  содержания  углерода  на  структуру  и  свойства  углеродистой  стали.

- Освоить умения по проведению микроанализа графитизированных  чугунов.

- Освоить умения  анализировать  влияние  формы  графитовых  включений  на  свойства  чугунов.

Оборудование и материалы:

1.Металлографический микроскоп.

2.Комплект микрошлифов цветных сплавов.

Общие  положения

Сталь- сплав  железа  и  углерода,  в  котором  углерода  меньше  2,14%.

Доэвтектоидная  сталь-  С<0,8%

Эвтектоидная  сталь-  С=0,8%

Заэвтектоидная  сталь-  0,8%<С<2,14%

Микроструктура  углеродистой  стали

Доэвтектоидная                           Эвтектоидная                             Заэвтектоидная

Структуры железно-углеродистых сплавов:

«Ф»  Феррит- твердый  раствор  углерода  в  Fe2  (КОЦ)

«П»   Перлит- механическая  смесь  кристаллов  феррита  и  цементита  вторичного.

«Ц2»  Цементит  вторичный - химическое  соединение  железа  и  углерода  при

концентрации  углерода  С=6,67%  (Fe3C). Выделяется  из  твердого  раствора  аустенита.

Микроструктура  графитизированных  чугунов.

Ферритный  серый           	            Ферритный  высоко-             	   Ферритный

чугун  с  пластинчатым       	  прочный  чугун  с                  	    ковкий чугун

графитом                          	шаровидным  графитом      		   с  хлопьевидным

графитом

Алгоритм  выполнения  работы:

1.  Получить  задание- набор  микрошлифов углеродистой  стали  и  чугунов.

2.  Для  заданных  марок  сталей  построить  кривые охлаждения:

- На  диаграмме  «Fe-Fe3С»  провести  линии,  соответствующие  сплавам.

- Обозначить  точки  пересечения  сплава  с  линиями  диаграммы.

- Спроектировать  обозначенные  точки  в  новую  систему  координат  «температура-время-охлаждение».

- Соединить  полученные  точки.  Получить  кривую  охлаждения.

- Проанализировать  изменение  структур  в  сплаве  при  охлаждении.

3.  Произвести  микроанализ  заданных  углеродистых  сталей  и  зарисовать

микроструктуру.

4.  Сделать  вывод  о  влиянии  содержания  углерода  на  структуру  и    свойства  углеродистой  стали.

5.  Произвести  микроанализ  графитизированных  чугунов  и  зарисовать

микроструктуру.

6.  Сделать  вывод  о  влиянии  формы  графитовых  включений  на  свойства чугуна.

Правила  техники  безопасности  при  выполнении  работы.

- Микроскоп  должен  иметь  защитное  заземление.

- Запрещается  находиться  у  микроскопа  более  чем  одному  студенту,

во избежание  травмы  глаз  при  случайном  толчке.

- Металлографический  микроскоп  - сложный,  точный,  и  дорогой  прибор, необходимо  обращаться  с  ним  бережно  и  аккуратно.

- Запрещается  самостоятельно  перенастраивать  микроскоп.  Настройку

производить   в  присутствии  лаборанта.

Инструктивная  карта

к  лабораторной  работе  № 4

Микроанализ легированной стали

Цель  работы:

- Освоить умения по проведению микроанализа легированной  конструкционной  стали.

- Освоить умения по проведению микроанализа легированной  инструментальной  стали.

- Освоить умения  анализировать  влияние  термической  обработки  легированной  конструкционной и инструментальной  стали  на  ее  структуру  и  свойства.

Оборудование и материалы:

1.Металлографический микроскоп.

2.Комплект микрошлифов цветных сплавов.

Общие  положения:

Легированную  конструкционную  сталь  принято  условно  подразделять  на  следующие  группы:

- Низкоуглеродистая легированная  конструкционная сталь  (цементируемая)-  это  сталь  с  содержанием  углерода  до  0,25%

К  этой  группе  относятся:  Сталь 15Г, 20Х, 18ХГТ, 20Х2Н4А  и  др.

Низкоуглеродистые  стали  в  отожженном  состоянии  имеют       структуру:   феррит + перлит. Основной  вид  термического  упрочнения  для  данных  сталей:  цементация  с  последующей  закалкой  и  низким отпуском.

Микроструктура сталей:

после отжига                                 после цементации с последующей закалкой и низким отпуском

4

3

2

1

- Заэвтектоидная зона 1 - 0,8 % С

- Эвтектоидная зона 0,8 % С

- Доэвтектоидная зона 0,8 – 0,15% С

- Сердцевина    0,15 % С

- Среднеуглеродистые  легированные  конструкционные  стали  (улучшаемые)-  это  сталь  с  содержанием  углерода  от  0,25% до 0,6%

К  этой  группе  относятся: Стали 40Х, 40ХГ, 40ХГР, 30ХГСА, 45ХН, 		 40ХНМА  и  др.  Основной  вид  термической  обработки  для  данных    сталей термическое  улучшение (закалка с высоким отпуском)

Микроструктура сталей:

после отжига					               после термического улучшения

- Высокоуглеродистая  легированная  конструкционная  сталь  (пружинно-рессорная)-  это  сталь  с  содержанием  углерода  от  0,5%  до  0,7%.К  этой  группе  сталей  относится:  Сталь 50ХГ, 50ХРА, 60Г, 60С2,	 60С2ХРА,60С2Н2А  и  др. Для  получения  высокого  предела  упругости  эти  стали  подвергают  закалке  и  среднему  отпуску.

Микроструктура сталей:

после отжига					               после закалки и среднего отпуска

Легированная  инструментальная  сталь  подразделяется:

- Низколегированная  инструментальная  сталь. К  этой  группе  относится:  Сталь  Х, ХВГ, ХВСГ, 9ХС  и  др. Основным  видом  термической  обработки для  данных  сталей  является  закалка  в  масле  и  низкий  отпуск.

Микроструктура сталей:

после отжига	    	                                              после закалки и низкого отпуска

- Легированная  инструментальная  быстрорежущая  сталь -  это  высоколегированная  ледебуритного  класса. Основные  марки  стали:  Р9, Р18,  Р6М5,  Р10К5Ф5   и  др. Для  обеспечения  хороших  режущих  свойств  основной  вид  термической  обработки  данной  стали-  закалка  с  последующим  многократным  отпуском  или  закалка  с  обработкой  холодом.

Микроструктура сталей:

после отжига	    	             после закалки и многократного низкого отпуска

Алгоритм  выполнения  работы:

- Получить  комплект  микрошлифов  легированной  стали.

- Настроить  металлографический  микроскоп  (в  присутствии  лаборанта).

- Исследовать  под  микроскопом  микроструктуру   легированной  конструкционной  стали  после  отжига  и  после  закалки  с  соответствующим  отпуском.

- Зарисовать  исследованную  микроструктуру  и  отметить вид  и  режимы  термической  обработки.

- Сделать  вывод  о  влиянии  термической  обработки  на  свойства  стали.

- Исследовать  под  микроскопом  микроструктуру  низколегированной  инструментальной  и  быстрорежущей  стали  после  отжига,  и  после  закалки  с  отпуском.

- Зарисовать  исследованную  микроструктуру  с  указанием  вида  и  режима  термической  обработки.

- Сделать  вывод  о  влиянии  термической  обработки  на  структуру  и  свойства  стали

Правила  техники  безопасности  при  выполнении  работы

- Микроскоп  должен  иметь  защитное  заземление.

- Запрещается  находиться  у  микроскопа  более  чем  одному  студенту,

воизбежании  травмы  глаз  при  случайном  толчке.

- Металлографический  микроскоп  - сложный,  точный,  и  дорогой  прибор, необходимо  обращаться  с  ним  бережно  и  аккуратно.

- Запрещается  самостоятельно  перенастраивать  микроскоп.  Настройку производить   в  присутствии  лаборанта.

Инструктивная карта

к лабораторной работе №5

Микроанализ цветных сплавов

Цель работы:

- Освоить умения по проведению микроанализа  цветных сплавов.

- Освоить умения  анализировать зависимость между химическим составом, структурой и свойствами сплавов.

Оборудование и материалы:

1.Металлографический микроскоп.

2.Комплект микрошлифов цветных сплавов.

Общие положения

Все металлы и сплавы за исключением сплавов железа относятся к цветным сплавам. Наибольшее значение в промышленности имеют сплавы меди, алюминия, титана, магния, цинка, олова.

Сплавы меди.

1.Латуни- сплавы меди с цинком.

Практически применяемые латуни содержат до 45% цинка. Латуни с содержанием цинка до 39% называют однофазными, т.к. у них в структуре образуется α-фаза- твердый раствор замещения цинка в меди с кубической гранецентрированной решеткой.

Диаграмма «Сu – Zn»

Эти сплавы: Л96, Л90, Л80, Л68, Л70- пластичны, хорошо обрабатываются давлением. Двухфазные (α+β') – латуни содержат от 39% до 45% цинка, например Л59. Эти сплавы имеют пониженную пластичность. Для улучшения их технологических и механических свойств двухфазные латуни легируют (ЛС59-1)

2.Бронза- это сплавы меди со всеми элементами кроме Zn и Ni. Среди бронз наиболее известны оловянистые, например БрОФ6.5-0,25,  БрОЦС6-6-3 и др.

Диаграмма «Сu – Sn»

Но из-за дефицитности олова в последнее время широко применяются алюминиевые бронзы: БрА5, БрА7, БрАЖ 9-4, БрАЖМц 10-3-1.5.

Алюминиевые бронзы с содержанием до 9.8% алюминия при медленном охлаждении образуют- однородный твердый раствор алюминия в меди

(α- фаза).

Диаграмма «Сu – Al»

При содержании алюминия 9.8%- 15.2% структура состоит из α- фазы и эвтектоида (α+δ)- двухфазные сплавы. Эти сплавы термически упрочняются (закалка+отпуск). После закалки- структура игольчатых кристаллов β’- фазы. Двухфазные алюминиевые сплавы, но менее пластичные, чем однофазные.

Бериллиевые бронзы отличаются высокой прочностью, упругостью, высокой электро- и теплопроводностью и коррозионной стойкостью. Бериллий обладает уменьшающейся с повышением температуры растворимостью меди, поэтому бериллиевые бронзы термически упрочняются. Наибольшее распространение получили бронзы БрБ2; БрБНТ1,7; БрБНТ1,9.

Диаграмма «Сu – Be»

Сплавы алюминия.

Деформируемые сплавы.

1.Низкопрочные - сплавы системы “Аl-Mg'' :АМг2, АМг-3…АMг6.

Однофазные α-сплавы - пластичны, хорошо обрабатываются давлением, подвергаются сварке.

Диаграмма «Al - Mg»

2.Сплавы нормальной прочности- дуралюмины- сплавы системы

«Al-Cu-Mg»6Д1, Д6, Д16, Д18- обладают высокой прочностью. В дуралюминах после отжига структура – α-твердый раствор на базе алюминия, химическое соединение Cu2AlFe (N-фаза), фаза AlxCuyMgz  (W- фаза) и соединение Mg2Si.

Фазы: Mg2Si и AlxCuyMgz  после травления не выявляются.

После закалки в сплавах фиксируется пересыщенный α твердый раствор на основе алюминия и до старения в течение 40- 60 минут сплав обладает максимальной пластичностью. После естественного или искусственного старения в сплаве выпадают упрочняющие фазы. Структура сплава: α раствор и включения, нерастворимых в алюминии при нагреве фаз, а также мелкодисперсные включения, выделившиеся при старении (упрочняющие фазы).

3.Ковочные сплавы АК4, АК6, АК8- сплавы на основе системы “Al-Cu'' применяются для получения заготовок методом горячей пластической деформации (ковка, штамповка).

Литейные сплавы.

Лучшими литейными свойствами обладают сплавы системы «Al-Si»- силумины.

Силумины содержат от 5% до 14% кремния. Силумины не упрочняются термической обработкой, т. к. кремний практически не растворяется в алюминии при комнатной температуре, а при 500˚С растворимость – 0.8%.(Сплав АК-12,

АК – 8, АК - 9)

Структура сплавов- с содержанием кремния до 4.3%- α твердый раствор кремния в алюминии и эвтектики (Al+Si)- c содержанием больше 4.3%Si – первичные кристаллы кремния- эвтектика (Al+Si). Так как выделения кремния крупные, эти сплавы модифицируют натрием для измельчения кристаллов.

Диаграмма «Al - Si»

Микроструктуры цветных сплавов.

Латунь

Однофазная 				 Двухфазная			    Литая однофазная

Бронза

- Оловянистая бронза

Литая 				 Отожженная деформированная

- Алюминиевая бронза

Однофазная					       Двухфазная

- Бериллиевая  бронза

Литая			          После закалки и старения

Дуралюмин

После отжига			                     После закалки

Силумин

Немодифицированный			     Модифицированный

Алгоритм выполнения работы

- Получить комплект микрошлифов для работы.

- Расшифровать марки сплавов, определить их химический состав.

- Произвести микроанализ сплавов меди. Зарисовать микроструктуру сплавов.

- Отметить положение исследованных сплавов на соответствующих диаграммах состояние сплавов.

- Сделать вывод о взаимосвязи химического состава, структуры и свойствах медных сплавов.

- Произвести микроанализ сплавов алюминия. Зарисовать микроструктуру сплавов.

- Отметить положение исследованных сплавов на соответствующих диаграммах состояния сплавов.

- Сделать вывод о взаимосвязи химического состава, структуры и свойств алюминиевых сплавов.

Правила  техники  безопасности  при  выполнении  работы

- Микроскоп  должен  иметь  защитное  заземление.

- Запрещается  находиться  у  микроскопа  более  чем  одному  студенту,  во избежании  травмы  глаз  при  случайном  толчке.

- Металлографический  микроскоп  - сложный,  точный,  и  дорогой  прибор, необходимо  обращаться  с  ним  бережно  и  аккуратно.

- Запрещается  самостоятельно  перенастраивать  микроскоп.  Настройку производить   в  присутствии  лаборанта.

Литература

- Адаскин А.М. и др., Материаловедение в машиностроении, М., Юрайт, 2012-535с.

- Вишневецкий Ю.Т.  Материаловедение:  учебник для технич. колледжей / Ю.Т. Вишневецкий. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2009.

- Зубарев Ю.М. Современные инструментальные материалы, СПб.: «Лань», 2008-224с..

- Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для средних специальных учебных заведений.- 10-е изд, перераб., СПб.: Политехника, 2010-382 с.

- Марочник сталей (под редакцией  Зубченко  А.В., М.: Машиностроение, 2005г

- Оськин В.А. и др. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов-М. Колос С,2008-318с

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 1

- Что такое твердость материала?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие вы знаете способы определения твёрдости материалов?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Для каких материалов применяется способ определения твердости по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

- Какой индентор применяется для определения твёрдости по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

- Какое оборудование применяется для определения по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

- В зависимости, от каких критериев выбираются диаметр индентора и величина нагрузки при испытании твердости по методу Бринелля

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как определяется диаметр отпечатка при определении твёрдости по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Какие данные необходимы для расчёта величины твёрдости по методу Бринелля?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

| - В каком случае твёрдость измерена по методу Бринелля? | - НВ 1300 - НRС 60 - НV 400 |
| --- | --- |

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 1

Определение  твердости  по  методу  Бринелля.

Цель  работы: ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

1.Твердомер_____________________

2. Отчетная  лупа________________

3. Образцы  (материалы)___________

4. Наждачная  бумага______________

Объект  изучения____________________________________________________

__________________________________________________

Схема  твердомера  типа____________

Обозначения  по  схеме  твердомера:

1._________________________                                          9.__________________________

2._________________________                                         10.__________________________

3._________________________                                         11.__________________________

4._________________________                                         12.__________________________

5._________________________                                          13.__________________________

6._________________________                                         14.__________________________

7._________________________                                          15.__________________________

8._________________________

Протокол  испытания  на  твердость

Тип  пресса________________

Индентор _________________

| № | Материал и толщина образца, мм | Диаметр шарика, мм Д | Нагрузка, Н Р | Диаметр отпечатка |  |  | Твердость НВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отпечаток |  |  | Отпечаток |  |  | Среднее значение |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёты:

HB= 2P/πD(D-√D2-d2)

HB1=________________________________________________________________

HB2=________________________________________________________________

HB3=________________________________________________________________

Выводы:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта допуска  к  лабораторной  работе  № 2

| - К какой группе свойств материалов относится твёрдость? - К какому виду механических испытаний относится определение твердости по методу Роквелла?; - статические испытания - динамические испытания - усталостные испытания. - В каком случае твёрдость измерена по методу Роквелла?; - НRА 70 - НВ 1000 - НV 400. | - химические - механические - физические - технологические - статические испытания - динамические испытания - усталостные испытания - НRА 70 - НВ 1000 - НV 400 |
| --- | --- |

- Для каких материалов применяется способ определения твердости по методу Роквелла?

_______________________________________________________________________

- Какие  инденторы применятся для определения твёрдости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какое оборудование применяется для определения твёрдости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________

- В зависимости, от каких критериев выбираются индентор и величина нагрузки при испытании твердости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Из каких составляющих складывается общая нагрузка  при определении твёрдости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 2

Определение  твердости  по  методу  Роквелла.

Цель  работы:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

- Твердомер  _____________________________

- Образцы  материала  _____________________

- Наждачная  бумага  _______________________

Объект  изучения  ____________________________

Схема  твердомера  типа_____________

Обозначения  по  схеме:

1.__________________                                           13._____________________

2.__________________                                           14._____________________

3.__________________                                           15._____________________

4.__________________                                           16._____________________

5.__________________                                            17._____________________

6.__________________                                           18._____________________

7.__________________                                            19._____________________

8.__________________                                             20._____________________

9.__________________                                            21._____________________

10._________________                                             22._____________________

11._________________                                             23._____________________

12._________________                                             24._____________________

Протокол  испытания  на  твердость

Тип  пресса________________

Индентор__________________

| № | Материал образца | Шкала | Нагрузка | Твердость НR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первое измерение. | Второе измерение | Третье измерение | Среднее значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:  ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 3

- Какой сплав называют сталью?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как классифицируют углеродистую сталь по структуре после отжига?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как содержание углерода влияет на свойства стали?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какой сплав называют чугуном?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В чем отличие графитизированного чугуна от белого?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как получают высокопрочный чугун?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как получают ковкий чугун?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В чем различие в строении ковкого и высокопрочного и серого чугунов?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 3

Микроанализ  углеродистой  стали  и  чугунов

Цель  работы: __________________________________________________________________ __                   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

- Металлографический  микроскоп__________________________

2.  Микрошлифы из  стали__________________________________

(марки материала)

3.  Микрошлифы  из чугуна__________________________________                                                	                                                                   (марки материала)

Объект  изучения_________________________________________________

Диаграмма  Fe-Fe3C                                             Кривые  охлаждения  сплавов

Микроструктура  углеродистой  стали.

Вывод:___________________________________________________________________                             	 _________________________________________________________________________                  ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Микроструктура  чугунов

Вывод:______________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 4

- Какой сплав называют легированной сталью?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как классифицируются конструкционные стали по технологии термической обработки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие требования предъявляются к цементуемым изделиям?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какова термическая обработка цементуемых деталей?

__________________________________________________________________________

- В чём сущность процесса улучшения для конструкционной стали?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Как влияет степень легирования на механические свойства улучшаемой стали?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие требования предъявляются к рессорно-пружинным сталям?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какова термическая обработка рессорно-пружинной стали?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какую сталь называют легированной инструментальной?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие требования предъявляют к легированной инструментальной стали?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 4

Микроанализ  легированной  стали

Цель  работы:______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

- Металлографический микроскоп____________________________

- Микрошлифы  из  стали____________________________________

(марки материала)

Объект  изучения  ________________________________________________

Микроструктура  легированной  конструкционной  стали

Сталь________________

После  отжига                                                         После  закалки

Т0 =___________                                                    Тз =__________

и  отпуска

Т0 =__________

Сталь___________________

После  отжига                                              После  закалки

Т0=___________                                              Тз=____________

и отпуска

Т0=____________

Выводы: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ ____________________________________________________________

_____________________________________________ _____________________

___________________________________________________________________

______ ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Микроструктура  легированной  инструментальной  стали

Сталь  Р  _______________

После  отжига                              После  закалки                              После  закалки

То=_______                            Тз=_______                                   Тз=_______

и  многократного  отпуска

То=_________

Выводы:______________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 5

- Как классифицируются медные сплавы?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие сплавы относятся к бронзам?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какими свойствами обладают алюминиевые бронзы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие сплавы относятся к латуням?

___________________________________________________________________________

- Какие латуни называют однофазными?

__________________________________________________________________________

- Сравните свойства  однофазных и двухфазных латуней.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как классифицируются алюминиевые сплавы?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие сплавы называют дуралюминами?

___________________________________________________________________________

- В чем сущность процесса старения дуралюмина?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Какие сплавы называют силуминами?

__________________________________________________________________________

- Какие алюминиевые сплавы упрочняются нагартовкой?

_____________________________________________________________________________

Карта отчета к лабораторной работе №5

Микроанализ цветных сплавов.

Цель работы:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование  и  материалы:

1.Металлографический микроскоп ________________________________

2.Микрошлифы сплавов меди_____________________________________

(марки материала)

3.Микрошлифы сплавов алюминия________________________________

марки материала)

Объект  исследования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Микроструктура сплавов меди

Латунь

_____________                                             ______________

Диаграмма состояния сплавов “Cu-Zn''

Бронза

_______________                                      ________________

Диаграмма состояния сплавов «Cu-Al»

Диаграмма состояния сплавов «Cu-Al»

Выводы:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплавы алюминия

Деформируемые сплавы

_____________                                      ______________

Диаграмма состояния сплавов «Al-Cu»

Литейные сплавы

_______________

Диаграмма состояния сплавов «Al-Si»

Выводы: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 1

- Что такое твердость материала?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие вы знаете способы определения твёрдости материалов?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Для каких материалов применяется способ определения твердости по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

- Какой индентор применяется для определения твёрдости по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

- Какое оборудование применяется для определения по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

- В зависимости, от каких критериев выбираются диаметр индентора и величина нагрузки при испытании твердости по методу Бринелля

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как определяется диаметр отпечатка при определении твёрдости по методу Бринелля?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Какие данные необходимы для расчёта величины твёрдости по методу Бринелля?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

| - В каком случае твёрдость измерена по методу Бринелля? | - НВ 1300 - НRС 60 - НV 400 |
| --- | --- |

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 1

Определение  твердости  по  методу  Бринелля.

Цель  работы: ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

1.Твердомер_____________________

2. Отчетная  лупа________________

3. Образцы  (материалы)___________

4. Наждачная  бумага______________

Объект  изучения____________________________________________________

__________________________________________________

Схема  твердомера  типа____________

Обозначения  по  схеме  твердомера:

1._________________________                      9.__________________________

2._________________________                     10.__________________________

3._________________________                     11.__________________________

4._________________________                     12.__________________________

5._________________________                     13.__________________________

6._________________________                     14.__________________________

7._________________________                     15.__________________________

8._________________________

Протокол  испытания  на  твердость

Тип  пресса________________

Индентор _________________

| № | Материал и толщина образца, мм | Диаметр шарика, мм Д | Нагрузка, Н Р | Диаметр отпечатка |  |  | Твердость НВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отпечаток |  |  | Отпечаток |  |  | Среднее значение |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёты:

HB= 2P/πD(D-√D2-d2)

HB1=________________________________________________________________

HB2=________________________________________________________________

HB3=________________________________________________________________

Выводы:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 2

| - К какой группе свойств материалов относится твёрдость? - К какому виду механических испытаний относится определение твердости по методу Роквелла?; - статические испытания - динамические испытания - усталостные испытания. - В каком случае твёрдость измерена по методу Роквелла?; - НRА 70 - НВ 1000 - НV 400. | - химические - механические - физические - технологические - статические испытания - динамические испытания - усталостные испытания - НRА 70 - НВ 1000 - НV 400 |
| --- | --- |

- Для каких материалов применяется способ определения твердости по методу Роквелла?

_______________________________________________________________________

- Какие  инденторы применятся для определения твёрдости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какое оборудование применяется для определения твёрдости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________

- В зависимости, от каких критериев выбираются индентор и величина нагрузки при испытании твердости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Из каких составляющих складывается общая нагрузка  при определении твёрдости по методу Роквелла?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 2

Определение  твердости  по  методу  Роквелла.

Цель  работы:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

- Твердомер  _____________________________

- Образцы  материала  _____________________

- Наждачная  бумага  _______________________

Объект  изучения  ____________________________

Схема  твердомера  типа_____________

Обозначения  по  схеме:

1.__________________                                           13._____________________

2.__________________                                           14._____________________

3.__________________                                           15._____________________

4.__________________                                           16._____________________

5.__________________                                            17._____________________

6.__________________                                           18._____________________

7.__________________                                            19._____________________

8.__________________                                             20._____________________

9.__________________                                            21._____________________

10._________________                                             22._____________________

11._________________                                             23._____________________

12._________________                                             24._____________________

Протокол  испытания  на  твердость

Тип  пресса________________

Индентор__________________

| № | Материал образца | Шкала | Нагрузка | Твердость НR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первое измерение. | Второе измерение | Третье измерение | Среднее значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:  ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 3

- Какой сплав называют сталью?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как классифицируют углеродистую сталь по структуре после отжига?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как содержание углерода влияет на свойства стали?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какой сплав называют чугуном?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В чем отличие графитизированного чугуна от белого?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как получают высокопрочный чугун?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как получают ковкий чугун?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В чем различие в строении ковкого и высокопрочного и серого чугунов?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 3

Микроанализ  углеродистой  стали  и  чугунов

Цель  работы: __________________________________________________________________ __                   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

- Металлографический  микроскоп__________________________

2.  Микрошлифы из  стали__________________________________

(марки материала)

3.  Микрошлифы  из чугуна__________________________________                                                	                                                                   (марки материала)

Объект  изучения_________________________________________________

Диаграмма  Fe-Fe3C                                             Кривые  охлаждения  сплавов

Микроструктура  углеродистой  стали.

Вывод:___________________________________________________________________                             	 _________________________________________________________________________                  _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Микроструктура  чугунов

Вывод:______________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 4

- Какой сплав называют легированной сталью?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Как классифицируются конструкционные стали по технологии термической обработки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие требования предъявляются к цементуемым изделиям?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какова термическая обработка цементуемых деталей?

_________________________________________________________________________В чём сущность процесса улучшения для конструкционной стали?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Как влияет степень легирования на механические свойства улучшаемой стали?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какие требования предъявляются к рессорно-пружинным сталям?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какова термическая обработка рессорно-пружинной стали?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какую сталь называют легированной инструментальной?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие требования предъявляют к легированной инструментальной стали?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта  отчета  к  лабораторной  работе  № 4

Микроанализ  легированной  стали

Цель  работы:______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приборы  и  материалы:

- Металлографический микроскоп____________________________

- Микрошлифы  из  стали____________________________________

(марки материала)

Объект  изучения  ________________________________________________

Микроструктура  легированной  конструкционной  стали

Сталь________________

После  отжига                                                         После  закалки

Т0 =___________                                                    Тз =__________

и  отпуска

Т0 =__________

Сталь___________________

После  отжига                                              После  закалки

Т0=___________                                              Тз=____________

и отпуска

Т0=____________

Выводы: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Микроструктура  легированной  инструментальной  стали

Сталь  Р  _______________

После  отжига                              После  закалки                              После  закалки

То=_______                            Тз=_______                                   Тз=_______

и  многократного  отпуска

То=_________

Выводы:______________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  лабораторной  работе  № 5

- Как классифицируются медные сплавы?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какие сплавы относятся к бронзам?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какими свойствами обладают алюминиевые бронзы?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какие сплавы относятся к латуням?

_________________________________________________________________________Какие латуни называют однофазными?

_________________________________________________________________________Сравните свойства  однофазных и двухфазных латуней.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Как классифицируются алюминиевые сплавы?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Какие сплавы называют дуралюминами?

_________________________________________________________________________В чем сущность процесса старения дуралюмина?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________Какие сплавы называют силуминами?

_________________________________________________________________________Какие алюминиевые сплавы упрочняются нагартовкой?

_________________________________________________________________________

Карта отчета к лабораторной работе №5

Микроанализ цветных сплавов.

Цель работы:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование  и  материалы:

1.Металлографический микроскоп ________________________________

2.Микрошлифы сплавов меди_____________________________________

(марки материала)

3.Микрошлифы сплавов алюминия________________________________

марки материала)

Объект  исследования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Микроструктура сплавов меди

Латунь

_____________                                       ______________

Диаграмма состояния сплавов “Cu-Zn''

Бронза

_______________                                      ________________

Диаграмма состояния сплавов «Cu-Al»

Диаграмма состояния сплавов «Cu-Al»

Выводы:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Сплавы алюминия

Деформируемые сплавы

_____________                                      ______________

Диаграмма состояния сплавов «Al-Cu»

Литейные сплавы

_______________

Диаграмма состояния сплавов «Al-Si»

Выводы: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________