ОГБПОУ СмолАПО

Практикум

для самостоятельной работы студентов

по дисциплине Процессы формообразования и инструменты

Раздел «Горячая обработка»

Специальность 151901 Технология машиностроения

2015 г.

Утверждено Научно-методическим советом ОГБПОУ СмолАПО в качестве методического пособия для студентов, обучающихся по специальности СПО  151901 Технология машиностроения .

Практикум

для самостоятельной работы студентов

по дисциплине Процессы формообразования и инструменты

Раздел «Горячая обработка»

Составитель:    Терещенкова С.В. -  преподаватель  ОГБПОУ СмолАПО

Рецензент:         Муравьёва М.А.  – преподаватель   ОГБПОУ СмолАПО;

Баранов Д.В.  -   ведущий инженер отдела по подготовке производства АО  «НПП «Измеритель»

Смоленск, 2015 г.

Предисловие

- Практикум для студентов составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Процессы формообразования инструменты» для специальности СПО  151901 Технология машиностроения.  В практикуме представлены практические работы по разделу «Горячая обработка».

Основные задачи практикума:

помощь студентам в освоение предмета «Процессы формообразования и инструменты», выработка навыков самостоятельной работы, как в ходе аудиторных занятий, так и в ходе индивидуальной работы по подготовке к практическим занятиям.

Выполнение практических работ по дисциплине «Процессы формообразования и инструменты» позволит формировать будущему специалисту такие профессиональные компетенции как:

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей;

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования;

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции;

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей;

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения;

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения;

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения;

ПК 3.1. Участвовать в  реализации технологического процесса по изготовлению деталей;

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.

Практикум даёт возможность студентам правильно организовывать своё рабочее время, освоить первичные навыки дисциплины, необходимость теоретического обучения в процессе становления специалиста – технолога.

Практикум методических рекомендаций включает следующие разделы:

- Предисловие;

- Требования к выполнению практических работ;

- Инструктивные карты к практическим работам;

- Перечень литературы и средств обучения

Для выполнения практических работ студент должен:

Знать:

- Методику составления схемы литья в песчано-глинистые формы;

- Последовательность разработки чертежа отливки;

- Методику  определения размеров и массы исходной заготовки для поковки;

- Методику разработки чертежа штамповки по чертежу детали;

- Анализ технологичности штампуемой детали;

- Методику разработку технологического процесса сварки;

В результате выполнения практических работ студент должен:

Уметь:

- Составлять схему литья; чертеж отливки;

- Рассчитывать массу и размеры заготовки для поковки, рассчитывать КИМ;

- Составлять карты раскроя;

- Выбирать способ сварки;

- Пользоваться справочной литературой.

Требования при выполнении практических работ.

Перед выполнением практических работ студент должен проработать соответствующий материал, уяснить цель работы, ознакомиться с содержанием и алгоритмом выполнения работ. В результате выполнения практических работ студент приобретает опыт и формирует технические способности.

Текст выполнения работы студент должен писать чернилами, четким почерком.

Схемы выполняются только карандашом и с помощью чертежных инструментов.

После каждой работы проводится зачет. Оформление всех работ производится в одной тетради или на отдельных лисах формата А4.

Практическая работа №1

“Разработка технологической схемы литья в песчано-глинистую форму”

Цель работы: Приобрести навыки в разработке технологической схемы литья и модельной оснастки.

Задание:

- Составить технологическую схему литья в разовую песчано-глинистую форму для заданной отливки.

- Начертить эскиз модели для данной детали.

- Выбрать тип литниковой системы, прибыли или выпоров для данной отливки

- Начертить эскиз литейной формы для данной отливки.

Методические указания.

В настоящее время существует более ста различных способов изготовления литейных форм и получения отливок. Около 80% от всей массы чугунных и стальных отливок получают в песчано-глинистых формах. Этим способом получают как мелкие, такие и очень крупные отливки, литые детали простой и сложной формы.

Для изготовления песчаной формы используют модельные комплекты. Модельный комплект состоит из модели или модельных плит, стержневых ящиков, моделей литниковой системы, выпоров или прибылей.

Модели: Модель – это приспособление для получения в песчаной форме отпечатка, обычно соответствующего наружной конфигурации отливки и знакам стержня. Если отливка простой конфигурации изготавливается без применения стержня (стержней), то модель не имеет знаковых частей.

Конструкция моделей должна обеспечивать возможность уплотнения формовочной смеси и удаления модели из формы. Поэтому модели чаще всего делают разъёмными (обычно из двух частей), причём в нижней её части делают гнёзда, а в верхней – шины, при помощи которых обе части  модели фокусируются. Для облегчения извлечения модели из формы на вертикальных стенках предусматривают формовочные уклоны. Размеры модели выполняют с учётом литейной усадки сплавов, которая для углеродистой стали, составляет 1,8-2%, а для чугуна 0,8-1,2%. Модели для чугунных отливок окрашиваются  в красный цвет, для стальных – в серый цвет, для цветных сплавов – в жёлтый. Знаки на моделях окрашивают в чётный цвет.

Рис. 1 Общая технологическая схема литья в разовую песчано-глинистую форму.

Размер литейной технологии,

конструирование модели и

стержневого магнита

Приготовление 		  Изготовление модели	                 Приготовление

формовочных		  и стержневого ящика		      стержневой смеси

смесей

Изготовление                                                                     Изготовление

литейных полуформ                                                                  стержней

Сборка литейной

формы

Заливка форма металлов.                 Плавка и

Кристаллизация и охлаж-               подготовка

дение металла.                                  Металла

Отработанная         Выбивка отливки из форм,

смесь                 выбивка стержней из отливок

Термическая

обработка                Очистка и обрубка отливок

Контроль качества отливок

отливка

Рис. 2. а) эскиз отливки                                   б) эскиз модели

1-модель                                                       1-отливка

2-знаки                                                          2- стержень

Материал – СЧ 20 ГОСТ 1412-79. Усадка 1%

Стержневые ящики: Стержневой ящик – это приспособление, в котором из стержневой смеси изготавливают стержни, служащие для выполнения в отливке внутренних отверстий, полостей, пазов и т. д. Конструкции стержневых ящиков зависят от конфигурации и способа изготовления стержней и могут быть неразъёмными (вытряхные), разъёмными (с горизонтальным и вертикальным разъёмом) и сборным (с применением вставок и отъёмных частей).

Литниковые системы: Модели литниковой системы служат для образования в форме совокупность каналов, по которым жидкий металл из ковша поступает в полость литейной формы. Применяют сужающие литниковые системы FстFшлFпит – для литья сплавов – мало склонных к окислению (сталь, чугун) и расширяющиеся литниковые системы FстFшл Fпит – для литья окисляющихся сплавов (цветные сплавы), где Fст, Fшл, Fпит – площади поперечного сечения стояка, шлакоуловителя, питателя (Рис.3)

Рис.3    Элементы литниковой системы.

1-литниковая чаша

2-стояк

3-шлакоуловитель

4-питатели

Рис. 4. Типы литниковых системы

1- стояк;   2- шлакоуловитель;   3- питатель;    4- выпор;     5- отливка.

а) Верхняя литниковая система проста по конструкции, обеспечивает принцип направленного затвердевания, но при заливке струя металла, падая, размывает форму. Поэтому заливку применяют для низких отливок небольшой массы и простой конфигурации.

б) Боковая литниковая система имеет наибольшее применение; её удобно   выполнять в форме - шлакоуловителя и питатель расположены по плоскости разъёма, уменьшается высота падения металла, однако направленное затвердевание не обеспечивается.

в) Сифонная литниковая система создаёт спокойное заполнение формы, но внизу возникает местный перегрев, (горячий металл поступает снизу) что способствует образованию трещин и раковин. Применяется для высоких, толстостенных отливок.

г) Ярусная литниковая система улучшает, по сравнению с сифонной, условия кристаллизации, но наиболее сложна в изготовлении. Применяется только для крупных отливок большой высоты.

е) Дождевая литниковая система применяется в основном для отливок цилиндрической формы (типа гильз). Система обеспечивает благоприятный верхний подвод металла без выравнивания формы.

д) Вертикально-щелевая литниковая система обеспечивает наиболее спокойное заполнение формы металлов и направленное затвердевание металла. Применяется для цветных сплавов.

Прибыли и выпоры.

Модель прибыли образует в форме дополнительные ёмкости для металла, которым питается отливка при затвердевании. Прибыли размещают у массивных частей отливки.

Рис. 5. Некоторые типы прибылей.

а)                                        б)

а) открытая коническая            б) открытая сферическая

Прибыли могут быть открытые и закрытые (расположенные внутри формы). Модели выпоров образуют в форме каналы, по которым вытесняется воздух и газы из полости формы в атмосферу. Выпоры устанавливаются на самых высоких частях модели или в местах предполагаемого скопления газов

Пример выполнения задания

Задание: Эскиз отливки (см. рис. ниже)	                                                                                    Материал – Сталь 20Л ГОСТ 997-75

Эскиз отливки

- Технологическая схема литья рычага

Приготовление

стержневой

смеси

Изготовление

стержня

Изготовление                                     Сборка

модельного                                        формы                                                  Отчистка,

комплекса                                                                                   Выбивка        обрубка

Формовка                                 Заливка      отливок

Приготовление

формовочной                                    Плавка                                                    Контроль

смеси                                                 металла                                                   качества

- Эскиз модели

Эскиз модели

Усадка –   М 1:2

Материал – Сталь 20Л ГОСТ 997-75

Литература:

1. Н. М. Челноков и др.  “Технология горячей обработки материалов”

Изд. “Высшая школа” – 1981г.

2.Б. А. Кузьмин и др.     “Технология металлов и конструкционные материалы”

Изд. “Машиностроение” – 1989г.

3. Б. В. Кнорозов и др.    “Технология металлов и материаловедение”

Изд. “Металлургия” – 1987г.

Задания

Практическая работа № 2

Разработка чертежа отливки.

Цель работы: Приобрести навыки по разработке чертежа отливки по чертежу готовой детали.

Общие сведения.

При разработке чертежа отливки на чертеж детали, определенным образом (ГОСТ 2.423-73) наносят следующее:

- Разъем модели и формы. Разъем модели и формы обозначают сплошной линией и двумя стрелками, перпендикулярными к плоскости разъема, с указанием положения отливки в форме буквами (В - вверх) и (Н - низ). Если плоскости разъема модели и формы совпадают, на линии разъема указывают буквы (МФ); при несовпадении этих плоскостей их отмечают буквами (РМ - разъем модели) и (РФ – разъем формы). При выборе разъема модели и формы нужно обеспечить удобство формовки и сборки. Наиболее ответственные поверхности и части отливки лучше располагать в нижней части формы или вертикально, так как верхние поверхности отливки могут иметь газовые раковины и шлаковые включения. Однако во всех случаях при выборе положения отливки нужно обеспечивать равномерное затвердение сплава, а также  удобство формовки и извлечения модели из формы.

- Припуски на механическую обработку. Припуском на механическую обработку называется слой металла, предусмотренный для снятия в процессе механической обработки. Величина припусков зависит от материала отливки, характера производства, положения обрабатываемой поверхности в форме при заливке и устанавливается ГОСТом. Например, припуски на механическую обработку для отливок из серого чугуна назначают по ГОСТ, для стали по ГОСТ. По 1 классу точности назначаются припуски на механическую работу при массовом производстве; по 2 - при серийном; по 3 – при единичном производстве. Расчетные размеры заготовки (отливки) определяют по следующим формулам: при обработке наружных и  внутренних поверхностей тел вращения (для внутренней поверхности принимают с обратным знаком)

Др.=Дном+2Zo

При односторонней обработке плоских поверхностей

Нр=Нном+Zo

Где Др. - расчетный диаметр заготовки, мм.

Дном - номинальный диаметр обрабатываемой поверхности детали (по чертежу).

Нр – расчетный размер плоской поверхности, мм.

Нном – номинальный размер обрабатываемой плоскости (по чертежу).

Zo – общий припуск на механическую обработку на 1 сторону.

Расчетный размер отливок следует округлять в сторону увеличения припуска. Припуски на механическую обработку обозначают на чертеже сплошной тонкой линией у поверхности, на которой указан знак механической обработки. На чертеже детали обрабатываемые поверхности условно обозначены знаком ().Знак    в первом верхнем у чертежа детали означает, что остальные поверхности детали механически обрабатываются.

Таблица № 1 Припуски на механическую обработку чугунных отливок  ГОСТ, мм.

| Наибольший габаритный размер детали | 1 класс точности |  |  |  |  |  | 2 класс точности |  |  |  |  |  | 3 класс точности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальные размеры детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 50 | 50 -120 | 120 -260 | 260 -500 | 500 -800 | 800 -1200 | До 50 | 50 -120 | 120 -260 | 260 -500 | 500 -800 | 800 -1200 | До 50 | 50 -120 | 120 -260 | 260 -500 | 500 -800 | 800 -1200 |
| До 120 | 2.5/2.0 | 2.5/2.0 |  |  |  |  | 3.5/2.5 | 4.0/3.0 |  |  |  |  |  |  | 4.5/3.5 |  |  |  |
| 121-260 | 2.5/2.0 | 3.0/2.5 | 3.0/2.5 |  |  |  | 4.0/3.0 | 4.5/3.5 | 5.0/4.0 |  |  |  |  |  | 5.0/4.0 | 5.5/4.5 |  |  |
| 261-500 | 3.5/2.5 | 3.5/3.0 | 4.0/3.5 | 4.5/3.5 |  |  | 4.5/3.5 | 5.0/4.0 | 6.0/4.5 | 6.5/5.0 |  |  |  |  | 6.0/4.5 | 7.0/5.0 | 7.0/6.0 |  |
| 501-800 | 4.5/3.5 | 4.5/3.5 | 5.0/4.0 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |  | 5.0/4.0 | 6.0/4.5 | 6.5/4.5 | 7.0/5.0 | 7.0/5.5 |  |  |  | 7.0/5.0 | 7.0/5.0 | 8.0/6.0 | 9.0/7.0 |
| 801-1250 |  | 5.0/4.0 | 6.0/4.5 | 6.5/4.5 | 7.0/5.0 | 7.0/5.0 | 6.0/4.0 | 7.0/5.0 | 7.0/5.5 | 7.5/5.5 | 8.0/5.5 | 8.0/6.5 |  |  | 7.0/5.5 | 8.0/6.0 | 8.0/6.0 | 9.0/7.0 |

Примечание: Значение припусков в числителе указаны для поверхности, расположенной при заливки вверху; в знаменателе для поверхности, расположенной при заливки снизу или сбоку.

Таблица №  2 Припуски на механическую обработку стальных отливок ГОСТ.

| Наибольший габаритный размер детали | 1 класс точности |  |  |  |  |  | 2 класс точности |  |  |  |  |  | 3 класс точности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальные размеры детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 120 | 120 -260 | 260 -500 | 500 -800 | 800 -1250 | 1250 -2000 | До 120 | 120 -260 | 260 -500 | 500 -800 | 800 -1250 | 1250 -2000 | До 120 | 120 -260 | 260 -500 | 500 -800 | 800 -1250 | 1250 -2000 |
| До 120 | 3.5/3.0 |  |  |  |  |  | 4.0/4.0 |  |  |  |  |  | 5.0/4.0 |  |  |  |  |  |
| 120-260 | 4.0/3.0 | 5.0/3.5 |  |  |  |  | 5.0/4.0 | 6.0/4.0 |  |  |  |  | 5.0/4.0 | 6.0/5.0 |  |  |  |  |
| 261-500 | 5.0/3.0 | 5.0/4.0 | 6.0/4.0 |  |  |  | 6.0/5.0 | 7.0/5.0 | 7.0/6.0 |  |  |  | 6.0/5.0 | 8.0/6.0 | 9.0/6.0 |  |  |  |
| 501-800 | 5.0/4.0 | 6.0/4.5 | 7.0/5.0 | 7.0/5.0 |  |  | 7.0/5.0 | 8.0/6.0 | 9.0/6.0 | 10.0/7.0 |  |  | 7.0/5.0 | 8.0/6.0 | 10.0/7.0 | 11.0/7.0 |  |  |
| 801-1250 | 7.0/5.0 | 7.0/5.0 | 8.0/6.0 | 8.0/6.0 | 9.0/6.0 |  | 8.0/6.0 | 9.0/7.0 | 10.0/7.0 | 10.0/7.0 | 11.0/8.0 |  | 9.0/6.0 | 10.0/7.0 | 11.0/8.0 | 12.0/8.0 | 13.0/9.0 |  |

Примечание: Значение припусков в числителе указаны для поверхности, расположенной при заливки вверху; в знаменателе для поверхности, расположенной при заливки снизу или сбоку.

3.Допускаемые отклонения (+) на размеры. Отливки (Допуски).

Существующая технология литья не позволяет получить абсолютно точные заданные размеры отливки. Действительные размеры оливки будут либо больше, либо меньше номинальных размеров отливки. Величина допускаемого отклонения определяется для каждого размера (как для обрабатываемого механической обработкой, так и необрабатываемого механической обработкой) по двум параметрам отливки; наибольшему габаритному размеру и номинальному размеру. Под номинальным размером понимают размер отливки, включающий припуск на механическую обработку.

Таблица № 3 Допускаемые отклонения (+), мм на размеры отливок из серого чугуна и стали ГОСТ.

| Наибольший габаритный размер отливки | Номинальный размер отливки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1200 |
| 1 класс точности |  |  |  |  |  |  |
| До 120 | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  |
| 120-260 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  |  |  |
| 260-500 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |  |  |
| 500-1250 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 1250-3150 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| 3150-5000 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| 2 класс точности |  |  |  |  |  |  |
| До 260 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |  |  |  |
| 260-500 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |  |  |
| 500-1250 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 1250-3150 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 3150-6300 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 3 класс точности |  |  |  |  |  |  |
| До 500 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |  |  |
| 500-1250 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 1250-3150 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
| 3150-6300 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |  |

4.Технологические напуски дополнительный объем металла, упрощающий форму и изготовление отливки. Например: отверстия в отливках не выполняются, если их диаметр не превышает 20 мм-В в массовом производстве. Технологические напуски на чертеже отливки (отверстия, впадины и трещины) зачеркиваются тонкими линиями.

5.Радиусы закруглений наружных и внутренних углов. Радиусы закруглений наружных углов отливки следует принимать R=0,5S

Радиусы закруглений внутренних углов r=0.25S мм для отливок из чугуна и стали.

Рисунок № 1

6.Контуры стержней.

Контуры стержней со знаками, попадающих в разрез, обозначают сплошными тонкими линиями с короткой штриховкой.

Задание:

- Начертить чертеж заданной детали.

- Определить припуски на механическую обработку детали (таблицы № 1 и № 2), учитывая что производится только токарная обработка.

- Определить допускаемые предельные отклонения на размеры отливки (таблица № 3).

- Определить плоскость разъема формы и модели отливки; напуски и радиусы закруглений отливки.

- Начертить чертеж отливки.

- Рассчитать массу отливки.

- Определить коэффициент использования металла.

- Составить отчет о работе с приложением расчетов и чертежей.

Пример выполнения задания.

Чертеж детали.

Таблица № 4.

| Размер детали | Допуск, мм | Припуск на сторону, мм | Размеры отливки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1.8 | 2.4 | 204.8+0.9 |
| 120 | 1.6 | 2.0 | 124+0.8 |
| 90 | 1.4 | 2.0 | 68+0.7 |
| Торцевая поверхность 100 | 1.4 | 2.0 | 104+0.8 |
| Торцевая поверхность 25 | 1.1 | 2.0 | 29+0.8 |

Отверстия 15 мм литьем не выполняются (технологический напуск).

Расчет объема и массы припусков.

V1=П/4(Д12-Д22)*h=0.78(2.052-2.00)*0.029=0.004дм3

V2=0.78(1.242-1.22)*0.075=0.005дм3

V3=0.78(1.22-0.862)*0.002=0.001дм3

V4=0.78(2.02-0.862)* 0.002=0.005дм3

V5=0.78(0.92-0.862) * 0.1 =0.005дм3

V6=0.78(2.05-1.22) * 0.002=0.004дм3

V7=0.78(0.0152-4) = 0.0007дм3

Общий объем Vобщ= V1+ V2+ V3+V4+ V5+ V6+ V7=0.0257 дм3

Масса припусков Gобщ= Vобщ*γ=0.0257*7.2=1.85 кг

Определение коэффициента использования материала заготовки (отливки).

Чистый вес детали Gчист=7.14 кг

Черновой вес отливки      Gчерн=Gчист+Gобщ. Припуск

Gчист=7.14+1.85=9 кг

Коэффициент использования материала (КИМ).

КИМ=Gчист/Gчерн

КИМ=7.14/9=0.793

## ПРАКТИЧЕЧСКАЯ РАБОТА №3

### Определение размеров и массы исходной заготовки для поковки

Цель работы: приобрести навыки:

- по расчету массы и размеров заготовки для поковки;

- по выбору заготовки для поковки в соответствии с сортаментом ГОСТа на слитки и прокат;

- по расчету коэффициента использования материала.

Общие сведения

Ковка – процесс горячей обработки металлов давлением при помощи бойков или универсального подкладного инструмента. При ковке металл заготовки пластически деформируется, постепенно приобретая заданную форму, размеры, свойства. При деформировании между бойками молота металл заготовки течет свободно в направлениях, не ограниченных рабочими плоскостями инструмента.

В качестве исходного материала для кузнечного производства применяются металлы в виде слитков проката различных профилей.

- Определение массы исходного материала (слитка) для поковки

Масса исходного слитка, предназначенного для ковки, кг:

GСЛ =  GПОК + GПР + GД + GУ+ GО + GВ, где

GПОК  - масса поковки, кг

GПР – масса прибыльной части, кг

GД – масса данной части, кг

GУ – масса угара (окалины), кг

GО – масса обсечек и обрубок, кг

GВ -  асса выдры, кг (выдра – металл, удаляемый из заготовки при прошивки)

#### Масса поковки, кг

GПОК = VПОК · γ · 10-3 = (V1 + V2 + V3 + … +Vn) · γ · 10-3, где

GПОК – объем поковки, см3

V1, V2, V3, …Vn – объемы элементарных частей поковки, см3

γ – плотность металла, кг/м3

для стали = 7850 кг/м3 = 7,85 кг/см3·10-3

##### Масса отходов, кг

GОТХ = ∑GО · GСЛ, где

GО – сумма отходов металла, % массы слитка.

###### Потери металла от прибыльной части:

20-25% массы для углеродистой стали

25-30% с утепленной прибылью для легированной стали конструкционной о   данной части слитка.

5-7% массы слитка для углеродистой стали с утепленной прибылью

7-1% массы для легированной конструкционной стали.

На угар:

2% массы слитка – за первый нагрев

- за каждый последующий

1+1,25%     - для поковки сплошного сечения

1,25+1,5%  - для пустотелых поковок

На обсечки:

0-5% -  массы слитка массу обсечек определяют для конкретных условий              ковки.

Таблица 1    Потеря материалов на обрубки

| Вид сечения заготовки | Минимальная масса |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ковка на молоте | Ковка на прессе |
| Круглые сечения диаметром Д | GО = 0,23 Д3γ | GО = 0,21 Д3γ |
| Прямоугольные сечения, высота - Н, ширина - В | GО = 0, 3 В2Нγ | GО = 0,23 В2Нγ |

Длина обрубка  L0 = V0 / F0, где

V0  - объем обрубка, см3;

F0 – площадь поперечного сечения обрубка, см2

Таблица 2  Потери на выдру

| Условия прошивки | Масса выдры, кг |
| --- | --- |
| Пустотельным прошивнем | GВ = 1,15 Пd2ВН НОγ·10-3 4 |
| Сплошным прошивнем | GВ = 0,75 Пd2 НОγ·10-3 4 |
| Без подкладного кольца, т.е. с кантовкой металла | GВ = 0,25 Пd2 НОγ·10-3 4 |

Где НО – высота прошиваемой заготовки, см

dВН – внутренний диаметр пустотельного прошивня, см

d – диаметр прошивня, см.

Масса слитка, кг

GСЛ = GПОК + GОТХ , где

ηдоп

GПОК – масса поковки

GОТХ – асса технологических отходов (обсечки,обрубки,выдра и т.д.)

ηдоп – допустимое использование металла, %.

Допустимое использование металла, %

ηдоп = 100-(ηпр + ηд + ηу), где

ηпр – отходы с прибыльной части слитка, %

ηд  - отходы данной части слитка, %

ηу – потери на угар, %

коэффициент использования металла

KUM = GПОК · 100%

GCЛ

2. Определение размеров заготовки (слитка) для поковки

- Если поковку изготавливают протяжкой, то площадь сечения  исходного слитка определяют из условий возможности получения необходимой уковки по формуле:

FСЛ =  У · FПОК max, где

FПОК max – максимальная площадь сечения поковки

У – величина укова.

Общий уков при протяжке за несколько нагревов равен произведению укова за каждый нагрев: УОБЩ = У1 · У2 · У3 · … ·Уn

Уков для слитков обычной конструкции из углеродистой и среднеуглеродистой сталей принимают У > 2,5÷3,

а для удлиненных слитков У > 2.

- Если поковку изготавливают осадкой, то отношение высоты исходной заготовки к ее диаметру должно соответствовать условию:

НИСХ / ДИСХ = 1,6÷2,5

Таблица 3  Размеры стальных слитков

| Масса слитка | Отходы % |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Донной. части | Прибыльной части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 0,8 | 22 | 325 | 455 | 140 | 345 | 1410 | 1000 | 400 | 2,5 |
| 2 | 0,8 | 22,5 | 430 | 550 | 200 | 380 | 1610 | 1160 | 465 | 2,5 |
| 3 | 0,8 | 21,6 | 500 | 630 | 200 | 450 | 1860 | 1350 | 540 | 2,5 |
| 6,5 | 2,6 | 21,2 | 630 | 795 | 296 | 580 | 2265 | 1650 | 687 | 2,4 |
| 9 | 2,4 | 20,2 | 720 | 895 | 397 | 670 | 2530 | 1825 | 782 | 2,5 |
| 15 | 2,0 | 20,6 | 875 | 1010 | 397 | 870 | 2830 | 2030 | 970 | 2,4 |
| 26 | 2,2 | 20 | 1040 | 1265 | 542 | 1000 | 3574 | 2420 | 1132 | 2,3 |
| 52 | 2,0 | 20,9 | 1325 | 1600 | 623 | 1330 | 4250 | 3060 | 1465 | 2,1 |
| 85 | 1,7 | 19 | 1576 | 1880 | 623 | 1580 | 4990 | 3600 | 1730 | 2,1 |
| 130 | 1,75 | 21,4 | - | 2165 | 628 | 1820 | 5750 | 4150 | 1992 | 2,1 |
| 170 | 1,9 | 21 | 1975 | 2360 | 800 | 1960 | 6460 | 4525 | 2160 | 2,1 |
| 250 | 3,1 | 21,4 | 2280 | 2700 | 770 | 2230 | 7745 | 5100 | 2465 | 2,1 |
| 350 | 2,8 | 18,3 | 2350 | 3265 | 1200 | 2660 | 8190 | 6000 | 2957 | 20 |

Помимо слитков указанных в таблице 3 при ковке применяют слитки удлиненные (LО/ДСР = 3÷5), малоприбыльные (с KUM =0,84÷0,87)  и бесприбыльные ( с недоливом металла в изложницы – для полных поковок) и повышенной конусностью до 12О вместо обычных (5О).

- Определение массы исходного материала (проката) для поковки

Масса исходной заготовки (проката),кг

GПР = VПР · γ · 10-3, где

VПР – объем заготовки-проката для ковки, см3

VПР = VПОК + VОТХ + VУ, где

VПОК – объем поковки, см3

VОТХ – объем технологических отходов, см3

VУ  - объем угара, см3

VПОК  = V1 + V2 + V3 + … +Vn, где

V1, V2, V3, …Vn – объемы отдельных частей поковки, представляющие простые геометрические фигуры,  см3

VОТХ – объем технологических отходов, см3 (без угара)

VОТХ  = VО + VВ, где

VО – объем обсечек, см3

VВ – объем выдры, см3

VУ  - объем угара, см3

определяют по той же методике, что и при расчете  массы слитка.

Объем исходной заготовки с учетом технологических отходов и угара, см3

VПР = (VПОК + VОТХ) 100 + бУ, где

100

бУ – угар металла, %

Масса исходной заготовки проката, кг

GПР = VПР · γ · 10-3

Для приблизительного расчета массы исходной заготовки (при ковке из блюмсов, слябов и прутков) суммарные потери металла учитывают расходным коэффициентом КР > 1, тогда необходимое количество металла

GПР = КР · GПОК, где

КР – расходный коэффициент.

Таблица 4

Расходный коэффициент КР при изготовлении поковок из горячего металла

(по В. В. Кекерешу)

| Категория поковок | Способ изготовления поковок | КР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Без обрезки (фланцы глухие, круглые, овальные, пластины, кубики) | 1,02÷1,03 |
| 2 | Протяжкой с последующей гибкой в специальных приспособлениях (скобы, вилки) | 1,03 |
| 3 | Осадкой с последующей разгонкой полотна или осадкой кольцом (шестерни, муфты, крышки, фланцы) | 1,03 |
| 4 | С помощью клиновых накладок ( клинья, шпонки) | 1,05÷1,09 |
| 5 | Протяжкой, длинноосные одинакового сечения по длине (валы, бруски, плашки, стержни) | 1,06–1,08 |
| 6 | Протяжкой с односторонними уступами (двухступенчатые валы, валы с фланцами, болты) | 1,07-1,09 |
| 7 | Протяжкой с двухсторонними уступами (многоступенчатые валы, прямоугольные бруски с уступами) | 1,08-1,1 |
| 8 | Осадкой с последующей прошивкой, раскаткой, протяжкой на оправке (втулки) | 1,10-1,12 |
| 9 | С обрезкой краев (секторы, держалки, кулисы, собачки) | 1,09-1,1 |

Коэффициент использования металла

KUM = GПОК · 100%

GПР

- Определение размеров заготовки - проката

Для поковок, изготовленных протяжкой, площадь поперечного сечения исходной прокатной заготовки находят по соотношению

FПР =  У · FПОК max, где

У –уков для блюма У = 1,3÷1,5

для обычного проката У = 1,1 ÷1, 3

Диаметр катанной заготовки, мм

ДПР =√ 4FПР ≈ 1,13√ FПР

√ П

При расчетах может оказаться, что полученные данные не позволяют подобрать необходимый диаметр катанной заготовки по сортаменту  (табл. 5,6).  Тогда берут ближайший больший размер диаметра по сортаменту ГОСТа.

Длина катанной заготовки

LПР =  VПР / FПР, где

FПР – площадь поперечного сечения заготовки по сортаменту ГОСТ

Для поковок, изготавливаемых осадкой   LПР / ДПР = 1,6÷2,5, где

LПР – длина

ДПР  - диаметр заготовки

Объем прокатной осаживаемой заготовки

VПР = ПД2ПР  LПР

4

VПР = ПД2ПР  (1,6÷2,5) ДПР

4

Отсюда для круглой заготовки диаметр, см

ДПР  = (0,8÷1,0) 3√VПР

для квадратной заготовки сторона квадрата ,см

АПР  = (0,75÷0,9) 3√VПР

Средний диаметр осаженной заготовки, см

ДК  = ДПР √ НПР /НК, где

НК – высота осаженной заготовки, см

Диаметр круглой заготовки для изготовления поковки прямоугольного сечения ,мм

Если ВПОК > 2                ДПР = 2ВПОК + НПОК, где

НПОК                                                                    3

ВПОК  - ширина сечения, мм

НПОК – высота сечения поковки, мм

Сортамент на прокат

ГОСТ 103-76 – полоса стальная горячекатаная

ГОСТ2590-71 – сталь горячекатаная круглая

ГОСТ 2591-71 - сталь горячекатаная квадратная

ГОСТ 4693-77 – заготовка стальная квадратная горячекатаная

Кроме обычного сортового проката – круглого и прямоугольного сечения, в кузнечных цехах применяют профильный прокат (сложного сечения), прокат периодического профиля (с неодинаковыми поперечными сечениями по длине) и бесшовные трубы.

Торговая длина проката колеблется в пределах 2÷9 м. Наиболее распространен прокат длиной 2÷4 м.

Таблица 5

Сталь горячекатаная круглого и квадратного сечения. Сортамент.

| Диаметр стороны квадрата мм | Масса 1м, кг |  | Диаметр стороны квадрата мм | Масса 1м, кг |  | Диаметр стороны квадрата мм | Масса 1м, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круг | квадрат |  | круг | квадрат |  | круг | квадрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 0,154 | 0,196 | 32 | 6,31 | 8,04 | 70 | 30,21 | 38,46 |
| 5,5 круг) | 0,186 | - | 33 | 6,71 | 8,55 | 72(круг) | 31,96 | - |
| 6 | 0,222 | 0,283 | 34 | 7,13 | 9,07 | 75 | 34,68 | 44,16 |
| 6,3(круг) | 0,245 | - | 35 | 8,55 | 9,62 | 78(круг) | 37,51 | - |
| 6,5(круг) | 0,260 | - | 36 | 7,99 | 10,17 | 80 | 39,46 | 50,24 |
| 7 | 0,302 | 0,385 | 37 | 8,44 | 10,75 | 82(круг) | 41,46 | - |
| 8 | 0,95 | 0,502 | 38 | 8,90 | 11,24 | 85 | 44,55 | 56,72 |
| 9 | 0,499 | 0,636 | 39 | 9,38 | 11,94 | 90 | 49,94 | 63,58 |
| 10 | 0,616 | 0,785 | 40 | 9,86 | 12,56 | 93квадр | - | 97,9 |
| 11 | 0,746 | 0,95 | 41 | 10,36 | 12,3 | 95 | 55,64 | 70,85 |
| 12 | 0,888 | 1,13 | 42 | 1088 | 12,85 | 100 | 61,65 | - |
| 13 | 1,04 | 1,33 | 43(круг) | 11,4 | - | 105 | 67,97 | - |
| 14 | 1,21 | 1,54 | 44 | 11,94 | - | 110 | 74,6 | - |
| 15 | 1,39 | 1,77 | 45 | 12,48 | 15,9 | 115 | 81,54 | - |
| 16 | 1,58 | 2,01 | 46 | 13,05 | 16,61 | 120 | 88,78 | - |
| 17 | 1,78 | 2,27 | 47(круг) | 13,75 | - | 125 | 96,33 | - |
| 18 | 2,0 | 2,54 | 48 | 14,2 | 18,09 | 130 | 104,2 | - |
| 19 | 2,23 | 2,82 | 50 | 15,42 | 19,62 | 135 | 112,36 | - |
| 20 | 2,47 | ,3,14 | 52 | 16,67 | 21,23 | 140 | 120,84 | - |
| 21 | 2,72 | 3,46 | 53(круг) | 17,32 | - | 150 | 138,72 | - |
| 22 | 2,98 | 3,8 | 54(круг) | 17,65 | - | 160 | 157,83 | - |
| 23 | 3,26 | 4,15 | 55 | 18,65 | 23,75 | 170 | 178,18 | - |
| 24 | 3,55 | 4,52 | 56(круг) | 19,33 | - | 180 | 199,76 | - |
| 25 | 3,85 | 4,91 | 58 | 20,74 | 26,4 | 190 | 222,57 | - |
| 26 | 4,17 | 5,3 | 60 | 22,19 | 28,26 | 200 | 246,62 | - |
| 27 | 4,5 | 5,72 | 62(круг) | 23,7 | - | 210(круг) | 271,89 | - |
| 28 | 4,83 | 6,15 | 63 | 24,47 | 31,16 | 220(круг) | 298,4 | - |
| 29 | 5,18 | 6,6 | 65 | 26,05 | 33,17 | 230(круг) | 326,15 | - |
| 30 | 5,55 | 7,06 | 67(круг) | 27,68 | - | 240(круг) | 355,13 | - |
| 31 | 5,92 | 7,54 | 68(круг) | 28,51 | - | 260(круг) | 385,34 | - |

Таблица 6

Заготовка стальная горячекатаная квадратная. Сортамент.

| Сторона квадрата мм | Радиус скрепления углов мм | Предельное отклонение на строну квадрата мм | Площадь поперечного сечения см2 | Масса 1м, кг | Сторона квадрата мм | Радиус скрепления углов мм | Предельное отклонение на строну квадрата мм | Площадь поперечного сечения см2 | Масса 1м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 7 | 1,2 | 15,58 | 12,23 | 115 | 18 | 2,7 | 129,46 | 101,63 |
| 45 |  |  | 19,83 | 15,56 | 120 |  |  | 141,21 | 40,85 |
| 50 |  |  | 24,58 | 19,29 | 125 |  |  | 153,46 | 120,47 |
| 55 | 9 | 1,5 | 29,55 | 23,2 | 130 | 21 | 3,2 | 165,21 | 129,68 |
| 60 |  |  | 35,30 | 27,71 | 140 |  |  | 192,21 | 150,88 |
| 65 |  |  | 41,55 | 32,62 | 150 |  |  | 221,21 | 173,65 |
| 70 |  |  | 48,30 | 37,92 | 160 | 25 | 3,9 | 250,62 | 196,74 |
| 75 | 12 | 2,0 | 55,01 | 43,18 | 170 |  |  | 283,62 | 222,64 |
| 80 |  |  | 62,76 | 49,27 | 180 |  |  | 318,62 | 250,12 |
| 85 |  |  | 71,01 | 55,74 | 190 | 30 | 4,5 | 353,26 | 277,31 |
| 90 |  |  | 79,76 | 62,61 | 200 |  |  | 392,26 | 307,92 |
| 95 | 15 | 2,4 | 88,32 | 69,33 | 210 | 35 | 5,2 | 430,46 | 337,92 |
| 100 |  |  | 98,06 | 76,98 | 220 |  |  | 473,47 | 371,67 |
| 105 |  |  | 108,32 | 85,03 | 240 |  |  | 565,46 | 443,89 |
| 110 | 18 | 2,7 | 118,21 | 92,8 | 250 |  |  | 614,46 | 482,36 |

Алгоритм выполнения работы:

- Получить задание

- Начертить эскиз поковки

- Разбить поковку на элементарные геометрические фигуры

- Рассчитать объем поковки

- Рассчитать массу поковки

- С использованием расходного коэффициента или, рассчитывая массу технологического отхода металла, определить массу заготовки для поковки (проката или слитка)

- Определить размеры заготовки

- По ГОСТу (сортаменту) выбрать заготовку

- Определить массу выбранной заготовки

- Определить КUМ (коэффициент использования металла)

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Задание: Определить массу и размеры исходной заготовки, предназначенной для ковки ступенчатого вала. Поковку изготавливают на молоте. Материал – сталь 20Х. Рассчитать KUM, выбрать заготовку.

Рис.1 Поковка ступенчатого вала

РЕШЕНИЕ:

1. Для определения объема поковки разбиваем ее на простые геометрические фигуры, тогда:                   VПОК = V1 + 2V2 + 2V3

VПОК = Пd12  L1 + 2 Пd22  L2 + Пd32  L3, см3

4                   4	4

VПОК = 3,14·132·11 + 2· 3,14·9,22 ·10 + 3,14·5,12 ·13, см3

4                      4	     4

VПОК =1460+ 1330 + 530 = 3320, см3

- Масса поковки               GПОК = VПОК · γ · 10-3

γ= 7,85 кг/см3·10-3

GПОК = 7,85 ·10-3 · 3320 = 26 кг

3. Исходный объем заготовки с учетом расходного коэффициента металла.    Для многоступенчатого вала КР = 1,1 (таблица4)

VПР = КР · VПОК

VПР = 1,1 · 3320 = 3562 (см3)

4. Масса исходной заготовки проката

GПР = VПР · γ · 10-3

GПР = 3652 · 7,85 · 10-3 28,7 кг

5. Наибольший диаметр поковки Д = 130 мм, тогда

FПОК = ПД2  = 3,14·132 = 133 см2

4              4

6. Площадь поперечного сечения исходной заготовки с учетом укова.  Принимаем У =1,3

FПР =  У · FПОК

FПР = 1,3·133 = 173 см2

7. Определить диаметр исходной круглой  заготовки (проката)

FПР =  173 см2    FПР = ПД2ПР

4

ДПР = 2 √FПР       ДПР = 14.8 = 148 мм

8. По ГОСТ (таблица 5)подбираем заготовку с диаметром  ДПР = 150 мм

9. Длина исходной заготовки проката

LПР =  VПР / FПР

FПР = ПД2ПР  = 3,14·152 = 177 см2

4	    4

LПР = 3652 / 177 = 20,6 см = 0,206 м

10. GПР = m · LПР , где

m – масса 1м заготовки, m = 138.72 (таблица 5)

GПР = 138,72 · 0,206 = 28,57 кг

11.  Коэффициент использования металла KUM = GПОК · 100%

GПР

KUM = 26 · 100% = 91%

28,57

Практическая работа № 4

«Разработка чертежа штамповки по чертежу детали»

Цель работы: Приобрести навыки:

- При работе со справочной литературой;

- По определению допустимых предельных отклонений размеров припусков на механическую обработку и напусков заготовки;

- По расчету массы заготовки и определению коэффициента использования материала.

ЗАДАНИЕ:

1. Начертить чертёж детали.

2. Проанализировать условия работы данной детали.

3. Расшифровать марку материала, указать химический состав и химические свойства по ГОСТу.

4. Выбрать способ изготовления заготовки, учитывая, что тип производства заготовки – крупносерийное или массовое.

5. Определить допустимые предельные отклонения размеров, припуски на механическую обработку и напуски заготовки.

6. Начертить чертёж заготовки.

7. Определить массу заготовки и коэффициент использования материала.

8. Составить отчёт о практической работе с приложением чертежей и расчётов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Чертёж штамповки является одним из главных технологических документов. По нему определяют переходы штамповки, количество ручьёв штампа и их конфигурацию.

Разработка чертежа поковки выполняется в следующей последовательности:

Выбор плоскости разъёма.

При штамповке на молоте или прессе плоскость разъёма делит поковку на две части и определяет, какая часть штампуется в верхней части штампа, а какая в нижней. Положение плоскости разъёма должно обеспечивать выем штамповку из штампа. Плоскости штампа должны иметь наименьшую глубину и наибольшую ширину, а поверхность разъёма не должна быть криволинейной. Если поковка несимметрична, то глубокие полости, бобышки, рёбра и т.п. должны располагаться в верхней части штампа, т.к. металл легче течет вверх.

При штамповке на ГКМ плоскости разъёма выбирают исходя из возможности получения заданной конфигурации поковки.

Определение припусков, допусков и напусков.

Величина припусков на механическую обработку зависит от массы детали и других факторов и назначается по ГОСТ 7505-74.

После назначения припусков выявляются номинальные размеры штамповки. Допускаемые отклонения от номинальных размеров – допуски – определяют по ГОСТ 7505-74. Окончательно форма и размеры поковки определяются после назначения напусков. По ГОСТ 7505-74 отверстия диаметром менее 30 мм не штампуется, а объёмы металла, удаляемые при сверлении этих отверстий, являются напусками. Кроме того, напуски образуются штамповочными уклонами, внутренними радиусами закруглений, плёнками отверстий.

Штамповочные уклоны.

Необходимы для выема поковки из ручьёв штампа. Они устанавливаются на всех поверхностях штамповки, разложенных параллельно направлению движения бабы молота или ползуна пресса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении работы рекомендуется пользоваться таблицами №1, 2, 3, 4, при определении допусков на штамповки и таблицей приложения №12 (стр. 143) при определении припусков на механическую обработку, учебного пособия И.С.Юобрынёва “Курсовое проектирование по предмету 4” “Технология машиностроения” М. Машиностроение 1985 г.

При определении допусков и припусков необходимо знать:

1. Группа стали – М I – углеродистые и легированные стали с содержанием углерода до 0,45% и легирующих элементов до 2%.

М-  все легированные стали, кроме относящихся к группе МI

2. Степень точности штамповки – с - отношение массы (объёма) штамповки к массе (объёму) геометрической фигуры, в которую вписывается штамповка.

C = Cn или С = Vn, где Сn и Vn – масса (в кг) и объём (в см3) поковки,

CФ	Vф     Сф и Vф – масса (в кг) и объём (в см3) фигуры.

По степени сложности различают:

С1 от 0,63 до 1,00

С2 от 0,32 до 0,63

С3 от 0,16 до 0,32

С4 до 0,16

Построение чертежей штамповки начинают с того, что штрихпунктирной линией наносят контуры детали. Затем основными линиями наносят контуры поковки с учётом припусков, напусков, штамповочных уклонов и радиусов закруглений. После этого проставляют размеры поковки с допусками, (размеры деталей не указываются).

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Задание: Чертёж детали.

Таблица №1

Штамповочные уклоны. ГОСТ 7505-74

| Штамповочное оборудование | Штамповочные уклоны, º |  |
| --- | --- | --- |
|  | Внутренние | Внешние |
| Молоты | 10 | 7 |
| Прессы | 7 | 5 |
| Горизонтально ковочные машины | 7 | 5 |

4.Радиусы закруглений назначают на пересекающиеся поверхности штамповки.

Таблица №2

Наименьшие радиусы закруглений внешних углов стальных штамповок.

| Масса поковки, кг | Глубина плоскости ручья штампа, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | св 10 до 25 | св. 25 до 50 | св. 50 |
| До 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| 1,0 – 6,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
| 6,0 – 16,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 16,0 – 40,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 40,0 – 100,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |

Внутренние радиусы закруглений = 3

5. Плёнки под прошивку

Сквозное отверстие под  при штамповке получить невозможно и поэтому оставляются плёнки.

Толщину плёнки определяют по формуле	, но не менее

Рисунок №1 Плоская плёнка  №1 штамповки

Вал средненагруженный, материал 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Производство массовое.

Масса детали – 3,9 кг.

Решение: Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71 – легированная, конструкционная, цементируемая, качественная.

Химический состав стали 18ХГТ.

| C | Si | Mn | Cr | Ti | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,17 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,8 – 1,1 | 1,0 – 1,3 | 0,03 – 1,09 | 0,035 | 0,035 |

Механические свойства стали

| σв, МПа | σт, МПа | Ψ, % | δ, % | КС, Дж/см2 | НВ, МПа. После отжига |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 | 900 | 50 | 9 | 80 | 2170 |

Исходный материал – сталь, поэтому выбираем заготовку – штамповку.

Способ изготовления – штамповка объёмная в закрытом штампе.

Руководствуясь правилом, что в плоском разъёме штампа должны располагаться два наибольших габаритных размера штамповки, принимаем, что ось штамповки находиться в плоском разъёме штампа, и расположена горизонтально.

С целью уменьшения припусков на механическую обработку принимаем, что штамповка II  класса точности по ГОСТ 7505-74 группа стали MI (С до 0,45%).

Степень точности.   С = Vn, где Vn – объём поковки (примерный), Vф – объём

Vф

описываемой фигуры.

С = 4,52 ∙ 9,5 + 52 ∙ 6,5 + 62 ∙ 3 + 82 ∙ 3,3 – 4,52 ∙ 2  ≈ 633,4  ≈ 0,44

82 ∙ 22,3	 1427,2

Группа сложности – С2

Расчётные размеры для заготовки, определяем по формулам:

При обработке наружных поверхностей тел вращения:

Dр = Dном + 2Z0, мм

где Dp –расчетный диаметр заготовки

Dном – номинальный диаметр детали

Z0 – припуск на мех. обработку на одну сторону (ГОСТ 7505-74)

Dp1 = 45 + 2 ∙ 1, 9 = 48, 8 мм

Dp2 = 50 + 2 ∙ 2, 0 = 54 мм

Dp3 = 60 + 2 ∙ 2, 0 = 64 мм

Dp4 = 45 – 2 ∙ 1, 9 = 41, 2 мм

Dp5 = 80 + 2 ∙ 1, 6 = 83, 2 мм

Для линейных расчетных размеров заготовки Нр = Нном + Z0, где 									Нр – расчётный размер заготовки,

Нном – номинальный размер заготовки,

Z0 – общий припуск на механическую обработку на одну сторону (ГОСТ 7505-74).

НР1 = 96 + 2, 0 = 97 мм	НР6 = 65 + 2, 0 = 67 мм

НР2 = 20 – 1, 9 = 18, 1 мм 	НР7 = 30 + 1, 4 = 31, 4 мм

НР3 = 160 + 1, 8 = 161, 8 мм	НР8 = 33 + 1, 4 = 34, 4 мм

НР4 = 190 + 1, 8 = 191, 8 мм	НР9 = 5 + 1, 4 = 6, 4 мм

НР5 = 223 + 1,8 = 224, 8 мм

Размеры заготовки с учётом припусков на механическую обработку и допусков на размеры штамповки (мм)

1 = 48, 8 +1,5 	L1 = 224,8 + 1,9

2 = 54 + 1,6	               L2 = 97 + 1,6

3 = 64 + 1,6	               L3 = 67 + 1,6

4 = 41, 2 + 1,5	L4 = 191, 8 + 1,9

5 = 83, 2 + 1,6 	L5 = 31, 4 + 1,5

L6 = 161, 8 + 1, 9

L7 = 18, 1 + 1, 5

L8 = 34, 4 + 1, 5

Чтобы определить массу заготовки, разобьём её на отдельные простые геометрические фигуры и с учётом плюсовых допусков рассчитаем объём фигур.

V1 = πD12	∙ L1 = 3, 14 ∙5,032 ∙ 9, 86 ≈ 195, 83 см3

4	  4

V2 = 3, 14 ∙ 5,562 ∙ 6, 86 ≈ 166, 47 см3

4

V3 = 3, 14 ∙ 6, 562 ∙ 3, 29 ≈ 111, 14 см3

4

V4 = 3, 14 ∙ 8, 452 ∙ 3, 56 ≈ 199, 54 см3

4

V 5 = 3,14 ∙ 4, 272 ∙ 1, 96 ≈ 28, 05 см3

4

V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 ≈ 644, 93 см3

GЗ = VЗ ∙ γ , где GЗ – вес заготовки

VЗ – объём заготовки

γ – плотность материала

GЗ = 644, 93 ∙ 0,00785 ≈ 5, 06 (кг)

Коэффициент использования материала;

КИМ =  GЧИСТ, где  GЧИСТ – чистый вес детали

GЧЕРН	       GЧЕРН – черновой вес детали (вес заготовки)

КИМ  = 3, 9 = 0, 77 %

5,6

Практическая работа  №5

«Анализ технологичности детали и составление карты раскроя материала при холодной листовой штамповки»

Цель работы: I.Ознакомление с технологическим процессом вырубки холодной

листовой штамповки.

II.Освоение методики:

а) анализа технологичности штампуемой детали;

б) составление карты раскроя материала;

в) расчёта коэффициента использования материала.

Алгоритм выполнения практической работы.

I. Получить задание:

1) чертёж штамповочной детали

2) данные о типе производства

3) данные конструкции штампа (с боковым прижимом или без прижима)

II. Проанализировать технологичность детали:

по форме и размерам детали (простая, сложная, из каких геометрических

фигур

состоит)

2) по соответствию радиусов сопряжения наружного и внутреннего контуров

детали толщине листового материала (табл. 1)

3) по размерам пробиваемых отверстий (табл.2)

4) по механическим свойствам материала детали (расшифровать марку

материала, проанализировать пластичность)

III. Составить карту раскроя материала:

1) определить величины перемычек между деталями. (табл.3)

2) определить боковые перемычки. (табл.3)

3) зарисовать эскиз карты раскроя (рис.5 и рис.6)

IV.Определить ширину полосы или ленты металла:

1) зарисовать схему определения ширины полосы (см. рис. 7), исходя из

конструкции штампа.

2) определить величину боковой перемычки

3) определить односторонний минусовой допуск на ширину ленты или

полосы (ГОСТ)

4) определить гарантированный зазор между направляющими штампа

(табл.4) (при  необходимости)

5) рассчитать номинальную ширину полосы или ленты

6) выбрать по ГОСТ ширину ленты (табл.5)

При необходимости получения полосы из листового металла указать

раскрой листа на полосы, выбрав по ГОСТам необходимую ширину листа

(табл.6 и  табл.7)

V.Рассчитать коэффициент использования металла

1) на карте раскроя материала указать специальной штриховкой площадь

поверхности заготовки и детали (рис.8)

2) рассчитать площадь поверхности детали

3) рассчитать площадь поверхности заготовки

4) рассчитать КИМ

VI. Оформить отчёт.

VII. Получить зачёт по выполненной работе.

Общие сведения.

Холодная штамповка – этот один из видов обработки металлов давлением, при котором металл пластически деформируется в холодном состоянии.

В зависимости от вида исходного материала и типа изделия холодная штамповка может быть листовой или объёмной.

Листовая штамповка применяется для изготовления деталей из листового материала. К основным операциям листовой штамповки относятся разделительные (отрезные, вырубка, пробивка и др.) и формоизменяющие (гибка, вытяжка, отбортовка, правка, закатка и др.)

Вырубка и пробивка являются операциями одной части заготовки от другой по замкнутому контуру в штампе.

Рис.1  Схема вырубки (пробивки)

Dп – диаметр                                                                                                               1 – пуансон

пуансона                                                                                                                      2 – листовой

Dм–диаметр                                                                                                                  материал

матрицы                                                                                                                        3 – матрица

z – зазор

z=Dм-Dп

Рис. 2 Последовательные стадии вырубки-пробивки

При вырубке отделяемая часть в матрицу часть является деталью или полуфабрикатом для дальнейшей обработки, а при пробивке, выполняемой для изготовления отверстия, отделяемая часть является отходом. Во многом эти операции аналогичны.

Процесс резки металла при вырубке можно разделить на 3 стадии:

В начальной стадии заготовка (рис.2) под действием пуансона прогибается.

На следующей стадии у самих кромок инструмента происходит пластическое смятие металла заготовки. При увеличении усилия развивается пластическая деформация, в результате которой металл вдавливается в отверстие матрицы. К концу этой стадии напряжения у кромок пуансона достигается максимальной величины, соответствующей сопротивлению материала срезу.

В заключительной стадии образуются складывающиеся трещины, которые, быстро развиваясь, вызывают отделение вырубаемой детали. Далее пуансон выталкивает деталь через рабочее отверстие матрицы.

Поверхность среза вырубленных деталей имеет 3 зоны:

- небольшая закруглённая со стороны матрицы.

- поясок пластической деформации – блестящий слой металла.

- поясок матового цвета, соответствующий зоне скалывания.

Рис.3 Поверхность реза.

Размеры перечисленных зон и качество реза зависят от качества и формы режущих кромок инструмента (штампа), зазора между пуансоном и матрицей, прочность и пластичность металла.

Точность при пробивке и вырубке.

Под точностью понимают степень приближения формы и размеров штампуемых деталей к форме и размерам; заданных чертежом.

В процессе деформирования в металле возникают упругие деформации, которые вызывают либо увеличение размеров детали после вырубки, либо уменьшение диаметра отверстия после пробивки.

Упругие деформации зависят как от свойств штампуемого материала, так и от технологии его получения (проката в горячем или холодном состоянии, с отжигом или без отжига и т.д.).

На точность изготовления деталей влияют их конфигурация и размеры. С уменьшением относительной толщины штампуемого материала и его габаритных размеров, а также с упрощением формы деталей увеличивается точность их изготовления. На точность детали влияет анизотропия свойств материала, возникающая в процессе прокатки исходного листа или ленты.

Повышение точности может быть достигнуто при использовании штампов с направляющими колонками и устройствами для прижима материала. Для повышения точности рекомендуется производить дополнительную переточку рабочих частей штампа, не дожидаясь их полного износа. Точность зависит также от состояния и качества оборудования (величины упругих деформаций, станины пресса, надёжного направления пресса и т.д.)

Технологические требования к плоским штампуемым деталям.

Под технологичностью деталей следует понимать такое сочетание основных элементов её конструкции, которое обеспечивает простое и экономичное изготовление при изготовлении и эксплуатационных требований к ней.

При разработке экономичной и рациональной детали учитывают следующие факторы:

- форму и размеры детали

- материал детали

- точность и качество поверхности детали

- тип производства

- коэффициент использования материала (стоимость основного материала при штамповке составляет 60-80% общей стоимости детали).

Форма вырубаемых деталей и отверстия должна быть по возможности простой,

построенной  правильными геометрическими элементами без узких и длинных прорезей и выступов. Ширина выступов и впадин должна быть больше толщины материалов. В противном случае они могут, изготовлены только обработкой резанием.

Стороны внутреннего и внешнего контура необходимо сопрягать окружностями возможно большего радиуса, что предотвратит появление трещин, а также увеличит стойкость штампа.

 в – угол внутреннего контура

 н – угол наружного контура

R в – радиус сопряжения внутреннего контура

R н – радиус сопряжения наружного контура

Рис.4 Радиусы сопряжений

 н

 в1               в

 н

Таблица 1.

Внутренние и наружные радиусы сопряжений.

| Угол наружного и внутреннего контура | Радиус сопряжения в зависимости от толщины изделия (S) |
| --- | --- |
| н  90 R н  0,25S н  90 R н  0,5S в  90 R в  0,3S в  90 R в  0,6S |  |

Минимальные размеры пробиваемых отверстий зависят от их формы и материала пробиваемых деталей.

Таблица 2.

Минимальные размеры пробиваемых отверстий, мм (S – толщина металла)

| Материал | Форма отверстия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Круглая | Прямоугольная |
| Твёрдая сталь 1,3S 1,0 S Мягкая сталь, латунь 1,0S 0,7 S Алюминиевые сплавы 0,8S 0,5 S Текстолит, гетинакс 0,4S 0,35 S |  |  |

Величину перемычек выбирают в зависимости от толщины и твёрдости материала, размеров и форм вырубаемых деталей, типа упора, от наличия в штампе прижимов и других факторов. Перемычка должна обеспечить вырубку деталей по всему контуру без разрыва и без втягивания перемычек в матрицу. При этом расход металла на перемычки должен быть минимальным.

Таблица 3.

Наименьшие величины перемычек.

| Толщина металла S, мм | Ширина перемычек, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | a и b | a1 и b1 |
| 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | 1,4 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 | 2,3 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 |

Примечание к табл. 3

Перемычки: а  – между небольшими деталями простой формы

a1– между крупными деталями или деталями сложной формы

b – боковая при работе с боковым прижимом

b1 – боковая при работе без бокового прижима

Составление карты раскроя

Раскроем называется порядок расположения заготовок на листе, ленте или полосе металла. Наиболее экономичен такой раскрой, при котором отходы металла в виде перемычек и высечек минимальны.

Перемычками называют промежутки, остающиеся между вырубленными заготовками или между заготовками и краем лита или ленты. Раскрой может быть с отходами или безотходный.

Рис. 5 Раскрой материала с отходами

а) Прямой раскрой для деталей простой формы

б) Наклонный раскрой для деталей Г-образной и другой формы

в) Встречный раскрой для деталей Т, П, Ш-образной формы

г) Однорядный раскрой круглых деталей

д) Многорядный раскрой круглых деталей в шахматном порядке для деталей небольшого размера

Рисунок. 6     Раскрой материала безотходный

а) однорядный

б) встречный

Когда отходы можно использовать применяют комбинированный раскрой.

Определение ширины полосы или ленты.

Номинальную ширину полосы или ленты при наличии  бокового прижима в штампе находят по формуле:

В=D+2b+ΔШ, где

D – диаметр или сторона вырубаемой детали

b – наименьшая величина боковой перемычки

ΔШ – односторонний (минусовой) допуск на ширину полосы.

При отсутствии бокового прижима.

В=D+2(b+ΔШ)+С

С – гарантированный зазор между направляющими штампа и шириной полосы (табл. 4)

Рис. 7 Схема определения номинальной ширины полосы

а) штамп с боковым прижимом              б) штамп без бокового прижима

Таблица 4.

Гарантированный зазор С, мм

| Ширина полосы | Однорядный раскрой | Встречный раскрой |
| --- | --- | --- |
| До100 мм 0,5 – 1,0 1,5 – 2 Свыше 100 мм 1,0 – 1,5 2 - 3 |  |  |

Горячекатаная  стальная лента (ГОСТ 6009-74)

Ленту получают горячей прокаткой или продольной резкой горячекатаной листовой стали.

Ленту изготавливают из углеродистой стали обыкновенного качества марок Бст0-Бст5 всех степеней раскисления по ГОСТ 380-88.

Таблица 5.

Размеры ленты, мм

| Толщина | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина | 20-28 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-85 | 20-85 | 20-200 | 200 |  | 200 | 220 |

Указанные пределы ширины брать из ряда:

20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130; 150; 160; 170; 175; 190; 200; 215; 220

Предельные отклонения по ширине для ленты с катаной кромкой шириной до 60 мм    +0,8   -1,0

Пример обозначения: Лента 3,5х50 Бст 2ПС ГОСТ 6009-74

Листовая легированная конструкционная сталь марок:

Сталь 60Г, 65Г, 70Г, 20Х, 30Х, 40Х, 10Г2, 12Г2, 16Г2, 38ХА, 30ХМ, 20ХГСА, 30ХГС, 30ХГСА, 35ХГСА, 28ХГФ.

толщиной до 4,0 мм (горячекатаная или холоднокатаная) поставляется в отожженном или отпущенном состоянии.

Таблица 6.

Горячекатаная сталь (размер листов) по ГОСТ 19903-74.

| Толщина листов | максимальная и минимальная длина листов при ширине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 700 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 0,5 – 0,9 1.0 1,2 – 1,4 1,5 – 1,8 2,0 – 2,8 3 – 5 | 1420 - - - - 1420 2000 - - - 2000 2000 - - - 2000 2000 – 6000 - - - 2000 – 6000 - - 2000 – 6000 - - |  |  |  |  |

Толщину листов брать из ряда:

0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5.

Таблица 7.

Размеры стальных холоднокатаных листов ГОСТ 19904-90

| Толщина | Минимальная и максимальная длина при ширине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 0,5 | 1000 2500 | 1400 2500 | 1500 3000 | 1500 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 0,55; 0,6; 0,65 | 1000 2500 | 1400 2500 | 1500 2500 | 1500 3000 | 1500 3000 | 1500 3500 | - | - | - | - |
| 0,7 - 0,75 | 1000 2500 | 1400 2500 | 1500 2500 | 1500 3000 | 1500 3500 | 2000 4000 | - | - | - | - |
| 0,8; 0,9; 1,0 | 1000 3000 | 1400 3000 | 1500 3000 | 1500 3500 | 1500 3500 | 1500 4000 | 2000 4000 | - | - | - |
| 1,0; 1,2; 1,3 | 1000 3000 | 1400 3000 | 1500 3000 | 1500 3500 | 1500 4000 | 1500 4000 | 1500 4000 | 2000 4000 | 2000 4200 | - |
| 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; | 1000 3000 | 1400 3000 | 1500 3000 | 1500 3000 | 1500 4000 | 1500 6000 | 1500 6000 | 2000 6000 | 2500 6000 | - |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2-2,5 | 1000 3000 | 1400 3000 | 1500 3000 | 1500 3000 | 1500 4000 | 1500 4000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2500 6000 | 2500 6000 |
| 2,8; 3,0;3,2 | 1000 3000 | 1400 3000 | 1500 3000 | 1500 3000 | 1500 4000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2500 2700 | 2500 2700 |

Определение коэффициента использования материала

КИМ=Fd/Fз        Fd – площадь поверхности детали   Fз – площадь заготовки

Чем удачнее выполнен раскрой, тем выше КИМ

Рис.8 Пример расчёта КИМ

КИМ=Fd/Fз

Fd = πD²/4; Fз = B(D+b)

КИМ=   πD²/4B(D+b)

Практическая работа № 6

«Выбор способа сварки в зависимости от назначения изделия, его материала и толщены»

Цель работы: Приобрести навыки по выбору способа сварки и разработке  технологического процесса сварки для сварного узла.

# Общие сведение

На выбор способа сварки в первую очередь оказывает влияние марка материала сварного узла, т.е. химический состав материала, который определяет свариваемость материала.

Свариваемость материала  - это способность металлов и сплавов образовывать сварные соединения, отвечающие условиям эксплуатации сварных конструкций. Свариваемость металла тем выше, чем больше способов сварки можно применить для этого материала, и чем проще технология сварки. Одним из главных признаков плохой свариваемости металлов и сплавов является склонность к образованию трещин, как  в сварном шве (кристаллизационных), так и в зоне термического влияния (холодных), образующихся при Т < 2000.

## Сварка стали.

К хорошо сваривающимся материалам относятся низкоуглеродистые стали (С до 0,25%). Эти стали могут свариваться практически всеми способами сварки: плавлением и давлением без каких-либо особых технологических приемов. Ручная электродуговая сварка этих сталей проводится электродами Э-42 и Э-42А с покрытиями АНО-1, ОЭС-3 и УОНИ-13/45, сварка в среде СО2 сварочной проволокой св. 08Г2С.

Удовлетворительно сваривающимися материалами являются среднеуглеродистые стали ( С = 0,25% ÷ 0,45%) и низколегированные стали (с суммарным содержанием легирующих элементов 2%). Для этих сталей применяют электродуговую сварку, ручную электродами с покрытием основного типа, автоматическую и в среде  защитных газов. Сварку ведут с минимальным проплавлением металла изделия по неостывшим (100-3000С) нижним слоям металла. Ток должен быть постоянным, обратной полярности и минимальной плотности, а электроды малого диаметра. После  сварки рекомендуется подвергнуть изделие  высокому отпуску. Сварочную проволоку подбирают с таким расчетом, чтобы  в шве снизить содержание углерода и повысить содержание марганца, хрома и кремния. Для сталей с содержанием углерода  больше 0,3% рекомендуется подогревать изделие перед сваркой до 100-3000С.

При сварке ферритных высокохромистых сталей наблюдается выпадение карбида, хрома, в результате чего понижается коррозийная стойкость сталей. Для предотвращения этих явлений сварку сталей следует проводить при малой погонной энергии, металл шва легировать сильным карбиобразователем (Тi и Nв); после сварки проводить отжиг Т = 9000С. Для сварки этого типа необходимо применять ферритные или аустенистые электроды и соблюдать такие же меры, что и при сварке углеродистых и низколегированных сталей.

При сварке аустенитных хромоникелевых сталей  (типа I8-8 т.е. 18% -Сr,      8% -  Ni) в интервале температур 600 – 8000С. Возможно, выпадение карбидов хрома по границам зерен, что обедняет граничные области хромом. При работе в агрессивной среде такое сварное соединение может разрушиться вследствие межкристаллитной коррозии.

Для получения коррозийно-стойких сварных соединений сварку необходимо вести при малых погонных энергиях (неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона) и на теплоотводящих подкладках вводят в электродное покрытие карбидообразующие элементы  (Тi и Nв).

После сварки рекомендуется закалка сварного изделия Т = 10500С. Для исключения образования горячих трещин необходимо использовать аустенитную сварочную проволоку (св. Х25НI5Г7ВЗ) (св. Х25НI5Г7ВФ; св. 30Х25НI6Г7) диаметром не более 3-4 мм., фтористокальцевые покрытия  электродов, а при автоматической сварке -  фторидные флюсы. Сварку необходимо вести небольшим током обратной полярности и использовать короткую дугу без поперечных колебаний электродов.

## Сварка сплавов алюминия.

Сварка алюминия -  трудный процесс, так как на его поверхности находится тугоплавкая и прочная пленка Al2O3, препятствующая сплавлению направленного металла с основанием. Поэтому при сварке сплавов алюминия методами  плавления обязательно применяют специальные флюсы и электродные покрытия, состоящие из смеси хлористых и фтористых солей натрия, калия, лития, бария. Перед сваркой требуется свариваемые кромки изделия и присадочные прудки очистить механическими или химическими методами.

Наиболее широко распространена газовая сварка сплавов алюминия. Процесс сварки ведут нормальным пламенем с применением специальных флюсов (хлористые и фтористые соединения).

Ручную электродную сварку выполняют алюминиевым электродом с обмазкой (фтористые и хлористые соединения) на постоянном токе обратной полярности.

Автоматическую сварку сплавов алюминия выполняют по слою флюса на специальных подкладках. После сварки во избежание коррозии сплава его сварной шов обязательно очищают и промывают водой.

В настоящее время наиболее успешно применяют сварку алюминиевых сплавов в защитной среде аргона и гелия. При сварке на постоянном токе обратной полярности происходит разрушение окисной пленки благодаря эффекту катодного распыления.

В машиностроении широко используют точечную и шовную сварку алюминиевых сплавов. Режимы этих процессов характеризуются высокими значениями плотности тока, удельного давления и малым временем протекания тока.

## Сварка сплавов титана.

Титановые сплавы в нагретом состоянии энергично поглощают кислород, азот, водород и другие газы. При насыщении этими газами сплавы титана снижают сопротивляемость образования холодных трещин при сварке. Чтобы предотвратить образование трещин, свариваемые изделия и электродную проволоку тщательно очищают и подвергают дегазации. Сварку рекомендуется проводить электродуговую неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона или гелия в камере с контролируемой атмосферой.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ РЕЖИМА СВАРКИ

Режим сварки – один из основных элементов технологического процесса, который определяет качество и производительность сварки.

Ручная электродуговая сварка:

Основными параметрами режима ручной электродуговой сварки являются

dэ –диаметр электрода

Iсв – сварочный ток в амперах

Uд – напряжение на дуге в вольтах

Vсв  - скорость сварки в м/час

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла, а его марку – от химического состава материала.

Таблица 1

Состояние между диаметром электрода и толщиной материала свариваемого изделия.

| 3 мм толщина | 0,5÷1,5 | 1,5÷3 | 3÷5 | 6÷8 | 9÷12 | 13÷20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5÷2,0 | 2÷3 | 3÷4 | 4÷5 | 4÷6 | 5÷6 |

Сварочный ток Iсв ≈  Кdэ, где

Кdэ – коэффициент для электрода:

- Со стержнем из малоуглеродистой стали Кdэ = 35-60 А/мм

- Со стержнем из легированной  стали Кdэ = 35-40 А/мм

При сварке угловых швов силу тока увеличивают на 10 – 15% по сравнению со сваркой стыковых  соединений, вертикальных и горизонтальных на 10 –15%, а потолочных уменьшают на 15 – 20% по сравнению со сваркой нижних швов.

Для электродных покрытий большинства марок напряжение на дуге составляет Uд = 25 – 28 в.

Скорость сварки         Vсв =          ан · Iсв

γ · Fнм · 100

ан – коэффициент наплавки (для электродов АН03С ан = 16-18 г/Ач)

γ – плотность металла, г/м3

Fнм – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2, представляющая сумму площадей элементарных геометрических фигур, составляющих сечение шва.

Масса наплавленного металла: GН.M = F · γ · L, где

L – длина сварных швов, см.

Время сварки:  tcв=  GН.M

ан · Iсв

Расход электродов приближенно принимают равным 1,6÷1,8.

Автоматическая сварка под слоем флюса

Марку электродной проволоки, и флюс назначает в зависимости от состава свариваемого металла. При сварке наибольшее применение нашли флюсы марок АН-348А и ОСЦ-45 (ГОСТ 9087-81)

Режим сварки устанавливают следующим образом:

- Назначают глубину направления h, мм. При односторонней сварке h = S, где S – толщина металла, а при двухсторонней h = 0,6·S

- Сварочный поток  Iсв = (80÷100)·h, A

- Напряжение на дуге Uд = 30÷40 В

- При определении расходов электродной проволоки следует учитывать потери на угар  и разбрызгивание, которые составляют 2-5% от массы наплавленного металла.

- Расход флюса принимают равным массе наплавленного материала.

- Диаметр электродной проволоки зависит от толщины свариваемого металла и составляет dэ = 3-6 мм, так для толщины от 8 до 20 мм   применяют dэ = 5 мм.

- Коэффициент наплавки  ан = 14-16 г/Ач.

Массу  наплавленного металла, скорость сварки, время сварки подсчитывают по той же методике, что и для ручного процесса.

Сварка в среде защитного газа

Режим автоматической сварки в углекислом газе назначают в такой последовательности:

- Выбирают марки и диаметр электрода. Для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей применяется проволока – св. 08Г2СА и св. 08ГС  (ГОСТ2246-70). Для автоматической сварки применяют проволоку dэ = 2-5 мм.

- Напряжение на дуге Uд ≈ 8 · (dэ +1,6) В

- Сварочный ток рассчитывается приближенно Iсв ≈ (10÷15)· dэ

- Вылет электрода  ≈ 20-30 мм

- Коэффициент наплавки  ан = 14-16 г/Ач.

- Потери на разбрызгивание металла составляют 5-10% от массы наплавленного металла.

Массу  наплавленного металла, скорость сварки, время сварки подсчитывают по той же методике, что и для ручного процесса. Сварка, как правило, проводится обратной полярности.

Таблица 2 – Основные технологические параметры полуавтоматической сварки в среде СО2

| Стыковое соединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без разделки кромок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С разделкой кромок |  |  |
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6 | 8,0 | 10,0 |  | 12,0 | 14,0 |
| Диаметр, мм | 0,5 | 0,5 0,6 | 0,6 0,8 | 0,8 1,0 | 1,0 1,2 | 1,2 | 1,2 1,6 | 2 | 1,6 2,0 | 1,0 2,0 |  | 2,0 | 2,0 2,5 |
| Тавровые, угловые и нахлестные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 и более |  |  |  |
| Диаметр, мм | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 1,0 | 1,0 1,2 | 1,2 1,6 | 1,2 1,6 | 1,6 2,0 | 1,6 2,0 | 1,0 2,0 |  | 2,0 2,5 |  |

Таблица 3 – Основные технологические параметры полуавтоматической сварки в среде СО2

| Диаметр электрода | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-80 | 40-100 | 60-150 | 80-100 | 100-250 | 140-300 | 200-500 | 300-650 |
|  | 16-18 | 17-19 | 18-21 | 18-22 | 19-23 | 24-28 | 27-36 | 28-37 |
| Вылет электрода | 6-8 | 6-10 | 6-12 | 7-13 | 8-15 | 12-20 | 15-25 | 16-28 |
| Расход | 3-6 | 6-7 | 7-8 | 7-10 | 8-12 | 14-17 | 15-22 | 18-24 |

При сварке в среде аргона марку электродной проволоки выбирают в зависимости от химического состава свариваемого материала (при сварке коррозионно-активных сталей I2ХI8НIСТ и 08ХI8НIСТ применяют проволоку св. 0IХI9Н9 и св. 06ХI9Н9T по ГОСТ 2246-70). Режимы аргонно-дуговой сварки наплавляющимся вольфрамовым электродом определяют по справочным данным (Справочник сварщика под редакцией В. В. Степанова стр.222).

- В среде аргона потери на угар и разбрызгивание составляют 2-3% от массы наплавленного металла.

- Коэффициент наплавки  ан = 14-16 г/Ач.

Стыковая сварка:

Установочная длина заготовок – l (мм)

- при сварке сопротивлением l =  (0,5÷0,7) · Д

- сплавлением l =  (0,5÷1,0) · Д, где

Д – диаметр заготовки, мм

Iсв = j ·Fзаг , где

Iсв – сварочный ток в амперах

j – плотность тока а/мм2

Fзаг – площадь заготовки, мм2

Р = р · Fзаг, где

Р – давление электрода при осадке

р – удельное давление кг/мм2

Ориентировочные режимы стыковой сварки в справочниках (Справочник сварщика под редакцией В.В. Степанова стр. 226).

Точечная сварка

Диаметр контактной поверхности электродов  - диаметр точки dT = 29+S мм,

где S – толщина свариваемого материала.

Площадь контактной поверхности - Fэл, легко определить зная

силу тока Iсв = j ·Fэл

давление на электродах Р = р · Fэл

Ориентировочные режимы стыковой сварки в справочниках (Справочник сварщика под редакцией В.В. Степанова стр. 274).

## Индивидуальные задания

### Вариант 1

Выбрать способ сварки кронштейна из стали 20 (толщина материала 1,0 мм). Кронштейн крепление работает при невысоких нагрузках в обычных условиях. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва III

Вариант 2

Выбрать способ сварки продольного шва трубы топливного трубопровода, выполненного из сплава Амг6 толщиной 0,8 мм. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва I

Вариант 3

Выбрать способ сварки кольцевого шва вилки, работающей при повышенных нагрузках. Вилка выполнена из сплава ВТ5 толщиной 1,5 мм. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва I

Вариант 4

Выбрать способ сварки стыкового шва заготовки для сверла. Заготовка для сверла выполнена  из разнородной стали – сталь 45 и сталь PI8 мм. Описать технологию сварки.

Вариант 5

Выбрать способ сварки хомута, применяемого для уплотнения соединения. Хомут  выполнен из стали 20 толщиной 1,2 мм.

Категория сварного шва III

Вариант 6

Выбрать способ сварки втулки, применяемой в трубопроводе  топлива. Втулка изготовлена из сплава Амг3  толщиной 1,2 мм. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва I

Вариант 7

Выбрать способ сварки кольца, выполненного из стали 40, работающего при повышенных нагрузках. Толщина материала 3 мм. Описать технологию сварки.

Длина кольца 150 м

Категория сварного шва I

Вариант 8

Выбрать способ сварки гильзы, работающей под высоки давлением, материал гильзы – сталь 35ХГС толщиной 2,5 мм. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва 2

Вариант 9

Выбрать способ сварки панели из стали 12Х19Н9, толщиной 0,8 мм. Панель работает во влажной среде. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва III

Вариант 10

Выбрать способ сварки кольцевых швов шар – баллона для сжатого воздуха. Материал – сталь –3СХГСА толщиной 5 мм. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва I

Вариант 11

Выбрать способ сварки полусферы из стали 20 толщиной 3,0 мм. Полусфера работает при невысоких нагрузках. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва II

Вариант 12

Выбрать способ сварки заглушки из стали I2ХI8Н9Т (толщина материала 2,0 мм). Заглушка работает в коррозионно-активной среде. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва I

Вариант 13

Выбрать способ сварки кожуха, работающего в ненагруженном состоянии. Шов негерметичный. Материал кожуха – сталь 15 толщиной 0,5 мм. Описать технологию сварки.

Категория сварного шва III

Вариант 14

Выбрать способ сварки углов коробки. Материал – сплав АМц, толщина 1,0 мм. Коробка используется для хранения инструмента.  Описать технологию сварки.

Категория сварного шва III

Вариант 15

Выбрать способ пайки шайбы к пластине. Пластина входит в сварочный узел, работающий при обычных условиях. Материал – сталь 20 толщиной 3 мм.

Пример ответа на индивидуальное задание

ЗАДАНИЕ:

Выбрать способ сварки кольца и описать технологию сварки, кольцо выполнено из стали 30ХГСА, толщиной 6 мм. Ширина кольца 120 мм. Категория сварного шва I.

ВЫБОР СПОСОБА СВАРКИ:

Сталь 30ХГСА – среднеуглеродистая, низколегированная С = 0.3%, хрома, марганца, кремния = по 1%. Основной трудностью при сварке данной стали – является предотвращение образования трещин в около шовной зоне.  Мерой предотвращения образования трещин – является высокий отпуск сварного узла непосредственно после сварки. Так как категория сварного шва I,то для обеспечения высокого качества сварного шва и минимального разогрева около шовной зоны необходимо применить аргонодуговую сварку наплавляющимся вольфрамовым электродом. Ширина кольца – 120 мм, т. е. Шов небольшой длины -  сварка ручная.

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ:

- Подготовка кромок  под сварку.

- Разделка кромок под сварку по ГОСТ.

- Кромки зачистить и обезжирить (не должно быть окалины, ржавчины, масла, краски)

  - Сборка

Произвести сборку и прихватку АДС в двух точках полукольца по каждому стыку.

  - Сварка

    - Проварить аргонодуговой сваркой корень швов без присадки.

    - Варить аргонодуговой сваркой кольцо в двух стыках двухсторонним швом.

    - Проволока сварочная – св. I8ХМАФ2. электродВЛФ6. сила тока IIС-150 А.

  - Оборудование: ГОСТ АДС

    - Горелка аргонодуговая РГА-150

    - Источник питания с постоянным током ВСВУ-80

    - Баллон с газом – аргон по ГОСТ I0I57-79 сорт высший

    - Редуктор газовый РК-53 или АРI0

    - Балластный реостат РБ200

  - Термообработка:

Произвести отпуск не позднее двух часов после сварки.

  - Очистка поверхности – пескоструйная в камере

  - Контроль качества:

    - Визуальный с помощью луны для обнаружения видимых дефектов

    - Магнитный контроль – для обнаружения наружных трещин

    - Рентгеноконтроль – для обнаружения внутренних трещин.

Перечень литературы и средств обучения

Основные источники:

- Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник для студентов учреждений спо. - 4-е изд. - М.: Академия, 2013.

Дополнительные источники:

# Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013.

# Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. – 7-е изд. – М.: Академия, 2013.

Перечень рекомендуемых средств обучения

- Мультимедийный проектор;

- Интерактивная доска;

- Интернет – ресурс;

- Программные средства обучения;

- Виртуальный кабинет для самостоятельной работы студентов.