## Slide 1: Специальные способы печати

## Slide 2: Тампонная печать
Тампон
Для изготовления печатного тампона используют вулканизированный холодным способом силиконовый каучук, изготовленный по определенным рецептурам и имеющий различную степень твердости. Для запечатывания предметов различного назначения разработаны многочисленные формы тампонов, которые можно менять при необходимости. Исходная заготовка для производства тампона – это оригинал из алюминия с тщательно отполированной поверхностью (форма). В форму заливается жидкая силиконовая масса и сразу же закрывается деревянной крепежной пластиной, которая прочно схватывается с тампоном. Деревянная пластина имеет крепежные элементы для монтажа ее в машине. Иногда необходимо откорректировать поверхность тампона для достижения оптимально подходящей к запечатываемому предмету его формы.

## Slide 3: Краска
Краски для тампонной печати были разработаны на основе трафаретных. Преимущественно используются краски на растворителях, которые относительно быстро высыхают. Содержание растворителя, а также замедлители и ускорители сушки подбираются в соответствии с требуемым временем высыхания и скоростью печати. Прилипание краски к запечатываемой поверхности намного больше, чем к тампону. При использовании тампонной краски для запечатывания пластиковых поверхностей особенно важна хорошая адгезия краски, что достигается путем введения добавок.

## Slide 4: Однокрасочные печатные машины

## Slide 5: Закрытая двухкрасочная система для одновременного нанесения на разделенное клише (показана в перевернутом положении)

## Slide 6: Формный цилиндр (форма глубокой печати) для ротационной тампонной печати

## Slide 7: Ротационная тампонная печать (с четырьмя рядами запечатываемых предметов и печатными аппаратами) для запечатывания крышек (Tampoprint)

## Slide 8: Клише из листовой стали

## Slide 9: Четырёхкрасочная машина секционного построения

## Slide 10: Четырёхкрасочная машина карусельного построения

## Slide 11: Виды продукции

## Slide 12: Применение
Компактдиски
Всевозможные игрушки
Приборные шкалы
Циферблаты
Клавиши калькуляторов
Шприцы
Капсулы
Завинчивающиеся крышки для бутылок
Керамика
Посуда
Рекламные продукты
Шариковые ручки
Зажигалки
Бытовая техника

## Slide 13: Что такое шелкография?
Термин состоит из двух корней: "шелко" и "графия" (с греческого: Grafe - писание, изображение). Это означает, что происхождение названия относится к работе, связанной с декорированием шелка или с помощью него. Согласно традиции, шелкография возникла в Китае. Существуют гипотезы о китайском происхождении шелкографии, основывающиеся на том факте, что шелк начали производить в этой стране за целых 12 столетий до Христа. Но нет, однако, свидетельств, которые могут с достоверностью это подтвердить. Согласно дошедшим до нас историческим фактам, шелкография, возможно, возникла недалеко от Средиземного моря, если точнее, то в области между Месопотамией и Финикией. Многие особые совпадения указывают на то, что хранителями шелкографии, которая тогда рассматривалась как искусство, были финикийцы. Археологические находки и исторические исследования показывают, что финикийцы нашли способ воспроизводить рисунки на ткани. Значительное улучшение метода произошло целых 18 столетий спустя, примерно в 1185-1333 гг. около города Камакура (остров Нипон), бывшего тогда столицей Японии. В этом городе тогда процветали все виды искусства, включая печать. Декорировались доспехи самураев и украшения для коней как трафаретным методом, так и с помощью гениального новшества: поскольку резерв изображения, полученного только путем вырезания материала, не держал вместе весь рисунок, изображение вырезалось и наклеивалось на своего рода сетку, состоящую из нитей, сделанных из человеческих волос, натянутых на деревянную рамку. Таким образом изображение держалось вместе во всех его частях, а присутствие тонких волос становилось незаметным, когда тампон, смоченный пигментом, прижимался к декорированной ткани.

## Slide 14: Трафаретная печать
Станок настольный предназначен для трафаретной многоцветной последовательной
печати (шелкографии) на плоских материалах в стационарных условиях.

## Slide 15: Оборудование карусельного типа
Карусельные установки предназначены для профессиональной многокрасочной и полно- цветной печати по различным материалам. Конструктивно установки состоят из двух независимо вращающихся относительно друг друга рабочих узлов: узла головок и узла столов

## Slide 16: Применение шелкографии
Малоформатная трафаретная печать Включает в себя все, что является плоской печатью на различных подложках, особенно на ПВХ, а также на бумаге и картоне, формат печати не превышает 100x140см.
Крупноформатная трафаретная печать Аналогична предыдущей, но с плоской печатью больших форматов, превышающих 100x140см.
Печать на мелких предметах Возможно декорирование ручек, зажигалок, брелоков и других сувениров. Для печати по круглым предметам используются ротационные полуавтоматы.
Текстильная печать (набивка тканей) Это печать на ткани в бобинах, на отрезах техникой настольного печатания, механотекстильными, ковровыми станками, машинами с вращающимися цилиндрами.
Текстильная печать на готовых изделиях Печать на готовых изделиях (футболки, мелкие вещи) осуществляется с помощью машин, называемых "карусельными станками".
Трафаретная печать на табличках и металлах Связана с производством и обработкой металлов, анодированием, листовой штамповкой, травлением, обжигом и т. д.
Трафаретная печать по стеклу Применяется в автомобильной отрасли и в производстве электробытовых приборов. Есть и особые случаи применения, например, печать на стеклянных изделиях, таких как бутылки.
Трафаретная печать на флаконах Широко применяется в косметической, фармацевтической и в некоторых других отраслях промышленности.
Отрасль печатных плат Включает все, что сегодня может быть сделано трафаретной печатью в обработке электронных схем как общего пользования, так и профессиональных, многослойных, проводящих и т. д.